CECS

P                                           CECS   －201

中国工程建设标准化协会标准

整体地坪系统工程技术规程

（Technical specification of seamless flooring）

（征求意见稿条文说明）

中国工程建设标准化协会标准

整体地坪系统工程技术规程

（Technical specification of seamless flooring）

CECS  -201

主编单位：中国建筑材料联合会地坪材料分会

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：XXXX年XX月XX日

201   北京

目  次

1	总  则	4

3	基本规定	4

4	地坪系统设计及构造	5

4.1	地面设计	5

4.2	地坪系统构造	5

5	基层要求及处理	6

5.1	基层要求	6

5.2	基层处理	6

6	水泥基耐磨地坪系统	6

6.2	施工条件	6

6.3	水泥基耐磨地面施工工艺	7

8	渗透型液体密封硬化地坪系统	7

8.3	渗透型液体硬化地坪系统施工工艺	7

9	环氧树脂/聚氨酯地坪系统	8

9.2	施工条件	8

9.5	环氧树脂/聚氨酯自流平地坪系统施工工艺	8

9.6	环氧树脂砂浆地面施工工艺	8

9.9	环氧树脂磨石地坪系统施工工艺	9

10	聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统	9

10.1	施工条件	9

11	乙烯基酯树脂地坪系统	9

11.2	施工条件	9

第 I 条	本规程用词说明	10

# 总  则

1.0.1  目前，整体地面工程面临材料种类多，施工工法尚不统一和完善等问题，对工程质量影响较大，急需规范和统一。制定本规范的目的是从施工及验收的角度，在正确设计的指导下，按设计要求，对整体地坪系统的施工进行控制，从而保证工程使用效果。

1.0.2  强调了本规程的适用范围。按工程建设项目来划分：一般新建、改建、扩建工程其设计审查、施工组织、项目管理较为严格，而维修工程应急因素太多，维修情况复杂，不适合本规程。

1.0.3  与其他建筑结构规范配套使用时，本规程设计的地面类型应遵守本规程的施工规定。当与现行的国家有关施工安全、卫生、环保、质量等标准配套使用时，整体地坪系统工程除符合本规程外，尚应符合国家现行有关规范及相应标准的规定。

# 基本规定

3.0.1  鉴于地面功能复杂、种类繁多，因此施工单位需以施工方案的形式对施工工艺和方法、细节等予以说明。并且，由于基层的情况比较复杂，需要在对基层进行现场检查并查看基层验收报告后，才可能编制出适合的施工方案。施工方案需要送建设或监理单位，进行技术交底。

3.0.2  整体地坪系统工程材料的优劣是工程质量好坏的决定因素之一。为防止不合格材料或不合格设计要求的材料用于工程施工，本条规定工程所用材料必须提供产品质量证明文件。

3.0.3 产品质量的控制与检测通常采用自查自检、互查互检、他方质检等方式。对于有国家现行标准规定的，执行现行的国家标准和行业标准，材料的供应者必须提供材料质量检验报告单和产品合格证，作为自查自检资料，对工程质量做出质量保证；当没有国家现行标准时，材料供应商必须提供材料的技术指标与相应的检测方法，对进入施工现场的材料每一批均提供质量检验报告单和产品合格证，材料应用方以此作为互查互检的根据；对于进入施工现场的材料均应提供复验合格的报告或者提供省部级以上技术鉴定报告，以此作为第三方质检的根据，也可进一步保障工程所用材料的质量。

3.0.4  因有机材料不仅易燃，且燃烧时有可能挥发出有毒有害气体，因此对有机材料特别作出远离火、热源的规定，而水泥等无机材料遇水后会发生水化反应等，使水泥结块而丧失强度，石膏等材料遇水后会水化从而影响质量，故对无机类材料强调储存于不受潮湿雨淋的场所。

3.0.6  封闭现场可防止灰尘、飞虫、杂物等沾污施工作业面。

3.0.7  个人保护设备，需根据不同的施工环境和具体的施工动作进行选择使用。在树脂类地坪材料施工时，需要根据使用的不同材料选择适合的个人保护设备。尤其是安全手套的选择，要根据不同的树脂材料进行配戴，并确保在施工作业时使用正确尺寸并能正确的脱戴安全手套，防止污染物渗入手套内部或直接接触皮肤，并在使用后丢弃到指定的废物处理场所。

# 地坪系统设计及构造

## 地面设计

4.1.2  铺设防潮层可以有效的避免上升的潮气造成地面脱壳、起皮。

4.1.3  水性聚氨酯砂浆铺设的厚度比较高，需要切割限位槽进行锚固。

4.1.4  非金属耐磨骨料的重量大约为5 kg/㎡，而金属耐磨骨料的比重比非金属耐磨骨料大，一般铺设用量多于非金属耐磨骨料。

4.1.5  渗透型液体硬化剂的用量过低时则不能与基层中的水泥基材料充分反应，达不到规定的硬化效果。

## 地坪系统构造

4.2.1 本规程中对地坪系统构造的设计不包含对基层处理的部分，所有的地坪系统都是在假定基层处于理想状态下设计的。

# 基层要求及处理

## 基层要求

5.1.1  基层状况的好坏对整体地面工程施工质量起着很重要的作用，需要予以重视，并按照国家标准规范进行验收。基层表面如疏松，不密实，可直接影响地面的抗压强度和粘接强度，同时也会影响地面的耐磨性和耐久性。

5.1.3  基层混凝土强度等级在C25以上，使用渗透型液体硬化剂材料后，能达到更好的耐磨效果。

5.1.4  基层含水率过高，会导致涂层与基层不能牢固粘结，后期返潮起鼓，影响施工质量，因此对基层含水率应有所限制。

## 基层处理

5.2.1  当混凝土基层抗压强度或水泥砂浆基层抗压强度小时，会影响与面层材料的粘接，以致出现脱壳，起鼓现象。

5.2.2   裂缝是面层施工中所遇到的比较严重和常见的质量问题，一般根据裂缝的严重程度可选择强度较高的水泥修补砂浆，环氧砂浆、堵漏剂、渗透结晶型材料等对裂缝进行修补，必要时还需要开槽、嵌缝、打孔、化学灌浆。

5.2.4   对基层进行打毛处理，可以增大基层与面层的接触面积，使材料与基层紧密结合。

# 水泥基耐磨地坪系统

## 施工条件

6.2.2 水泥基耐磨地面施工的主要机具有：抹光机、切割机、真空吸水器等；辅助工具有：靠尺、镘刀、平底胶鞋、防水纸制鞋等。

## 水泥基耐磨地面施工工艺

    - 施工工艺应符合下列规定：

2  初凝阶段撒布耐磨材料可防止撒布过早而引起的耐磨材料沉入混凝土中而失去效果；撒布过晚由于混凝土已凝固，失去粘结力，使耐磨材料无法与其结合而造成分层。用脚踩到混凝土表面上，约下沉3mm时，混凝土即开始初凝阶段，可开始第一次撒布施工。墙、柱、门和模板等边沿处水分消失较快，宜先撒布、抹光。

4   防止表面水分的快速蒸发而引起地坪表面出现龟裂。

6   成品保护期间，已做好的水泥基耐磨地面不能堆放垃圾、杂物、油漆涂料以及施工机具，避免造成沾污。

# 渗透型液体密封硬化地坪系统

8.2.2 渗透型液体硬化剂地面施工的主要机具为：打磨机，吸尘器，清洗机等，辅助机具为：刮水器、毛刷或滚筒

。

## 渗透型液体硬化地坪系统施工工艺

    - 施工工艺应符合下列规定：

1   渗透型液体硬化剂需要有充分的时间渗透到水泥基地面中，与水泥中的组分进行充分反应，以达到密封固化作用。

2   地面的污渍及残留的渗透型液体硬化剂黏稠物可以通过清洗机帮助清洗，现场人员需根据地面表面硬度谨慎选择使用硬度适宜的磨垫，防止因磨垫过硬问题将地面表面磨损。

3   对美观要求比较高的地面，在涂刷渗透型液体硬化剂后可以采用打磨抛光的方法，提高地面的光亮度。

4  施工完成后的地面上不能堆放垃圾、杂物、涂料等。避免造成玷污；不能用钝器、锐器击打或刻画面层。

# 环氧树脂/聚氨酯地坪系统

## 施工条件

9.2.1  环氧树脂或聚氨酯材料是有机材料，可燃且有些属于易燃易爆品，所以施工过程中，仍然要严禁烟火。

9.2.2  环氧树脂或聚氨酯地坪材料各反应组分加入量的不同，对材料的性能有明显的影响，当材料的配比不恰当时，不仅影响材料的性能也影响施工工艺性及物理力学性能，因此材料在配置时必须遵循材料生产企业所明确的施工配合比进行配制。搅拌和可操作时间也应按照材料供应商的说明书进行。

9.2.3 环氧树脂或聚氨酯材料在5℃以下黏度增大，流平性较差，且固化极慢，导致最终综合性能变差。在施工环境湿度80%以上时易引起环氧树脂或聚氨酯自流平材料生产油面、发白等现象。

9.2.5 环氧树脂/聚氨酯地面现场检测的主要仪器为：含水率仪、水平靠尺、拉拔仪、空气温度湿度表、表面温度计、混凝土回弹仪、湿膜厚度仪；环氧树脂/聚氨酯地面施工的主要机具为：铣刨机、抛丸机、砂浆搅拌机、摊铺机、抹光机、打磨机、喷涂机、工业吸尘器、送排风机；辅助机具为：切割机、钉鞋、消泡滚筒、刮板、锯齿镘刀、滚筒、计量器具、防护口罩、防护眼镜、胶手套等。

## 环氧树脂/聚氨酯自流平地坪系统施工工艺

9.5.2  本规程所规定的自流平地坪系统施工是指底涂完成后，一次性的将面涂使用自流平材料镘涂到设计厚度，不同于

## 环氧树脂砂浆地面施工工艺

9.6.1   环氧树脂砂浆地面施工中上一道工序施工的规范和质量直接影响下一道工序，且基本都属于隐蔽工程，每一道的工序都影响最终地面系统的质量。因此每道工序的独立性和整个系统的顺序性不得改变。

## 环氧树脂磨石地坪系统施工工艺

    - 施工工艺应符合下列规定：

2 骨料应清洁。除了满足需要的视觉效果外，还应根据地坪的其他性能要求来选择骨料类型。

# 聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统

## 施工条件

10.2.5  施工现场良好的通风能够促进地面的深层硬化，减少施工环境的污染。

10.2.6  聚甲基丙烯酸甲酯地面现场检测的主要仪器为：含水率仪、水平靠尺、拉拔仪、空气温度湿度表、表面温度计、混凝土回弹仪、湿膜厚度仪；聚甲基丙烯酸甲酯地面施工的主要机具为：铣刨机、抛丸机、砂浆搅拌机、摊铺机、打磨机、喷涂机、工业吸尘器、送排风机；辅助机具为：切割机、刮板、锯齿镘刀、滚筒、计量器具、防护口罩、防护眼镜、胶手套等。

# 乙烯基酯树脂地坪系统

## 施工条件

11.2.5  乙烯基酯树脂地面现场检测的主要仪器为：含水率仪、水平靠尺、拉拔仪、空气温度湿度表、表面温度计、混凝土回弹仪、湿膜厚度仪；乙烯基酯树脂地面施工的主要机具为：铣刨机、抛丸机、砂浆搅拌机、摊铺机、抹光机、打磨机、喷涂机、工业吸尘器、送排风机；辅助机具为：切割机、钉鞋、消泡滚筒、刮板、锯齿镘刀、滚筒、计量器具、防护口罩、防护眼镜、胶手套等。

# 本规程用词说明

- 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

  - 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

  - 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

  - 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）	表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。