中国工程建设标准化协会标准

村镇木结构住宅技术规程

Technical specification for timber structures in Town and Village

（征求意见稿）

主编单位：同济大学

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：  年  月  日

前   言

根据中国工程建设标准化协会（2009）建标协字90号文“关于印发《2009年工程建设协会标准制订、修订计划（第三批）》的通知”的要求，同济大学会同有关单位经认真调查研究、总结实践经验、参考国内外有关标准，制定本规程。

本规程包括总则、术语与符号、基本规定、构造措施、制作与安装、防火与防护、施工与质量验收等内容。

本规程由中国工程建设标准化协会归口管理，由同济大学负责技术内容的解释。执行本规程过程中如有意见或建议，请寄送同济大学《村镇木结构住宅技术规程》管理组（地址：上海市四平路1239号同济大学建筑工程系，邮编：200092）

本规程主编单位：同济大学

本规程参编单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

中国建筑西南设计研究院有限公司

东南大学

重庆大学

西安建筑科技大学

上海现代建筑设计（集团）有限公司

山东省建设发展研究院

苏州皇家整体住宅系统有限公司

温州市城市规划设计研究院

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

中国工程建设标准化协会

年  月  日

目 次

1  总则	1

2  术语与符号	2

3  材料	4

3.1 木材	4

3.2 连接件	5

3.3 其他材料	6

4  基本规定	7

4.1 一般规定	7

4.2 常用结构	7

5  构造措施	10

5.1 地基与基础	10

5.2 传统木结构	10

5.3 轻型木结构	13

5.4 井干式木结构	17

6  制作与安装	19

6.1 制作	19

6.2 安装	20

7 防火与防护	21

7.1防火要求	21

7.2防护措施	21

8 施工与质量验收	23

8.1 施工	23

8.2 质量验收	23

附录A  原木、方木的材质等级标准	25

A.1 原木	25

A.2 方木	25

附录B 轻型木结构的有关要求	27

B.1 按构造设计的轻型木结构的钉连接要求	27

B.2 墙面板、楼（屋）面板与支承构件的钉连接要求	28

附录C 质量验收记录	29

C.1 单位工程	29

C.2 分部工程	30

1  总则

1.0.1为了确保村镇木结构住宅工程质量，做到安全适用、经济合理、技术先进，特制定本规程。

【条文说明】：本条主要阐明制订本规程的目的。

木材是我国农村住宅建设中一种传统的建筑材料，上世纪80年代前，因木材取材、施工方便而大量应用于农村住宅。近30年随着砖砌体、混凝土商品化程度提高，新建农村住宅的结构形式越来越单一化，大多采用砖混结构形式。随着我国林业资源的发展，木材可再生易施工性能不断被认识，木结构在农村住宅中的应用将不断增多。而现有农村木结构住宅建设基本以效仿自建为主，木结构的设计、施工、防火、防腐、防潮和防虫工艺复杂，农民缺乏必要的技术指导。

1.0.2本规程适用于非抗震设防地区和抗震设防烈度为6至9度地区的村镇木结构住宅的设计、施工和验收。

【条文说明】：该条明确了本规程的适用范围和适用对象。

鉴于目前村镇木结构住宅基本未进行抗震设计，抗震能力差，因此对不同抗震设防烈度提出不同的构造措施。

1.0.3村镇木结构住宅系指县城以下的镇、乡、村庄中村民自建自用的层数在二层及二层以下木结构房屋，包括传统木结构、轻型木结构和井干式木结构三种形式。

【条文说明】：

1 镇、乡、村庄不含城市、县人民政府所在地镇规划建设用地范围内的镇、乡、村庄。

2 村民建房包括集中建房和个人建房两种形式。集中建房是指由镇（乡）人民政府或村（居）民委员会组织农村居民集中建设自住住房，包括统规统建、统规自建等方式。本规程村民自建房系指村民个人自建房和统规自建房。

3 坡屋顶房屋内的阁楼、平屋顶房屋出屋面的楼梯间（层高不超过2.4m）不计入层数。

1.0.4 对于本规程未涉及的商品房或政府部门统建房、安置房等各类木结构房屋，均应按现行国家标准《木结构设计规范》GB50005及相关的施工质量验收规范执行。

1.0.5 村镇木结构住宅的设计、施工及验收，除应遵守本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语与符号

2.1 术语

2.1.1 原木 log

伐倒并除去树皮、树枝和树梢的树干。

2.1.2 锯材 sawn lumber

由原木锯制而成的任何尺寸的成品材或半成品材。

2.1.3 方木 square timber

直角锯切且宽厚比小于3的、截面为矩形（包括方形）的锯材。

2.1.4 板材 plank

宽度为厚度三倍或三倍以上矩形锯材。

2.1.5 规格材 dimension lumber

按轻型木结构设计的需要，木材截面的宽度和高度按规定尺寸加工的规格化木材。

2.1.6 胶合材 glued laminated timber

以木材为原料通过胶合压制成的各种柱形材和板材的总称。

2.1.7 木基结构板材 wood-based structural panels

以木材为原料（旋切材，木片，木屑等）通过胶合热压制成的承重板材，包括结构胶合板和定向木片板。

2.1.8 木材含水率 moisture content of wood

通常指木材内所含水分的质量占其烘干质量的百分比。

2.1.9 顺纹 parallel to grain

木构件木纹方向与构件长度方向一致。

2.1.10 横纹 perpendicular to grain

木构件木纹方向与构件长度方向相垂直。

2.1.11 斜纹 at an angle to grain

木构件木纹方向与构件长度方向形成某一角度。

2.1.12结构复合材 Structural composite lumber

可用于轻型木结构的楼盖主梁、屋脊梁复合木材，包括旋切板胶合木和旋切片胶合木。

2.1.13工字形木搁栅 wood I-joist

使用结构用木材、结构规格材或结构组合材作翼缘，木基结构板材作腹板制作的工字形截面受弯构件。

2.1.14 轻型木结构剪力墙 shear wall of light wood frame structure

面层用木基结构板材或石膏板、墙骨柱用规格材构成的用以承受竖向和水平作用的墙体。

2.1.15 传统木结构traditional timber structure

以穿斗式构架、木柱木屋架或木柱木梁作为主结构的木结构形式。

2.1.16 穿斗式构架column and tie construction

以柱直接承檩、没有梁为主要特征，用穿枋把柱子连接起来形成一榀榀的房架，檩条直接搁置在柱头上，沿檩条方向用斗枋把一榀榀房架联合起来，形成整体框架的结构形式。

2.1.17 井干式构架log cabin construction

用原木（或方木）叠垛而成的结构形式。

2.1.18 轻型木结构 light wood frame structure

用规格材及木基结构板材或石膏板制作的木构架墙体、木楼盖和木屋盖系统等的全部或部分组成的结构体系，简称为轻木结构。

2.2 符号

2.2.1 作用和作用效应

Qk—楼（屋）面活荷载标准值

Gk—楼（屋）面恒荷载标准值

sk—雪荷载标准值

w0—基本风压

2.2.2几何参数

L—平行于剪力墙方向的建筑物长度

3  材料

## 3.1 木材

3.1.1 承重结构用木材分为原木、锯材（方木、板材、规格材）和胶合材。用于普通木结构的原木、方木和板材材质等级分为三级；胶合木构件的材质等级分为三级；轻型木结构目测分级规格材的材质等级分为七级。

【条文说明】根据现行《木结构设计规范》GB50005规定木材分级。

3.1.2 用于普通木结构主要承重构件的原木、方木以及轻型木结构用规格材可采用目测法分级，分级时选材应符合《木结构设计规范》GB50005的规定。

【条文说明】用于普通木结构主要承重构件的原木、方木以及轻型木结构用规格材不能采用商品材的等级标准替代。

3.1.3 村镇木结构非主要承重构件可采用速生树种，对速生木材，应进行防腐、防虫处理。

【条文说明】速生树种具有早期速生、适应性强、分布广、抗病虫害、成活率高、易成林以及易杂交改良等特征，在我国农村广泛分布，可因地制宜、就地取材用作非主要承重构件。

3.1.4 普通木结构主要承重构件的材料选用，应根据构件的主要用途按表3.1.4的要求选用相应的材质等级。原木、方木可采用目测法分级，分级时选材应符合本规程附录A的规定。

表3.1.4 普通木结构构件的材质等级

| 项 次 | 主 要 用 途 | 材质等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受拉或拉弯构件 | Ⅰa |
| 2 | 受弯或压弯构件 | Ⅱa |
| 3 | 受压构件及次要受弯构件（如吊顶小龙骨等） | Ⅲa |

【条文说明】现行《木结构设计规范》GB50005规定。

3.1.5 在轻型木结构中，使用木基结构板、工字形木搁栅和结构复合材时，应遵守下列规定：

1 用作屋面板、楼面板和墙面板的木基结构板材（包括结构胶合板和定向刨花板）应满足《木结构工程施工质量验收规范》GB50206以及相关产品标准的规定。

2 用作楼盖和屋盖的工字形木搁栅的强度和制造要求应满足相关产品标准规定。

3 用作梁或柱的结构复合材（包括旋切板胶合木和旋切片胶合木）的强度应满足相关产品标准的规定。

4 当采用目测分级规格材设计轻型木结构构件时，应根据构件的用途按表3.1.5要求选用相应的材质等级。

表3.1.5  轻型木结构用规格材的材质等级

| 项次 | 主要用途 | 材质等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用于对强度、刚度和外观有较高要求的构件 | Ⅰc |
| 2 |  | Ⅱc |
| 3 | 用于对强度、刚度有较高要求而对外观只有一般要求的构件 | Ⅲc |
| 4 | 用于对强度、刚度有较高要求而对外观无要求的普遍构件 | Ⅳc |
| 5 | 用于承重墙骨柱 | Ⅴc |
| 6 | 除上述用途外的构件 | Ⅵc |
| 7 |  | Ⅶc |

【条文说明】在村镇木结构工程中使用进口木材时，应遵守下列规定：

1 选择天然缺陷和干燥缺陷少、耐腐性较好的树种木材。

2每根木材上应有经过认可的认证标识、认证等级应附有说明，并应符合国家商检规定，进口的热带木材，还应附有无活虫虫孔的证书。

3 进口木材应有中文标识，并按国别、等级、规格分批堆放，不应混淆，贮存期间应防止木材霉变、腐朽和虫蛀。

3.1.6 制作构件时，结构木材含水率应符合下列要求：

1 现场制作的原木或方木构件不应大于25%。

2 板材和规格材不应大于20%。

3 受拉构件的连接板不应大于18%。

4 作为连接件时不应大于15%。

5 层板胶合木结构不应大于15%，且同一构件各层木板间的含水率差别不应大于5%。

## 3.2 连接件

3.2.1连接件使用的钢材应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700要求，其强度设计值应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定采用。

【条文说明】村镇木结构中使用的钢材，宜采用Q235等级B、C、D的碳素结构钢，或Q345等级B、C、D的低合金高强度结构钢。采用其他牌号的钢材时，钢材强屈比不应小于1.2，伸长率应大于20%。连接件除了采用钢材以外，还可以采用多种材质，如铜或铝等。

3.2.2 连接件产品应符合现行国家标准的有关规定，尚无相应标准的连接件应符合设计要求，并应有产品质量出厂合格证。

3.2.3 钢材连接件的表面应进行热浸镀锌处理等防腐、防锈处理，其处理要求应符合现行国家产品标准的有关规定。

3.2.4 经防腐剂处理的木材不应造成钢材连接件的腐蚀。

## 3.3 其他材料

3.3.1 承重结构用胶应保证其粘结强度和耐水性，其耐久性应与结构用途和使用年限相适应，并应符合现行国家标准《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581的要求。

【条文说明】胶合结构的承载能力首先取决于胶的强度及其耐久性，因此，对胶的质量有严格要求。

3.3.2保温、隔热及隔声、吸声材料应采用无毒、无害、无污染的不燃烧材料，其物理性能指标应符合现行国家标准的有关规定。

【条文说明】保温、隔热及隔声、吸声材料可采用玻璃棉、岩棉、吹入式矿棉、多孔纤维材料或刚性保温材料。

3.3.3 密封材料应无味、无毒、无有害物质。

【条文说明】密封材料包括密封膏、密封条（带）等。密封条厚度一般为4～20mm，密封带的厚度一般为0.2mm，宽度不应小于50mm。

4  基本规定

## 4.1 一般规定

4.1.1 村镇木结构住宅主要受力体系应合理，宜由具有专业资质的设计人员设计并编制完整的设计文件和图纸。

4.1.2 村镇木结构体系平面布置宜简单、规则、楼面连续，不宜有较大的凹入和开洞；竖向布置宜规则、均匀，不宜有过大的外挑和内收；基础应与上部结构可靠连接；同一房屋不宜采用木柱与砖柱或砖墙等混合承重。

【条文说明】 形状比较简单、规则的房屋，在地震作用下受力明确，同时便于进行结构分析，在设计上易于处理。以往的震害经验也充分表明，简单、规整的房屋在遭遇地震时破坏也相对较轻。

4.1.3抗震设防区和风压较大地区的木结构在构造上应加强构件之间、结构与支承物之间的连接，以保证安全可靠。屋面瓦材应采取固定加强措施，并在单体工程设计中加以说明。

4.1.4当采用砖或石作为外围护墙时，应确保木结构与外围护墙的有效拉结。

## 4.2 常用结构

4.2.1 村镇木结构可采用传统木结构、轻型木结构、井干式木结构等结构体系。

4.2.2 一般情况下，村镇木结构的层数和高度不应超过表4.2.2的规定。

表4.2.2  房屋的层数和总高度限值(m)

| 房屋类别 |  | 设防烈度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6～8 |  |  | 9 |  |  |
|  |  | 层数 | 层高 | 总高 | 层数 | 层高 | 总高 |
| 传统 木结构 | 穿斗式构架 | 2 | 3.6 | 6 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|  | 木柱木屋架 | 2 | 3.6 | 6 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|  | 木柱木梁 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 轻型木结构 |  | 2 | 3.6 | 7.2 | 2 | 3.6 | 7.2 |
| 井干式木结构 |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 3.6 | 3.6 |

【条文说明】

1 根据《建筑抗震设计规范》GB50011规定，木柱木屋架和穿斗木构架房屋，6～8 度时不宜超过二层，总高度不宜超过 6m；9 度时宜建单层，高度不应超过 3.3m；木柱木梁房屋宜建单层，高度不宜超过 3m。

2 根据《轻型木结构建筑技术规程》（上海市工程建设规范DG/TJ08-2059）规定，轻型木结构建筑物总高度不超过3层并且楼层最大高度不超过3.6m。

3 井干式木结构承重墙体高度不应超过3m，墙体无支撑长度不应超过8m。

4.2.3传统木结构体系是指由穿斗式构架、木柱木屋架和木柱木梁等构件形成的房屋（见图4.2.3）。

【条文说明】传统木结构是由柱、梁、檩、枋、斗拱等大木构件形成框架结构承受来自屋面、楼面的荷载以及风荷载、地震作用。

(a) 穿斗木构架                               (b) 木柱木屋架

(c) 木柱木梁（平顶）                          (d)木柱木梁（坡顶）

图4.2.3 传统木结构体系

4.2.4 轻型木结构体系主要由木构架墙、木楼盖和木屋盖系统构成（见图4.2.4）。

图4.2.4 轻型木结构体系

【条文说明】 轻型木结构是北美、新西兰以及日本等国家低层和多层住宅采用的主要结构形式。近年来，北美地区的轻型木结构体系在我国已经有了较为广泛的应用。这种类型的结构主要是以钢筋混凝土或砌体为基础，上部结构采用规格材和木基结构板材以及其他工程木产品，其特征类似箱型结构。上部结构与基础之间通过锚栓连接，楼屋盖和剪力墙形成结构的主要抗侧力体系。水平地震作用通过横向水平构件即楼盖和屋盖传至每层剪力墙，每层剪力墙将所受地震剪力相加传至底层剪力墙并传递到基础。

4.2.5 井干式木结构体系是指采用方木或原木垒成墙体的结构形式（见图4.2.5）。

【条文说明】 井干式结构是中国传统木结构中的一种，是一种用圆形、矩形或六角形木料，平行向上层层叠置而成的结构形式。相互交叉的圆形或矩形木料，在房屋的转角处交叉和咬合，使结构形成一个整体，并起到围合墙体的作用。井干式结构的屋顶，也是在两个山面墙上放置短立柱，呈托脊檩，形成两坡的形式。

图4.2.5 井干式木结构体系

5  构造措施

## 5.1 地基与基础

5.1.1 村镇木结构住宅建设地点应避开条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩质的陡坡、河岸和边坡的边缘、古河道和疏松的断层破碎带等。

【条文说明】地震波是通过场地土传播的，场地土的土质和覆盖层厚度对建筑物的震害程度影响很大。条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘以及非岩质的陡坡等地段，地震动会有明显的加强效应，出现局部的烈度异常区，建筑物的破坏也会相应加重。地震滑坡是丘陵地区及河、湖岸边等常见的震害，在历史上有多次记录，对房屋危害极大。软弱土的震陷和砂土液化也是常见的震害现象，地基失稳引起的不均匀沉降对于结构整体性较差的村镇房屋更易造成严重破坏，造成墙体裂缝或错位，这种破坏往往由上部墙体贯通到基础，震后难以修复；上部结构和基础整体性较好时地基不均匀沉降则会造成建筑物倾斜。

5.1.2 建筑物室内外地坪高差不应小于300mm，虫害地区不应小于450mm。

5.1.3 基础回填时回填土须分层夯实，每层厚度不大于250mm，压实系数大于0.97。

5.1.4 混凝土基础及圈梁的强度等级不应低于C20，砖强度等级不应低于MU10，砌筑砂浆强度等级不应低于M5。

5.1.5 传统木结构木柱的基础可采用现浇钢筋混凝土或砌体，基础高度不应小于300mm。抗震设防烈度为6、7度时，柱脚与基础的连接采用榫连接；抗震设防烈度为8、9度时，柱脚应用金属连接件锚固在基础上。

5.1.6 轻型木结构基础可采用现浇钢筋混凝土或砌体。现浇钢筋混凝土条形基础埋深不宜小于500mm并应考虑地基土冻胀的影响；砌体刚性基础顶部与木结构墙体相接处应设置圈梁，圈梁高度不小于200mm。

## 5.2 传统木结构

5.2.1 传统木结构建筑应符合下列要求：

1 木屋架不应采用无下弦的人字屋架或无下弦的拱形屋架。

2 不应在同一高度内采用不同材料的承重构件。

3 屋檐外挑梁上不应砌筑砌体。

5.2.2山墙应设置端屋架（木梁），不应采用硬山搁檩。

5.2.3 木柱木屋架和木柱木梁房屋应在木柱与木屋架、木柱与木梁之间设置斜撑；横隔墙较多的房屋应在隔墙内设斜撑。

5.2.4 穿斗木构架房屋的构件设置及节点连接构造应符合下列要求：

1 木柱横向应采用穿枋连接，穿枋应贯通木构架各柱，在木柱的上、下端及二层房屋的楼板处均应设置。

2 榫接节点宜采用燕尾榫扒钉连接；采用平榫时应在对接处两侧加设厚度不小于2mm的扁铁，扁铁两端用两根直径不小于12mm的螺栓夹紧。

3 穿枋应采用透榫贯穿木柱，端部应设木销钉，梁柱节点处应采用燕尾榫（图5.2.4）。

4 当穿枋的长度不足时，可采用两根穿枋在木柱中对接，并应在对接处两侧沿水平方向加设扁铁，扁铁厚度不宜小于2mm、宽度不宜小于60mm，两端用两根直径不小于12mm的螺栓夹紧。

5 立柱开槽宽度和深度应符合表5.2.4的要求：

表5.2.4  穿斗木构架立柱开槽宽度和深度

| 柱类型 榫类型 |  | 圆 柱 | 方 柱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 透榫宽度 | 最小值 | D/4 | B/4 |
|  | 最大值 | D’/3 | 3B/10 |
| 半榫深度 | 最小值 | D’/6 | B/6 |
|  | 最大值 | D’/3 | 3B/10 |

注：D —圆柱直径；D’—圆柱开榫一端直径； B—方柱宽度。

图5.2.4 梁柱节点处穿枋示意图

5.2.5 木柱应符合下列要求：

1 木柱的梢径不宜小于150mm，应避免在柱的同一高度处纵横向同时开槽，且在柱的同一截面开槽面积不应超过截面总面积的1/2。

2 柱子不宜有接头，当接头不可避免时，接头处应采用拍巴掌榫搭接，并应采用铁套或铁件将接头处连接牢固，接头处的强度和刚度不应低于柱的其他部位。

5.2.6 传统木结构房屋的构件连接，应符合下列要求：

1梁和梁或梁和柱等木构件之间的连接需安全可靠，用钉连接时，每处不应少于2颗、钉长不应小于100mm。

2 柱顶应有暗榫插入屋架下弦，并用U形铁件连接。

3 木构架节点的连接，抗震设防烈度为6、7度时，可采用扒钉连接；抗震设防烈度为8度及以上时，应采用螺栓连接。

4 木屋架的弦杆与斜腹杆应采用双面扒钉连接。

5 除穿斗木构件外，主体木构件宜采用螺栓连接；斜撑和屋盖支撑结构，均应采用螺栓与主体构件相连接。

6 椽与檩的搭接处应用钉连接，以增强屋盖的整体性。

7 檩条应与屋架连接牢固，檩条接头处应优先采用斜搭接，双脊檩之间应用木条和扒钉或螺栓和扒钉连接。

5.2.7 木楼盖、木屋盖房屋在下列部位应采取拉结措施：

1 各种木构架结构在屋脊处，在两端开间及隔开间中柱顶应设木剪刀撑或木撑杆（见图5.2.7）。

（a）穿斗木构架屋面支撑

（b）木柱木屋架屋面支撑

（c）木柱木梁屋面支撑

图5.2.7 屋面支撑示意图

2 在屋檐高度处应设置纵向通长水平系杆，系杆应采用墙揽与各道横墙连接，或与木梁、木屋架下弦连接牢固；系杆端部宜采用木夹板、螺栓对接，墙揽可采用方木、角钢等材料。

3 山墙、山尖墙应采用墙揽与木屋架、木构架或檩条拉结。

4 内隔墙墙顶应与梁或屋架下弦拉结。

【条文说明】墙揽材料可采用角钢、扁钢以及木条等制作，长度应不小于300mm。

图5.2.7 墙揽示意图

5.2.8 木楼盖、木屋盖构件的支承长度应不小于表5.2.8的规定。

表5.2.8  木楼盖、木屋盖构件的支承长度（mm）

| 构件名称 | 木屋架、木梁 | 对接木龙骨、木檩条 |  | 搭接木龙骨、木檩条 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 墙上 | 屋架上 | 墙上 | 屋架上、墙上 |
| 支承长度与连接方式 | 240（木垫板） | 60（木夹板与螺栓） | 120（木夹板与螺栓） | 满搭 |

5.2.9 门窗洞口过梁的支承长度，抗震设防烈度为6~8度时不应小于240mm，9度时不应小于360mm。

5.2.10屋面宜采用双坡屋面，且坡度不宜大于30度；屋面宜采用轻质材料（瓦屋面），瓦与屋盖基层应有拉结；座泥挂瓦的坡屋面，座泥厚度不应大于60mm。

## 5.3 轻型木结构

5.3.1 按构造设计法进行村镇轻型木结构住宅设计时，应符合下列要求：

1 抗震设防烈度为6度和7度（0.10g）时，建筑物的高宽比不大于1.2；抗震设防烈度大于7度（0.15g）时，建筑物的高宽比不大于1.0。

2 剪力墙的设置应符合下列规定：

1) 墙段的高宽比不大于2:1；

2) 相邻墙平行错开时，橫向间距与纵向间距比值不大于2.5:1；

3) 墙端与垂直方向的最近墙段的距离不大于2.4m。

3屋面坡度不小于1:12，也不大于1:1；纵墙上檐口悬挑长度不大于1.2m；山墙上檐口悬挑长度不大于0.4m。

5.3.2 构件之间主要采用钉连接，有抗震设防要求时，关键部位应采用螺栓连接。钉连接应符合本规程附录B的规定。

5.3.3 承重墙的墙骨柱应采用材质等级为Vc及以上规格材；非承重墙的墙骨柱可采用表3.1.5中任何等级的规格材，墙骨柱在层高内应连续，允许采用指接连接，但不应采用连接板连接。具体规定如下：

1 墙骨柱间距不应大于600mm，承重墙的墙骨柱截面尺寸应按现行《木结构设计规范》GB50005确定。

2 墙骨柱在墙体转角和交接处应加强，转角处墙骨柱数量不应小于二根。

3 开洞宽度大于墙骨柱间距的墙体，开孔两侧的墙骨柱应采用双柱；开洞宽度小于或等于墙骨柱间净距并位于墙柱之间的墙体，开洞两侧可用单根墙骨柱。

【条文说明】 轻型木结构墙骨柱的竖向荷载承载力与墙骨柱本身截面的尺寸、墙骨柱之间的间距以及层高有关。竖向荷载作用下的墙骨柱的侧向弯曲和截面宽度与墙骨柱的高度比值有关。开孔两侧的双墙骨柱是为了加强开孔边构件传递荷载的能力。

5.3.4 墙体底部应有底梁板或地梁板，顶部应有顶梁板，并满足以下要求：

1 底梁板或地梁板在支座上突出的尺寸不应大于墙体宽度的1/3，宽度不应小于墙骨柱的截面高度。

2顶梁板宽度不应小于墙骨柱截面的高度，承重墙的顶梁板不宜小于二层。但当来自楼盖、屋盖或顶棚的集中荷载与墙骨柱的中心距不大于50mm时，可采用单层顶梁板。非承重墙的顶梁板可为单层。

3 多层顶梁板上、下层的接缝应至少错开一个墙骨柱间距，接缝位置应在墙骨柱上。

4 单层顶梁板的接缝应位于墙骨柱上，并在接缝处的顶面采用镀锌薄钢带用钉连接。

5 在墙体转角和交接处，双层或多层顶梁板应交错互相搭接。

5.3.5 墙面板外侧一般采用木基结构板材，内侧采用木基结构板材或石膏板，并满足下列要求：

1 墙面板采用木基结构板材，当墙骨柱间距不大于400mm时，板材厚度不应小于9mm；当墙骨柱间距大于400mm但不大于600mm时，板材厚度不应小于11mm。

2 墙面板采用石膏板作面板，当墙骨柱间距不大于400mm时，板材厚度不应小于9mm；当墙骨柱间距大于400mm但不大于600mm时，板材厚度不应小于12mm。

【条文说明】 如果外墙维护材料直接固定在墙体骨架材料上，面板采用何种材料对钉的抗拔力影响不大；如果维护材料直接固定在面板上时，只有胶合板和定向木片板才能提供所需的抗拔力。此时，面板的厚度需根据维护材料的要求而定。

5.3.6 墙体开洞的处理措施：

1 当承重墙的开洞宽度大于墙骨柱间距时，应在洞口顶加设过梁，过梁设计由计算确定。

2 非承重墙的开洞周围，可用截面高度与墙骨柱截面高度相等的规格材与相邻墙骨柱连接；非承重墙体的门洞，当墙体有耐火极限要求时，应至少用二根截面高度与底板梁宽度相同的规格材加强门洞。

5.3.7楼盖搁栅间距不应大于600mm，楼盖搁栅可采用矩形、工字形（木基材制品）截面，截面尺寸由计算确定；楼面板为木基结构板材，顶棚为木基结构板材或石膏板，板材长度方向与搁栅垂直，宽度方向拼缝与搁栅平行并相互错开；楼板拼缝应连接在同一搁栅上，板与板之间应留有不小于3mm的空隙。

5.3.8 楼盖搁栅在支座上的搁置长度不应小于40mm。搁栅端部应与支座连接，或在靠近支座部位的搁栅底部采用连续木底撑、搁栅横撑或剪刀撑（见图5.3.8）

- 搁栅横撑                 (b) 剪刀撑

图5.3.8搁栅间支撑示意图

5.3.9 楼盖开洞的构造应符合下列要求：

1 开孔周围应设置与搁栅垂直的封头搁栅，当长度大于1.2m时，应用两根搁栅；当长度超过3.2m时，封头搁栅的尺寸应由计算确定。

2 开洞周围与搁栅平行的封边搁栅，当封头搁栅长度超过800mm时，封边搁栅应为两根；当封头搁栅长度超过2.0时，封边搁栅的截面尺寸应由计算确定。

3 开孔周围的封头搁栅以及被开洞切断的搁栅，当依靠楼盖搁栅支承时，应选用合适的金属搁栅托架或采用的钉连接方式。

【条文说明】 在楼梯开孔周围，被截断的搁栅端部应支承在封头搁栅上，封头搁栅应支承在楼盖搁栅或封边搁栅上。封头搁栅所承受的荷载值根据所支承的被截断的搁栅数量计算。

5.3.10 支承墙体的楼盖搁栅应符合下列规定：

1 平行于搁栅的内墙为非承重墙时，应位于搁栅或搁栅间的横撑上，横撑可用截面不小于40mm×90mm的规格材，横撑间距不应大于1.2m；为承重墙时，不应支承于搁栅上，应支承于梁或墙上；当平行于搁栅的隔墙不位于搁栅上时，应在隔墙下搁栅间，按1.2m中心间距布置截面40mmx90mm、长度为搁栅净距的填块。

2 垂直于搁栅的内墙为非承重墙时，距搁栅支座的距离不应大于900mm；为承重墙时，距搁栅支座不应大于600mm。超过上述规定时，搁栅尺寸应由计算确定。

【条文说明】一般而言，位于搁栅上的非承重隔墙引起的附加荷载较小，不需要另外增加加强搁栅。

5.3.11 带悬挑的楼盖搁栅，截面尺寸为40mm×185mm时，悬挑长度不应大于400mm；截面尺寸等于或大于40mm×235mm时，悬挑长度不应大于600mm；悬挑搁栅与主搁栅垂直时，未悬挑部分长度不应小于其悬挑部分长度的6倍，并应根据连接构造要求与双根边框梁用钉连接。未经计算的悬挑搁栅不应承受其他荷载。

5.3.12 楼面板的厚度及楼面活荷载的允许标准值Qk应符合表5.3.12的规定。

表5.3.12楼面板厚度及楼面活荷载允许标准值

| 最大搁栅间距（mm） | 木基结构板的最小厚度（mm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | Qk≤2.5kN/m2 | 2.5kN/m2＜Qk＜5.0kN/m2 |
| 400 | 15 | 15 |
| 600 | 18 | 22 |

【条文说明】 楼面板包括结构胶合板和定向木片板，最小厚度是指板材的名义厚度。

5.3.13 轻型木结构的屋盖（见图5.3.13），可采用由结构规格材制作的、间距不大于600mm的轻型桁架，跨度较小时，也可直接由屋脊梁、椽条和顶棚等构成。桁架、椽条和搁栅截面应由计算确定，并应有可靠的锚固和支撑。

1 椽条和搁栅沿长度方向应连续，在屋脊处可由承重墙或屋脊梁支承，搁置长度不小于40mm。

2 椽条连杆跨度大于2.4mm时，应在连杆中心附近加设通长纵向水平系杆，系杆截面尺寸不小于20mm×90mm时，对于屋面坡度大于1:3的屋盖，可用为椽条的中间支座。

3 当椽条连杆的截面尺寸不小于40mm×90mm时，对于屋面坡度大于1:3的屋盖，可用为椽条的中间支座。

4屋面坡度不小于1:3且椽条底部有可靠的防止椽条滑移的连接时，屋脊两侧椽条与顶棚搁栅按钉连接要求设计，则屋脊板可不设支座。此时，屋脊两侧的椽条应用钉与格栅连接。

图5.3.13椽条连杆加设长纵向水平系杆作法示意图

5.3.14 上人屋面的屋面板厚度应按表5.3.12选用，对不上人屋面的屋面板厚度应符合表5.3.14的规定。

表5.3.14屋面板厚度

| 支承板的间距（mm） | 木基结构板最小厚度（mm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gk≤0.3kN/m2 sk≤2.0kN/m2 | 0.3 kN/m2＜Gk≤1.3kN/m2 sk≤2.0kN/m2 |
| 400 | 9 | 11 |
| 600 | 12 | 12 |
| 注：当恒荷载标准值Gk＞1.3kN/m2或雪荷载标准值sk≥2.0kN/m2时，轻型木结构的构件及连接不能按构造设计，而应通过计算进行设计。 |  |  |

5.3.15 剪力墙应符合下列构造要求：

1 剪力墙骨架构件的宽度不应小于40mm，最大间距为600mm。

2 剪力墙相邻面板的接缝应位于骨架构件上，面板可水平或竖向铺设，面板之间应留有不小于3mm的缝隙。

3 木基结构板材的尺寸不应小于1.2m×2.4m，在剪力墙边界或开孔处，允许使用宽度不小于300mm的窄板，但不应多于两块；当结构板宽度小于300时，应加设填块固定。

4 经常处于潮湿环境条件下的钉应有防护涂层。

5 钉距每块面板边缘不应小于10mm，中间支座上钉的间距不应大于300mm，钉应牢固的打入骨架中，钉面应与板面齐平。

6 当墙体两侧均有面板，且每侧面板边缘钉间距小于150mm时，墙体两侧面板的接缝应互相错开，避免在同一骨架构件上。当骨架构件宽度大于65mm时，墙体两侧面板拼缝可在同一根构件上，但钉应交错布置。

【条文说明】 施工时应采取正确的施工方法保证剪力墙和楼、屋盖满足设计承载力要求。采用木基结构板材时，为适应板材变形，板材之间应留有3mm的空隙；面板的钉不得过度打入，是由于钉的过度打入会对剪力墙的承载力和延性有极大的破坏。

5.3.16 轻型木结构构件的开孔或缺口应符合下列规定：

1 屋盖、楼盖和顶棚等的搁栅的开孔尺寸不应大于搁栅截面高度的1/4，且距搁栅边缘不应小于50mm。

2屋盖、楼盖和顶棚等的搁栅上的缺口应位于搁栅顶面，缺口距支座边缘不应大于搁栅截面高度的1/2，缺口高度不应大于搁栅截面高度的1/3。

3 承重墙墙骨柱截面开孔或开凿缺口后的剩余高度不应小于截面高度的2/3，非承重墙不应小于40mm。

4 墙体顶梁板的开孔或开凿缺口后的剩余高度不应小于50mm。

5 除在设计中已作考虑，否则不应随意在屋架构件上开孔或留缺口。

## 5.4 井干式木结构

5.4.1 墙体中各原木间应用石灰或泥填封。

5.4.2山墙中部应在墙体两边均设置一木柱相互拉结，使山墙稳固。

5.4.3 纵横墙体相交处宜做榫卯连接，加强整体性。

5.4.4 当墙体采用矩形原木时，原木的厚度应不小于70mm；采用圆形原木时，原木的直径应不小于130mm。

5.4.5 矩形和圆形原木通过圈接来增加长度，接长后的原木应将接头固定在截面拐角处。

5.4.6 墙体开洞边应设置一根竖向原木加强。

5.4.7 墙体与屋盖之间、不同材质墙体之间以及门窗洞口处应留有胀缩空间并设置可滑动盖缝条，以便于调节伸缩。

5.4.8 柱脚与柱脚石之间宜采用石销键或石榫连接 (图5.4.8)；柱脚石埋入地面以下的深度不应小于200mm。

(a) 销键结合                (b) 榫结合

图5.4.8 柱脚与柱脚石的锚固

5.4.9 山墙、山尖墙墙揽的设置与构造应符合下列要求：

1 抗震设防烈度为6、7度时山墙设置的墙揽不宜少于3个，8、9度或山墙高度大于3.6m时墙揽数不宜少于5个。

2 墙揽可采用角铁、梭形铁件或木条等制作；墙揽的长度应不小于300mm，并应竖向放置。

3 檩条出山墙时可采用木墙揽（图5.4.9），木墙揽可用木销或铁钉固定在檩条上，并应与山墙卡紧。

4 檩条不出山墙时宜采用铁件（如角铁、梭形铁件等）墙揽，铁件墙揽可根据设置位置与檩条、屋架腹杆、下弦或柱固定（图5.2.7）。

5 墙揽应靠近山尖墙面布置，最高的一个应设置在脊檩正下方，纵向水平系杆位置应设置一个，其余的可设置在其它檩条的正下方或屋架腹杆、下弦及柱的对应位置处。

图5.4.9 木墙揽连接做法

5.4.10 檩条与屋架（梁）的连接及檩条之间的连接应符合以下要求：

1 连接用的扒钉直径，当6、7度时宜采用φ8，8度时宜采用φ10，9度时宜采用φ12。

2 搁置在梁、屋架上弦上的檩条宜采用搭接，搭接长度不应小于梁或屋架上弦的宽度（直径），檩条与梁、屋架上弦以及檩条与檩条之间应采用扒钉或8号铅丝连接。

3 当檩条在梁、屋架、穿斗木构架柱头上采用对接时，应采用燕尾榫对接方式，且檩条与梁、屋架上弦、穿斗木构架柱头应采用扒钉连接；檩条与檩条之间应采用扒钉、木夹板或扁铁连接。

4 三角形屋架在檩条斜下方一侧（脊檩两侧）应设置木楔支托檩条。

5 双脊檩与屋架上弦的连接除应符合以上要求外，双脊檩之间尚应采用木条或螺栓连接。

5.4.11 椽子或木望板应采用圆钉与檩条钉牢。

6  制作与安装

## 6.1 制作

6.1.1村镇住宅木结构中木构件应达到表6.1.1要求。

表6.1.1 构件制作允许误差

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 方木桁架、柱、梁宽度和高度 | ±3mm |
| 方木檩条、椽条及屋面板 | ±2mm |
| 原木 | 梢径 ±5mm 纵向屈曲 l/200 |
| 板材构件倒角 | b/50 |
| 方木截面 | 翘曲 1.5% 扭曲 2mm/m 纵向屈曲 l/500 |
| 方木桁架、柱、梁宽度和高度 | ±3mm |
| 注：l为构件长度，b为构件宽度。 |  |

6.1.2组合构件放样应在平整的工作台面上进行。工作台应设置在避雨遮阳的地方，以防止干缩湿胀造成尺寸变化。

6.1.3 板厚小于3mm的钢板连接件应进行镀锌防锈，其镀锌层重量不应小于275g/m2。

6.1.4 组合构件拼装后的几何尺寸偏差不应超过表6.1.4的规定。

表6.1.4桁架、柱等组合构件拼装后的几何尺寸允偏差（mm）

| 构件名称 | 项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合截面柱 | 截面高度 长度 ≤15m >15m | ±3 ±10 ±15 | 量具测量 |
| 桁架 | 节点间距 起拱 跨度 ≤15m 跨度 ＞15m | ±5 +20/-10 ±10 ±15 | 量具测量 |

## 6.2 安装

6.2.1 村镇木结构住宅的安装程序应保证结构形成稳定的空间体系，不应出现永久变形。

6.2.2木柱采用预埋螺栓固定于混凝土柱墩（或基础）上时，连接件上螺栓孔宜放大1~2mm。

6.2.3木柱在两个方向的垂直度偏差不应大于柱高的1/200，且小于±15mm。

6.2.4木梁支承长度不应小于梁宽和120mm中的较大者，定位偏差不应大于±3mm，水平度偏差不应大于跨度的1/200，梁顶标高偏差不应大于±5mm。

6.2.5管线穿越木构件需开孔洞时，应在作防护处理前进行，防护处理后必需开孔洞的，开孔洞后应用喷涂法重作防护处理。

6.2.6 在受弯构件的受拉边，不得打孔或开设缺口

6.2.7除设计文件规定外，不应在梁的跨中部位或受拉杆件上开水平孔悬吊重物。

7 防火与防护

## 7.1防火要求

7.1.1 村镇木结构住宅防火设计应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《木结构设计规范》GB50005的有关规定执行。

【条文说明】由于传统木结构和井干式木结构的木构件暴露于空气中，其防火设计宜按四级建筑设计。

7.1.2 木结构建筑与其他耐火等级的建筑之间的防火间距应满足表7.1.2要求。

表7.1.2 木结构建筑与其他耐火等级建筑的防火间距(m)

| 分类 | 一、二级建筑 | 三级建筑 | 木结构建筑 | 四级建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙无开口 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 外墙开口率小于等于10% | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 外墙开口率大于10% | 8 | 9 | 10 | 11 |

【条文说明】火灾试验证明，发生火灾的建筑对相邻建筑的影响与该建筑物外墙的耐火极限和外墙上的门窗开孔率有直接关系。防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算，当外墙有突出的可燃构件时，应从突出部分的外缘算起。

7.1.3 木结构住宅采用的建筑材料，其燃烧性能的技术指标应符合《建筑材料难燃性试验方法》GB8625的规定。

7.1.4 房间内的墙面、吊顶、采光窗、地板等所采用的室内装修材料应为难燃性材料。

7.1.5 当木结构建筑底层下部的架空层用作采暖送风室时，架空层周围材料应为不燃烧体；送风口下及垂直投影周围300mm内材料为不燃烧体。

7.1.6 烟囱应采用不燃材料制作，烟囱与木构件之间应填充足够厚度的隔热材料。

7.1.7 烹饪炉上方750mm、周围450mm范围内不应有任何可燃材料，包括结构构件、橱柜以及其他装修材料。

7.1.8 住宅内不应设置明火采暖。

## 7.2防护措施

7.2.1 村镇木结构应采取防水和防白蚁措施，保证结构和构件在设计使用年限内正常工作。

7.2.2屋面坡度宜为1:3～1:4，防水等级为Ⅱ级。屋檐四周挑出宽度不小于400mm，外墙突出物（窗台、阳台等）应做好泛水。

7.2.3 基础及外围护结构的构造层次中除设置防潮、防水或隔汽层以外，宜在底层地板下设置架空层，在外墙中设置空气间层，屋面中设置通风层等。

7.2.4 用于露天环境、易腐蚀或易遭虫害环境中以及直接与砌体或混凝土接触的木构件应使用天然防腐木材或经加压防腐处理的木材。

7.2.5 桁架、大梁等承重木构件与砌体或混凝土接触时，支座处应设置防潮垫层，并采取有效的通风、保温或隔汽措施。

【条文说明】桁架、大梁等承重木构件与砌体或混凝土接触时，支座处防潮垫层可采用聚乙烯泡沫或沥青卷材，构件四周留有30mm的空隙通风。

7.2.6经防腐处理的木材如在户外切削或钻孔，表面应涂抹足量与木材防腐处理同一品牌的防腐剂。

【条文说明】常用防腐剂有铜铬砷（CCA-C）、季铵铜，应符合国家现行标准《木材防腐剂》LY/T 1636的要求，其处理方法可按现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的规定采用。由于CCA含砷、铬等化学物质，对人体有害，人体接触到的部位不应采用CCA防腐，可以用环保防腐剂ACQ代替，ACQ主要化学成分为烷基铜铵化合物，不含砷、铬等化学物质，对环境无不良影响。

7.2.7 经防腐剂处理的木材适用要求参见表7.2.7。

表7.2.7各种防腐木材的使用

| 防腐剂种类 | 应用环境 | 典型用途 | 连接件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜铬坤（CCA-C） | 室外环境中使用 | 埋地构件或木制基础 | 不锈钢连接件、热浸镀锌连接件、铝或铜连接件 |
| 季铵铜（ACQ） | 室内环境中使用 | 建筑内部及装饰以及室外（平台、步道、栈道）铺板及栅架 |  |
| 硼酸盐 | 室内环境中使用、避免淋湿和长期浸泡在水中 | 建筑内部及装饰、地下室、卫生间 | 任何钢连接件 |

7.2.8 距室外地坪200mm以内不应使用未经防腐处理的木材。

7.2.9 村镇木结构住宅可采取以下蚁害控制措施：

1 建筑区域土壤中应使用专用的灭蚁剂，严格按照灭蚁剂使用说明进行处理，并应避免因雨水等原因造成灭蚁剂配比浓度的稀释。

2 钢筋混凝土基础或底板上的各种管道及管线等穿孔处应采用金属、塑料等物理屏障加防护，避免白蚁进入木结构中。

3 在蚁害多发地区，尚应在建筑场地周围安装白蚁诱饵系统，并定期监控。

8 施工与质量验收

## 8.1 施工

8.1.1 村镇木结构住宅施工单位应具备村镇住宅的施工经验，施工人员应经专门技术培训。

8.1.2施工过程中应做好关键工序的记录并保存记录资料，由乡镇政府建设主管部门定期进行技术指导和质量检查。

8.1.3 建筑场地范围内应清除含有树根、木材以及其他纤维材料的建筑垃圾，及时清理地表在施工过程中产生的一切有机废弃物。

8.1.4 地基基坑开挖过程中，应分层开挖，严防扰动原状土。开挖至设计标高后，按要求进行验槽。

8.1.5 木结构主体工程应在基础工程质量验收后方可施工。施工前应做好基础面及操作面的排水，避免木构件直接浸泡在水中或与潮湿物体长期接触。

8.1.6 基础混凝土应随捣随抹，不应采用水泥砂浆找平。支承面应平整， 用2m直尺检查时，其允许空隙不应大于5mm。

8.1.7 木梁柱上不应随意开孔开槽，如因穿管确需开孔开槽时，应由主管部门的技术人员或工程设计人员确认。

8.1.8 木结构施工现场应严格管理，不应有明火，不应随意抽烟、乱扔烟蒂。

## 8.2 质量验收

8.2.1 单位工程应由施工单位按附录C表C.1做好工程记录，并由户主会同乡镇政府建设主管部门技术人员进行工程验收。

【条文说明】 以一幢住宅为单位工程，基础工程和上部结构工程分别作为一个分部工程。

8.2.2 主控项目

1 木结构的结构形式、结构的布置和构件尺寸应符合设计文件规定。

检查方法：建筑物与设计文件对照。

检查数量：全数。

验收方法：检查交接检验报告并抽样复检。

2 木材等级应符合设计要求。

检查数量：随机抽取不少于10块（根）试件。

检查方法：观察，并对照标识或材料质保书。

3 构件连接件的材质、型号、规格、形状等应符合设计要求。

检查数量：随机抽取不少于10枚。

检查方法：观察，尺量检查。

8.2.3 一般项目

1 结构、连接等连接构造应符合设计或图集要求，连接应牢固、无松动。

检查方法：观察，用手推拉检查。

2 木构件进场后应对品种、规格、外形尺寸等进行检查，并合理存放，防止受潮或受压后变形。

检查方法：观察，尺量检查。

3 木构件与混凝土或潮湿环境接触，应采取防腐或防潮措施。

检查方法：观察。

4 构件的钻孔或开槽位置应符合设计要求。

检查方法：尺量检查。

8.2.4 工程验收

1单位工程质量验收合格应以分部工程质量验收合格为基础。

2 分部工程应按附录C中表C.2做好记录。

3分部工程合格质量标准应符合下列规定：

(1) 具有工程的施工依据性文件或资料（设计图纸或图集）。

(2) 材料、施工现场的检查记录。

附录A  原木、方木的材质等级标准

## A.1 原木

表A.1  原木的材质等级标准

| 项次 | 缺陷名称 | 木材等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰa | Ⅱa | Ⅲa |
| 1 | 腐朽 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 2 | 木节 - 在结构任何150mm长度上沿周长所有木节尺寸的总和，不应大于所测部位原木周长的 - 每个木节的最大尺寸，不应大于所测部位原木周长的 | 1/4 1/10(连接部位为1/5) | 1/3 1/6 | 2/5 1/6 |
| 3 | 扭纹：斜率不大于（％） | 8 | 12 | 15 |
| 4 | 裂缝： - 在连接部位的受剪面上 - 在连接部位的受剪面附近，其裂缝深度（有对面裂缝时，用两者之和）不应大于原木直径的 | 不允许 1/4 | 不允许 1/3 | 不允许 不限 |
| 5 | 髓心 | 应避开受剪面 | 不限 | 不限 |

注：1 Ⅰa、Ⅱa等材不允许有死节，Ⅲa等材允许有死节（不包括发展中的腐朽节），直径不应大于原木直径的1/5，且每2米内不应多于1个；

2 Ⅰa等材不允许有虫眼，Ⅱa、Ⅲa等材允许有表层的虫眼；

3 木节尺寸按垂直于构件长度方向测量，直径小于10mm的木节不计。

## A.2 方木

表A.2  方木材质等级标准

| 项次 | 缺陷名称 | 木材等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰa | Ⅱa | Ⅲa |
| 1 | 腐朽 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 2 | 木节： 在构件任一面任何150mm长度上所有木节尺寸的总和，不应大于所在面宽的 | 1/3(连接部位为1/4) | 2/5 | 1/2 |
| 3 | 斜纹：斜率不大于（％） | 5 | 8 | 12 |
| 4 | 裂缝： - 在连接部位的受剪面上 - 在连接部位的受剪面附近，其裂缝深度（有对面裂缝时用两者之和）不应大于材宽的 | 不允许 1/4 | 不允许 1/3 | 不允许 不限 |
| 5 | 髓心 | 应避开受剪面 | 不限 | 不限 |

注：1 Ⅰa等材不允许有死节，Ⅱa、Ⅲa等材允许有死节（对于Ⅱa不包括发展中的腐朽节），等材直径不应大于20mm且每延米不应多于1个，对于Ⅲa等材直径不应大于50㎜，每延米中不应多于2个；

2 木节尺寸按垂直于构件长度方向测量，木节表现为条状时，在条状的一面不量（附图A.1），直径小于10mm的木节不计。

附图A.1 木节量法

附录B 轻型木结构的有关要求

## B.1 按构造设计的轻型木结构的钉连接要求

B.1.1  按构造设计的轻型木结构的钉连接要求见表B.1.1。

表B.1.1  按构造设计的轻型木结构的钉连接要求

| 序号 | 连接构件名称 | 最小钉长 （mm） | 钉的最少数量或最大间距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼盖搁栅与墙体顶梁板或底梁板——斜向钉连接 | 80 | 2颗 |
| 2 | 边框梁或封边板与墙体顶梁板或底梁板——斜向钉连接 | 60 | 150mm |
| 3 | 楼盖搁栅木底撑或扁钢底撑与楼盖搁栅 | 60 | 2颗 |
| 4 | 搁栅间剪刀撑 | 60 | 每端2颗 |
| 5 | 开孔周边双层封边梁或双层加强搁栅 | 80 | 300mm |
| 6 | 木梁两侧附加托木与木梁 | 80 | 每根搁栅处2颗 |
| 7 | 搁栅与搁栅连接板 | 80 | 每端2颗 |
| 8 | 被切搁栅与开孔封头搁栅（沿开孔周边垂直钉连接） | 80 | 5颗 |
|  |  | 100 | 3颗 |
| 9 | 开孔处每根封边搁栅的连接（沿开孔周边垂直钉连接） | 80 | 5颗 |
|  |  | 100 | 3颗 |
| 10 | 墙骨柱与墙体顶梁板或底梁板，采用斜向钉连接或垂直钉连接） | 60 | 4颗 |
|  |  | 80 | 2颗 |
| 11 | 开孔两侧双根墙骨柱，或在墙体交接或转角处的墙骨柱 | 80 | 750mm |
| 12 | 双层顶梁板 | 80 | 600mm |
| 13 | 墙体底梁板或地梁板与搁栅或封头块（用于外墙） | 80 | 400mm |
| 14 | 内隔墙与框架或楼面板 | 80 | 600mm |
| 15 | 非承重墙开孔顶部水平构件每端 | 80 | 2颗 |
| 16 | 过梁与墙骨柱 | 80 | 每端2颗 |
| 17 | 顶棚搁栅与墙体顶梁板——每侧采用斜向钉连接 | 80 | 2颗 |
| 18 | 层面椽条、桁架或屋面搁栅与墙体顶梁板——斜向钉连接 | 80 | 3颗 |
| 19 | 椽条板与顶棚搁栅 | 100 | 2颗 |
| 20 | 椽条与搁栅(屋脊板有支座时) | 80 | 3颗 |
| 21 | 两侧椽条在屋脊通过连接板连接，连接板与每根椽条的连接 | 60 | 4颗 |

续表B.1.1

| 序号 | 连接构件名称 | 最小钉长 (mm) | 钉的最少数量或最大间距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 椽条与屋脊板——斜向钉连接或垂直钉连接 | 80 | 3颗 |
| 23 | 椽条拉杆每端与椽条 | 80 | 3颗 |
| 24 | 椽条拉杆侧向支撑与拉杆 | 60 | 2颗 |
| 25 | 屋脊椽条与屋脊或屋谷椽条 | 80 | 2颗 |
| 26 | 椽条撑杆与椽条 | 80 | 3颗 |
| 27 | 椽条撑杆与承重墙——斜向钉连接 | 80 | 2颗 |

## B.2 墙面板、楼（屋）面板与支承构件的钉连接要求

B.2.1  墙面板、楼（屋）面板与支承构件的钉连接要求见表B.2.1。

B.2.1 墙面板、楼（屋）面板与支承构件的钉连接要求

| 连接面板名称 | 连接件的最小长度（mm） |  |  |  | 钉的最大间距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通圆钢钉或麻花钉 | 螺纹圆钉或麻花钉 | 屋面钉 | U型钉 |  |
| 厚度小于13mm的石膏墙板 | 不允许 | 不允许 | 45 | 不允许 | 沿板边缘支座150mm； 沿板跨中支座300mm |
| 厚度10mm的木基结构板材 | 50 | 45 | 不允许 | 40 |  |
| 厚度10～20mm的木基结构板板 | 50 | 45 | 不允许 | 50 |  |
| 厚度大于20mm的木基结构板板 | 60 | 50 | 不允许 | 不允许 |  |

附录C 质量验收记录

## C.1 单位工程

表C.1   单位工程记录表

| 工程地点 |  | 县 镇（乡） 村 |  |  |  |  |  | 户 主 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程概况 |  | 结构类型 |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |
|  |  | 层 数 |  |  |  |  |  | 始建时间 |  |  |  |  |
|  |  | 建筑高度 |  |  |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 分部工程 |  |  |  | 检查要点 |  |  | 检查记录或结果 |  |  | 备 注 |
| 1 |  | 基础工程 |  |  |  | 场地、地基和基础 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 上部结构 | 建筑材料 |  |  | 材质满足参考图集或设计文件相关要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构布置 |  |  | 满足参考图集或设计文件相关要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 构件尺寸 |  |  | 满足参考图集或设计文件相关要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接件 |  |  | 满足相关标准 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 构造措施 |  |  |  | 满足参考图集或设计文件相关要求 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 施工单位意见 （签字/公章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  | 户 主 意 见 （签字/公章） 户主： 年 月 日 |  | 设计单位 （如有） （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  | 镇（乡）人民政府意见 （公章） 负责人： 年 月 日 |  |

## C.2 分部工程

表C.2   分部工程记录表

| 工程地点 | 县 镇（乡） 村 |  |  |  | 户 主 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程概况 | 结构类型 |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |
|  | 层 数 |  |  |  | 始建时间 |  |  |  |
|  | 建筑高度 |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  | 检查要点 |  | 检查评定 |  | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 施 工 单 位 意 见 （签字/公章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  | 户 主 意 见 （签字/公章） 负责人： 年 月 日 |  |  |

本规程用词说明

一、为便于执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1   表示非常严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2   表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”。

2   表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

二、条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。非必须按所指定标准执行时，写法为“可参照……执行”。

条文说明

(见正文)