中国工程建设协会标准

农村住宅典型墙体材料应用技术规程

（征求意见稿）

Technical specification for

typical wall-material in countryside

CECS×××:2011

主编单位：中国建筑标准设计研究院

北京建筑材料科学研究总院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期： 2011年×月×日

2011 北 京

前    言

为了促进新型墙材料在农村地区的推广与规范应用，有效解决新型墙体材料在农村地区应用时因缺乏相关标准指导而出现的质量问题，并使农村用墙体材料在使用过程中做到技术先进、安全适用、经济合理、确保工程质量，根据中国工程建设标准化协会建标协字[2009]90号文“关于印发《2009年工程建设协会标准制订、修订计划(第三批)》的通知”的要求，规程编制组经过广泛调查研究，深入试验分析、认真总结经验，依据目前农村典型墙材应用的最新成果，借鉴国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定中国工程建设协会标准《农村住宅典型墙材技术规程》。

本规程的主要技术内容是：1.总则；2. 术语、分类、代号和标记；3. 专用砂浆技术要求；4. 检验规则；5. 应用技术；附录。

本规程由中国建设标准化协会归口管理，由中国建筑标准设计研究院负责解释。在使用过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见、建议和资料寄往解释单位。

主 编 单 位：中国建筑标准设计研究院

北京建筑材料科学研究总院有限公司

本规程主要起草人员：张萍、孟宪娴、肖群芳

目     次

1  总则………………………………………………………………………………………

2  术语、……………………………………………………………………………………

3  材料………………………………………………………………………………………

3.1  一般规定……………………………………………………………………………

3.2  砌体材料……………………………………………………………………………

3.3 砂浆……………………………………………………………………………………

3.4 其他配套材料…………………………………………………………………………

4  设计与构造…………………………………………………………………………………

4.1  建筑设计与构造……………………………………………………………………

4.2  结构设计与构造………………………………………………………………………

5  砌体结构施工………………………………………………………………………………

5.1  一般规定……………………………………………………………………………

5.2  施工准备………………………………………………………………………………

5.3  墙体材料砌筑………………………………………………………………………

5.4  墙面抹灰……………………………………………………………………………

6  验收…………………………………………………………………………………………

6.1 一般规定………………………………………………………………………………

6.2 主控项目………………………………………………………………………………

6.3 一般项目………………………………………………………………………………

本规程用词说明

引用标准名录

1  总  则

1.0.1  为适应我国节能减排的需要，应在农村住宅建设中应大力推广新型墙体材料；为使农村住宅用墙体材料做到安全适用、经济合理、技术先进和确保工程质量，制订本规程。

1.0.2  本规程适用于我国非抗震设防区和抗震设防烈度为8度及8度以下的地区，采用煤矸石烧结砖、蒸压硅酸盐砖、蒸压加气混凝土砌块、混凝土小型空心砌块等典型墙体材料，二层及二层以下，且单体面积不超过300m2的农村新建住宅建筑的结构设计、施工及质量验收。

1.0.3  农村住宅典型墙体材料的材料要求、设计与构造、施工及质量验收除应遵守本规程外，尚应符合现行国家有关标准、规范的规定。

2  术  语

2.0.1  砌体材料  masonry unit

由烧结或非烧结生产工艺制成的实（空）心或多孔正六面体块材。

2.0.2 农村住宅典型墙体材料  typical wall-material in countryside

指在我国村镇住宅建筑中大面积使用、效果良好、具有推广前景的墙体材料，包括煤矸石烧结砖，蒸压硅酸盐砖，蒸压加气混凝土砌块，混凝土小型空心砌块等四种砌体材料。

2.0.3  承重墙体  load bearing wall

承担结构负荷并可兼做围护结构的墙体。

2.0.4  自承重墙体  non-load bearing wall

承担自身重力作用并可兼做围护结构的墙体。

2.0.5  折压比  bending versus compressive strength ratio

块体材料抗折强度与其抗压强等等级之比。

2.0.5  预拌砂浆  ready-mixed mortar

在工厂配料和混合的砂浆。它可以是加水即可使用的干混砂浆，或者是可以立即使用的湿拌砂浆。

2.0.6  传统砂浆  site–made mortar

胶凝材料、骨料、水等主要组分在施工现场配料和混合的砂浆。

3  材  料

3.1  一般规定

3.1.1  非烧结墙体材料所用的原材料及配合比应符合国家及行业现行标准的有关规定。

3.1.2  砌筑蒸压硅酸盐砖，蒸压加气混凝土砌块，混凝土小型空心砌块墙体时，宜采用预拌砂浆。

3.1.3  不宜采用非蒸压硅酸盐砖（砌块）、非蒸压的加气混凝土及泡沫混凝土制品。

3.2  砌体材料

3.2.1  砌体材料的外型尺寸除应符合建筑模数外，尚应符合下列规定：

1  砌体材料的尺寸偏差和外观质量应符合表3.2.1-1的要求；

表3.2.1-1  砌体材料的尺寸偏差和外观质量（单位：mm）

| 项目 | 煤矸石烧结砖 |  |  | 蒸压硅酸盐砖 | 蒸压加气混凝土砌块 | 混凝土小型空心砌块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通砖 | 多孔砖 | 空心砖 |  |  |  |
| 长度允许平均偏差 | ±3.0 | ±3.5 | ±3.0 | ±3 | ±3 | ±3 |
| 宽度允许平均偏差 | ±2.5 | ±3.0 | ±2.5 | ±3 | ±1 | ±3 |
| 高度允许平均偏差 | ±2.0 | ±2.5 | ±2.0 | ±3 | ±1 | ±3 |
| 两条面高度差 | 4 |  | 3 |  |  |  |
| 垂直度差 |  | 5 |  |  |  |  |
| 弯曲 | 4 | 5 |  |  | 不允许 | 3 |
| 杂质突出高度 | 4 |  | 5 |  |  |  |
| 缺棱掉角最大尺寸 | 30 | 40 | 30 | 20 | 70 | 三个方向投影的最小尺寸不大于30 |
| 缺棱掉角个数 |  |  |  |  | ≤2个 | ≤2个 |
| 未贯穿裂纹长度 | 80 | 120 | 100 | 70 | 裂纹方向尺寸的1/2 | 裂纹延伸投影累计尺寸不大于30 |
| 石灰爆裂 |  | 最大爆裂尺寸≤15 mm |  |  |  |  |
| 爆裂损害深度 |  |  |  |  | ≤30 |  |
| 表面疏松、层裂、油污 |  |  |  |  | 不允许 |  |

2  带孔砌体材料的孔洞率、壁厚、肋厚等应符合表3.2.1的要求；

表3.2.1-2  带孔砌体材料的孔洞率、壁厚、肋厚要求

| 项目 | 煤矸石烧结砖 |  | 混凝土小型空心砌块 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 多孔砖 | 空心砖 |  |
| 孔洞率（％） | ≥25 | ≥40 | ≥25 |
| 最小壁厚（mm） |  |  | 30 |
| 最小肋厚（mm） |  |  | 25 |
| 其它要求 |  |  |  |

3.2.2  砌体材料强度等级应同时规定其变异系数限值；确定蒸压粉煤灰砖和掺有粉煤灰15%以上的混凝土小型空心砌块的强度等级时，其抗压强度应乘以自然碳化系数。3.2.3  砌体材料物理性能应符合下列要求：

表3.2.3  砌体材料的物理性能

| 项目 | 煤矸石烧结砖 | 蒸压硅酸盐砖 | 蒸压加气混凝土砌块 | 混凝土小型空心砌块 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均吸水率（%） | 5小时沸煮平均吸水率≤19 |  |  | ≤20 |
| 软化系数 |  |  |  | ≥0.75 |
| 平均饱和系数 | ≤0.74 |  |  |  |
| 抗冻融性能 | 裂纹、缺棱掉角符合表3.2.1-1要求 | 抗压强度平均值不小于强度级别的80% | 质量损失≤5.0%；抗压强度平均值不小于强度级别的80% | 质量损失≤5%；强度损失≤25% |
| 干燥收缩 |  |  | 干燥收缩值≤0.5（mm/m） | 相对含水率≤35% |
| 碳化系数 |  |  |  | ≥0.8 |

3.3  砂浆

3.3.1  分为预拌砂浆和现场拌制的传统砂浆两种，两种砂浆的强度等级、保水能力应该与砌体材料相匹配，且砂浆强度等级不得低于M5.0。

3.3.2  预拌砂浆性能应符合表3.3.2的规定

表3.3.2 预拌砂浆技术要求

| 项 目 |  | 技术要求 |  | 试验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砌筑砂浆 | 抹灰砂浆 |  |
| 细 度 |  | 4.75mm筛筛余为0 |  | GB/T 14684 |
| 凝结时间，h |  | 3～8 |  | JGJ 70 |
| 保水率，% | 高保水1 | ≥88 |  | JC/T 517 |
|  | 中保水2 | ≥70 |  |  |
|  | 低保水3 | ≥60 |  |  |
| 强度，MPa | 抗压强度 | ≥设计强度等级 |  | JGJ 70 |
|  | 拉伸粘结强度 | ≥0.20 |  | JG/T 2304 |
| 抗冻性 |  |  |  |  |
| 软化系数 |  |  |  |  |
| 收缩性能，% |  | ≤0.15 |  | JGJ 70 |

注：1  高保水砂浆为加气混凝土砌块专用砂浆；

2  中保水砂浆为烧结煤矸石砖、轻集料空心砌块专用砂浆；

3  低保水砂浆为蒸压硅酸盐砖专用砂浆。

3.3.3  使用现场拌制的传统砂浆时，应符合以下规定：

1  砌筑砂浆应满足《GB 50203砌体工程施工质量验收规范》的相关规定；

2  抹灰砂浆应满足《JGJ/T220抹灰砂浆技术规程》的相关规定；

3  水泥质量应满足《GB175通用硅酸盐水泥》要求，且在保质期内；砂含泥量不应超过5%。

3.3.4  传统砂浆与预拌砂浆的对应关系见表3.3.4所示：

表3.3.4  传统砂浆与预拌砂浆对应表

| 种 类 | 强度等级 | 传 统 砂 浆 |
| --- | --- | --- |
| 砌筑砂浆 DM | 5.0 | M5.0混合砂浆、M5.0水泥砂浆 |
|  | 7.5 | M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆 |
|  | 10 | M10混合砂浆、M10水泥砂浆 |
|  | 15 | —————— |
| 抹灰砂浆 DP | 5.0 | 1∶1∶6混合砂浆 |
|  | 7.5 | －－－－－－ |
|  | 10 | 1∶1∶4混合砂浆 |
|  | 15 | 1：3水泥砂浆 |

3.4  砌体的计算指标

3.4.1  砌体的抗压强度、轴心抗拉强度、弯曲抗拉强度、抗剪强度设计值按照《GB+50003-2001+砌体结构设计规范》进行计算。

3.4.2  砌体的弹性模量、线膨胀系数、收缩率、摩擦系数按照《GB+50003-2001砌体结构设计规范》进行计算。

3.5 其他配套材料

3.5.1  灌孔混凝土应满足《JC 861混凝土砌块砌体用灌孔混凝土》要求

3.5.2  网状配筋砌体采用的钢筋网，应符合？规定。

3.5.3  墙体保温材料的导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能等指标应符合外墙保温设计及国家相关标准要求。

3.5.4  墙体保温工程中所用砂浆、增强网、锚固件等配套材料应符合相应外墙保温体系技术规程的要求。

4  设计与构造

4.1  建筑设计

4.1.1 砌体建筑的平面与竖向设计应符合以下要求：

1  应根据当地墙体材料的种类及质量状况选择生产与应用技术成熟、质量可靠、经济合理的砌体材料。

2  平面及立面均应进行排块设计，宜采用主规格砌体材料。。

3  考虑与其它专业的配合设计预留孔洞、管线槽口以及门窗、设备等固定点和固定件，并在排块图上详细标注。

4.1.2  砌体建筑的防水设计应符合以下要求：

1  砌体应采用双面抹灰；外墙外表面抹灰、室内勒脚抹灰均应采用水泥砂浆；

2  伸出外墙外表面的雨篷、阳台、空调室外机隔板、窗套、外楼梯根部及水平装饰线脚处，均应采用有效的防水措施；

3  室外散水坡顶以上和室内地面以下的砌体内，应设置防潮层。

墙体的裂缝控制与构造应符合下列规定：

1  非烧结砌体材料的墙体应根据砌体材料类型采取下列措施：

1） 应根据所用砌体材料，在窗肚墙水平灰缝内设置一定量钢筋；

2） 在承重外墙底层窗台板下，应配置通长水平钢筋或设置现浇混凝土配筋带；

3） 轻集料混凝土小型空心砌块房屋的门窗洞口，其两侧不少于一个孔洞中应配置钢筋并灌芯，钢筋应在基础梁或楼层圈梁中锚固；

4）墙长大于8m的非烧结砌体框架填充墙，应设置控制缝或增设钢筋混凝土构造柱，其间距不应大于4m；

5） 承重墙体局部开洞处及不利墙垛部位应采取加强措施。

2  保温墙体的女儿墙应采取保温措施。

3  内保温复合墙与梁、柱接触部位，应采取防裂措施。

4  抹灰施工时，不同材料的两种墙体之间应采取防裂措施。

4.1.3  砌体建筑的节能设计应符合以下规定：

1  砌体建筑的体形系数、窗墙比，维护结构各部位的传热系数、热惰性指标、空气渗透系数等，均应符合所在地区的建筑节能设计标准；

2  建筑外墙可根据不同气候区、墙体材料选择不同的外墙保温方案，如外墙外保温、外墙内保温、外墙自保温等；

2  保温材料应选用燃烧等级在B2级及以上，且燃烧后不产生有害气体的材料；

3  保温材料施工完毕后，必须做防护面层，当须在墙上悬挂重物时，其挂件的预埋件必须固定与基层墙体内；

4.1.6  砌块墙体的防水设计应符合以下规定：

1  外墙洞口周边、有防水要求房间的墙体底部应采取有效防渗、漏措施。

2  砌体上的设备孔洞应预留，不得随意开凿，孔洞周围应填实。有防水要求的应采取防渗漏措施。

3  轻集料混凝土砌块墙、加气混凝土墙体应作饰面保护。

4.1.7  墙体的抗震设计应符合以下规定：

1  对于抗震设防等级为6～8度的地区，各种砌体材料的墙厚必须满足表4.1.7的规定；

表4.1.7  农村房屋最小墙厚的适用层数和适用高度

| 承重结构种类 |  | 最小墙厚（mm） | 适用层数 | 适用高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌块墙 | 轻集料混凝土小砌块 | 190 | 2 | 7.2 |
|  | 加气混凝土砌块 | 200 |  |  |
| 砖墙 | 非粘土实心砖 | 240 |  |  |
|  | 非粘土空心砖 | 190 |  |  |

2  单层房屋的横墙最大间距不应超过9.0m，两层房屋的横墙最大间距不应超过6.6m

3  应加强各部分构件的连接，增强结构的整体性；

4  悬挑构件的跨度不宜超过1.2m；不宜设置过高的女儿墙，无锚固女儿墙高度不超过600mm。较高山墙应有抗倾覆的构造措施。

4.1.8  底层外墙、阳角、门窗洞口等易受碰撞的墙体部位应采取加强措施。

4.1.9 加气混凝土砌块不得在以下部位使用：

1  建筑物防潮层以下的外墙。

2  长期处于浸水或化学侵蚀环境。

3  易受局部冻融部位。

4.2结构设计与构造

Ⅰ  一般规定

4.2.1  墙体结构应按承载能力极限状态设计，并应满足正常使用极限状态和耐久性的要求。

4.2.2  砌体结构宜优先采用横墙或纵横墙混合承重体系，横墙平面内布置宜均匀、对称，沿平面内宜对齐，沿竖向应上下连续贯通、且保持墙段截面相近，避免突变。

4.2.3  结构分析所需的计算模型、作用的取值、材料性能指标、几何参数等应符合结构的实际状况，并应具有相应的构造措施。

4.2.4  砌体墙宜与钢筋混凝土柱或墙采用柔性连接。

4.2.5  砌体物理力学性能指标应符合下列规定：

1  应根据本规范研究性试验要求及数理统计方法确定砌体各项计算指标；

2  砌体强度标准值的保证率不应小于95% ；

3  当遇有砌体构件计算截面面积过小、非对孔砌筑的单排孔混凝土小型空心砌块砌体等不利情况时，砌体强度设计值应予折减；

4  验算施工阶段的砌体构件时，砌体强度设计值允许提高10%；

4.2.6  墙体设计除应满足本规范最低材料强度等级要求外，尚应符合下列规定：

1  非烧结墙体材料不得用于有酸性介质的建筑部位；

2  处于潮湿或干湿交替环境的墙体，其材料强度等级应提高一级。

3  软化系数小于0.9的墙体材料不得用于±0.000以下承重墙体。

4.2.7  对于非抗震设防区的房屋，圈梁、构造柱等的设置可在地震设防区的基础上适当放宽，但房屋顶必须设置混凝土圈梁。

4.2.8  构造柱、圈梁混凝土强度等级不低于C20。

4.2.9  非承重墙应分别采取措施与周边主题结构构件形成可靠连接，连接构造和嵌缝材料应能满足传力、变形和防护要求。

4.2.10 墙体转角处和纵横墙交接处宜沿竖向每隔400mm－500mm设拉结钢筋，其数量为每120mm墙厚不少于1Φ6或焊接钢筋网片，埋入长度从墙的转角或交接处算起，对烧结实心砖、蒸压砖墙每边不小于500mm，对烧结多孔砖和砌块墙不少于700mm。

4.2.11 支承在墙、柱上的吊车梁、屋架及跨度大于或等于下列数值的预制梁的端部，应采用锚固件与墙、柱上的垫块锚固：砖砌体为9m；砌块砌体为7.2m。

Ⅱ  砖砌体

4.2.12  砖砌体构造柱的设置要求见表4.2.12

表4.2.9  砖砌体构造柱的设置要求

| 房屋层数 | 构造柱设置部位及数量 |
| --- | --- |
| 一层 | 房屋外墙转角各设一个 |
| 二层 | 房屋外墙转角及内横墙连接处各设一个 |

4.2.13  砖砌体的构造柱应符合下列要求

1  构造柱与墙体应有有效连接，单层房屋可留马牙槎或拉结筋；两层房屋应留马牙槎；

2  构造柱下端伸入室外地面下300mm（单层）或500mm（两层）即可，不必单独设置基础或扩大构造柱的底部截面积。

4.2.14  砖砌体结构应在楼、屋面标高处设置现浇混凝土圈梁，圈梁构造应符合下列要求

1  现浇混凝土圈梁截面宽度同墙厚，高度不宜小于100mm；单层房屋纵筋为4Φ8；两层房屋纵筋为4Φ10，箍筋为Φ4－250；

2  圈梁遇门窗洞口时，应另设过梁或增加配筋；

3  坡顶农村居民房屋，顶层现浇混凝土圈梁应沿山墙坡顶部设置，并与外墙圈梁相交封闭；内墙为坡墙时，亦应沿墙顶部设置圈梁，并应相互连接、封闭。

4.2.15  承重的独立砖柱截面积尺寸不应小于240×370mm。

Ⅲ  砌块砌体

4.2.16  对于轻集料混凝土空心砌块和加气混凝土砌块应采用芯柱或构造柱的做法，加强砌体结构整体性，并提高其抗震性能，构造柱和芯柱的设置要求见表4.2.16。

表4.2.16  砌块砌体构造柱和芯柱设置要求

| 抗震设防烈度 | 房屋层数 | 构造柱设置 | 芯柱设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| <8度 | 一层 | 房屋外墙转角处 | 房屋外墙转角各1个 |
|  | 二层 | 房屋外墙转角，外墙与内横墙连接处 | 房屋外墙转角各3个，外墙与内横墙连接处各1个 |
| 8度 | 一层 | 房屋外墙转角处 | 房屋外墙转角各3个 |
|  | 二层 | 房屋外墙转角，外墙与内横墙连接处 | 房屋外墙转角各3个，外墙与内横墙连接处各1个 |

4.2.17  砌块砌体的构造柱应符合下列要求

1  构造柱与最小截面尺寸：厚度同墙厚，宽度190mm；

2  构造柱与墙体连接方式同砖砌体。

4.2.18  芯柱构造应符合下列要求

1  芯柱插筋宜为1Φ10，芯柱截面不宜小于100mm×100mm；

2  芯柱钢筋应贯穿楼板、圈梁，顶层应伸入顶部圈梁。

4.2.19  砌块砌体应在楼、屋面标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁，且应符合下列要求

1  圈梁截面宽度宜同墙厚，高度不宜小于100mm，配筋要求同砖砌体圈梁；

2  单层农村居民房屋可用槽形砌块倒置配筋代替混凝土圈梁；双层农村居民房屋顶层不得用槽形砌块倒置代替圈梁。

3  圈梁应连续的设在同一水平面上，并形成封闭状；当不能在同一水平面上闭合时，应增设附加圈梁，其搭接长度不应小于两倍圈梁的垂直距离，且不应小于1m。

4  挑梁与圈梁相遇时，宜整体现浇；当采用预制挑梁时，应采取适当措施，保证挑梁、圈梁和芯柱的整体连接。

4.2.20  门窗洞口顶部应采用钢筋混凝土过梁，验算过梁下砌体局部受压承载力时，可不考虑上层荷载的影响。

5  砌体工程施工

5.1  一般规定

5.1.1  应根据设计施工图纸、现场自然条件和墙体材料特点，编制施工技术方案，并应进行技术交底和必要的培训。

5.1.2  加气混凝土砌块等墙体宜由专业施工队伍施工。

5.1.3  非烧结块体材料应满足存放时间的要求。

5.1.4  应核对进入施工现场的原材料技术文件（包括块体材料所提供连续生产三个月抗压强度的变异系数），并应进行抽样复检，合格后方可使用。

5.1.5  墙体材料应按强度等级分别堆放，并设置标识。

5.1.6  施工现场存放的材料应有有效的防水防潮措施。

5.2 施工准备

5.2.1 砌体工程所用的材料进场时应查验产品合格证书、产品性能检测报告，对砌块、钢筋、干混砂浆等材料的主要性能应进行进场复验。砂浆等材料应符合环保要求和有关规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。

5.2.2 砌块的强度等级应符合涉及要求。进场后应按照种类、强度等级分别堆放，不得混杂，砖和砌块的堆放高度均不宜超过1.6m。

5.2.3  砌筑砂浆的选用应符合下列规定：

1  强度等级不应低于M5.0，室内地坪以下及潮湿环境砌体的砂浆强度等级不应低于M10；

2  加气混凝土砌块宜选用专用砌筑砂浆进行施工。

5.2.4  抹灰砂浆的选用应符合下列规定：

1  外墙抹灰砂浆宜采用防裂砂浆；

2  地下室及潮湿环境应采用具有防水性能的砂浆；

5.2.5  砂浆的强度等级和品种必须符合设计要求。

5.2.6  砂浆的拌合用水应符合《混凝土用水标准》JGJ 63有关规定。

5.2.7  采用现场拌制的传统砂浆进行施工时，必须严格按照砂浆的配合比进行各原材料的计量，不得随意增减各组份用量。

5.2.8  砌筑墙体前应检查基础防潮层等状况，要求表面应平整、整洁，不得有污染杂物。待检查符合要求后用钢尺校核放线尺寸。

5.3 墙体材料砌筑

Ⅰ  一般规定

5.3.1  在对砖和砌块砌筑之前，砖和砌块的预处理应符合以下规定：

1  施工时，砖和砌块表面应清洁，外观质量合格，其产品龄期应符合相关标准的规定。

2  砌筑砖砌体时，砖应提前湿润，其湿润程度宜符合相关标准的规定。不应采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑。

3  砌筑砌块时，应提前浇水湿润。砌筑时，砌块表面不得有明水。

4  当采用砌块专用砌筑砂浆进行施工时，砌块不宜提前润湿，且砌块含水率应符合相关标准的规定。

5.3.2  砌筑砂浆的水平灰缝厚度宜为10mm，允许误差为±2mm。

5.3.3  竖向灰缝应采用加浆法或挤浆法使其饱满，严禁先干砌后灌缝。

5.3.4  砌体的灰缝应横平竖直、厚薄均匀。砖砌体的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%；砖柱水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度不得小于90%；小砌块砌体的水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算不得低于90%。竖向灰缝不应出现瞎缝和假缝。

5.3.5  对砖砌体、小砌块砌体，每日砌筑高度宜控制在1.5m以下或一步脚手架高度内。

5.3.6  砌体上的砖或砌块被撞动或需移动时，应将原有砂浆清除再铺浆砌筑。

5.3.7  同一种材料的墙体内不应混用其他材料的砖或砌块混砌。

Ⅱ  砌块砌体

5.3.8  轻集料混凝土空心砌块施工前应先根据平立面尺寸，在现场试排各种砌块。砌块应错缝搭接，并已主规格砌块为主，辅以辅助砌块。

5.3.9  砌筑底层墙体前，必须对基础部分进行检查验收，然后再进行墙体砌筑。

5.3.10  墙体砌筑应以房屋外墙转角定位处开始，竖立皮数杆，间距不宜超过10m。

5.3.11  砌块的砂浆应随铺随砌。对于轻集料混凝土空心砌块，竖向灰缝应只在两边肋上铺灰，空腔内不宜灌砂浆。

5.3.12  砌筑砌块墙体时，应从转角或定位处开始，内外墙同时砌筑，纵横墙交错搭接；外墙转角处严禁留直槎，宜从两个方面同时砌筑；墙体临时间断处应砌成斜槎，斜槎长度不应小于高度的2/3(一般按一步脚手架高度控制)；如留斜槎有困难，除外墙转角处及抗震设防地区，墙体临时间断处不应留直槎外，可从墙面伸出200mm砌成阴阳槎，并沿墙高每三皮砌块(600mm)，设拉结钢筋或钢筋网片，接槎部位宜延至门窗洞口。

5.3.13  腔内拉结钢筋网片或拉结筋，应放置在水平灰缝的砂浆中，不得露筋。

5.3.14  设置构造柱处必须先砌墙后浇筑混凝土。

5.3.15  所有施工孔洞、管道、沟槽和预埋件等，均应在砌筑时预留或预埋，不得事后打洞。

5.3.16  芯柱钢筋从上向下穿入芯柱孔洞；灌芯柱混凝土时应有振捣或用钢纤插捣，保持芯柱混凝土密实饱满。

5.3.17  构造柱钢筋应先于墙体砌筑前绑扎；构造柱混凝土应在墙体砌筑到各层顶后再浇灌。

5.3.18  雨期及冬期不宜进行轻集料混凝土空心砌块或加气混凝土砌块的砌筑施工。

Ⅲ  砖砌体

5.3.19  砖砌体施工时，排砖要求上下错缝、内外搭接砌筑。

5.3.20  多孔砖墙中不够整块多孔砖的部位，应用烧结普通砖来补砌，不得用砍过的多孔砖填补。

5.3.21  采用铺浆法砌筑砖砌体时，铺浆长度不得超过750mm；当施工期间环境温度超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm。

5.3.22  砌筑砖砌体时，多孔砖的孔洞应垂直于受压面，不得横放砌筑。

5.3.23  设置构造柱的墙体，必须先砌墙，后浇构造柱混凝土。

5.3.24  砌体接槎处，应留坡槎，不得留直槎。

5.3.25  浇筑混凝土楼、屋面板后，应有养护措施，拆模不应过早。

5.4 墙面抹灰

5.4.1  抹灰施工应在主题结构完工并验收合格后方可进行。

5.4.2  在蒸压加气混凝土砌块、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等砌体上抹灰时，应采用相配套的界面砂浆对基层进行处理。

5.4.2  在轻集料砌块等基体上抹灰时，宜采用界面砂浆对基层进行处理。

5.4.4  在烧结砖基体上抹灰时，应提前对基层浇水湿润。施工时，基层表面不得有明水。

5.4.5  外墙大面积抹灰时，应设置水平和垂直分格缝。水平分格缝的间距不宜大于6m，垂直分格缝宜按墙面面积设置，且不宜大于30m2。

5.4.6  不同材质的基体交接处，应采取防止开裂的加强措施。当采用在抹灰前铺设加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。门窗口、墙阳角处的加强护角应提前抹好。

5.4.7  施工前，施工单位宜和生产企业、监理单位共同模拟现场条件制作样板，在规定龄期进行实体拉伸粘结强度检验，合格后封存留样，方可施工。

5.4.8  抹灰工艺应根据抹灰砂浆产品说明书、基层情况等确定。

5.4.9  采用普通抹灰砂浆抹灰时，每遍涂抹厚度不宜大于10mm；采用薄层砂浆施工法抹灰时，可一次成活，厚度不应大于5mm。

5.4.10 当抹灰砂浆厚度大于10mm时应分层抹灰，且应在前一层砂浆凝结硬化后再进行下一层抹灰。每层砂浆应分别压实、抹平，抹平应在砂浆凝结前完成。抹面层砂浆时应使表面平整。

5.4.11 当抹灰砂浆总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。

5.4.12 室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。

5.4.13 顶棚宜采用薄层抹灰砂浆找平，不应反复赶压。

5.4.14 抹灰砂浆层在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻。抹灰砂浆施工完成后，应采取措施防止玷污和损坏。

5.4.15 抹灰砂浆层凝结后应及时保湿养护，养护时间不得少于7d。

6 砌体工程验收

6.1 一般规定

6.1.1  240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖，砖砌体的阶台水平面上及挑出层，应整砖丁砌。

6.1.2  砖过梁底部的模板，应在灰缝砂浆强度不低于设计强度的50%时，方可拆除。

6.1.3  多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。小砌块应底面朝上反砌于墙上。

6.1.4  砌体施工临时间断处补砌时，必须将接槎表面清理干净，浇水润湿，并填实砂浆，保持灰缝平直。

6.1.5  需要移动砌体中的砖或砌块，或者砖或砌块被撞动时，应重新铺砌。

6.2 主控项目

6.2.1  砖和砌块的强度等级必须符合设计要求。

检验方法：核查砖、砌块试验报告；核查砂浆出厂合格证、检测报告和型式检验报告。

检查数量：以每栋楼作为一个检验批。

6.2.2  钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求

检验方法：核查钢筋试验报告；核查钢筋出厂合格证和检测报告

检查数量：以每栋楼作为一个检验批。

6.2.3  砂浆的强度等级和保水率必须符合设计要求，砂浆强度等级应高于块材并与块材强度等级相近。

检验方法：核查砂浆出厂合格证检测报告和型式检验报告。

检查数量：按照产品类别核查。

6.2.4  砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%；承重砌块砌体水平灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算不得小于90%，竖向灰缝饱满度不得小于80%；填充墙砌体的灰缝饱满度不得小于80%。

检验方法：用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积。每处检测3 块砖，取其平均值

检查数量：每检验批抽查不应少于5 处。

6.2.5  灰缝应横平竖直，厚薄均匀：蒸压加气混凝土砌块的水平灰缝宜为10mm，竖向灰缝宜为15mm；其余砌体的灰缝厚度宜为10mm，不得小于8mm，不得大于12mm。

检验方法：用尺量5皮砖或砌块的高度和2m砌体的长度进行折算。

检查数量：每个检验批抽查10%，且不应少于2个房间。

6.2.6  抹灰面层应密实，无起砂、脱层、空鼓、麻面、爆灰和裂缝。

检验方法：观察和用小锤轻击检查；

检验数量：每批应随即检查10处.

6.3 一般项目

6.3.1  竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝

检验方法：观察检查。

检查数量：在检验批的标准间中抽查10%，且不应少于3 间。

6.3.2  墙体材料应提前淋水处理，砌筑时，表面不得有明水。

检验方法：观察检查

检查数量：每种墙体材料检验批抽查一组，一组3块。

6.3.3  抹灰砂浆表面应光滑、平整、洁净、接槎平整、颜色均匀，分格缝应清晰。

检验方法：观察检查；

检验数量：每批应随机检查10处。

6.3.4  护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管道后面的抹灰表面应平整。

检验方法：观察检查；

检验数量：每批应随机检查10处。

中国工程建设协会标准

农村住宅典型墙体材料应用技术规程

（征求意见稿）

Technical specification for

typical wall-material in countryside

CECS×××:2011

主编单位：中国建筑标准设计研究院

北京建筑材料科学研究总院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期： 2011年×月×日

条文说明

2011 北 京

1  总则

1.0.1  目前我国的墙体材料大致可以划分为淘汰型、过渡型和发展型三种，其划分的原则是依据产品的技术性、政策性、经济性三大要素，不符合三大要素中任何一项应视为淘汰型产品，过渡型产品则不完全符合三大要素中某一要素的某项要求，对于符合或基本符合三大要素的墙材则应为倡导的发展型产品。

对我国农村墙材的使用现状进行调研后，发现淘汰型产品被大量、广泛的使用着，低劣产品的应用已对农村建筑质量构成极大隐患。

调研还发现，我国农村除墙材品种和质量不符合国家发展要求外，应用技术无标准可依，在很大程度上取决于施工人员的经验，施工随意且混乱，危及了农村建筑物的质量与安全

为使新型墙体材料在农村得到合理的推广和应用，确保工程质量，有必要制定农村住宅典型墙体材料应用技术规程。中国工程建设标准化协会于2009年以建标协（2009）第90号文件的形式下达了本标准的编制计划，要求对农村住宅的典型墙体材料的性能、设计、施工与验收等提出技术规定。

编制组紧密结合了我国墙体材料革新的需求和农村住宅用墙材现状，通过技术创新、工程调查、充分研讨和征求意见不断完善本规程内容，力求使本规程达到技术先进、安全适用、经济合理的目标。

1.0.2  在由同济大学和中国建筑标准设计研究院共同承担的科技部项目“不同地域特色村镇住宅建筑设计模式研究”中，对我国农村住宅用墙体材料现状展开了广泛调研，结果显示，我国当前农村住宅用典型墙体材料为烧结砖（非粘土实心砖）、蒸压硅酸盐砖、混凝土砖、蒸压加气混凝土砌块、混凝土小型空心砌块，住宅的典型高度不超过三层，基于此调研结果，确定了本规程适用的范围。

3  材料

3.1  一般规定

3.1.2  非烧结的块体材料（如蒸压粉煤灰砖、蒸压灰砂砖、蒸压加气混凝土砌块、混凝土多孔砖、混凝土小型空心砌块等），由于其具有与传统烧结粘土砖不同的特性，故宜采用与之相适应的，且可改善砌筑质量和提高砌体力学性能的由专业生产厂家制备的干混砂浆，这也符合我国大力发展预拌砂浆、取缔现场拌制砂浆的政策方向。

3.1.3  近年来的调查及工程实践证明，由于非蒸压硅酸盐砖（砌块）生产线工艺及机械装备均较简陋，且制品的最终水化生成物与蒸压制品相差较大，是导致建筑墙体劣化、影响建筑物耐久性的主要原因，甚至危及建筑物的使用安全，致使拆楼事件时有发生。

非蒸压加气混凝土制品由于缺少必要的养护工艺，制品的最终生成物耐久性差，将会给墙体应用带来隐患。故对此类产品要谨慎。

3.2  块体材料

3.2.2  本条文对农村住宅用典型墙材的强度等级作出了规定。由于典型农村住宅的高度均在3层及以下，因此对各种块材的强度等级分类均是在《墙体材料应用统一技术规范》（GB 50574）的规定上从最低强度等级往上共取两个强度等级（包括最低强度等级）。对块体材料的折压比要求也与该标准统一。

3.2.3  随着各种新型墙材的出现，墙材的耐水性、耐碳化性能及抗冻性差别较大，为了在保证农村住宅建筑质量的基础上鼓励新型墙材在农村的发展应用，本规程参考《墙体材料应用统一技术规范》（GB 50574）的规定对农村住宅用墙材的碳化系数、软化系数、不同区域应用墙材的抗冻性做了要求。

3.3  砂浆

3.3.2  各种墙体材料的吸水率和吸水特性各不相同，甚至差异较大，因此本规程在验证实验的基础上结合《预拌砂浆》（JG/T 230）、华北标办图集《干拌砂浆》（88J2－9）将砌筑和抹灰砂浆分为高、中、低保水三种砂浆，并给出了各种砂浆保水率指标。高保水砂浆用于吸水率最大（高达50%）、吸水速度最快的蒸压加气混凝土砌块；中保水砂浆用于吸水速度较快的烧结砖、混凝土砌块；低保水砂浆用于吸水速度最慢的蒸压硅酸盐砖。

3.3.4  我国农村经济发展水平不一，干混砂浆和传统砂浆都会用到，本规程结合设计及施工经验，制定了干混砂浆与传统砂浆的对应表。

4  墙体设计

4.1  建筑设计

4.1.4  表4.1.4是结合《建筑抗震设计规范》（GB 50011）和《农村民居建筑抗震设计施工规程》（DB11/T 536），并参考数位专家意见给出。

4.1.7  石棉纤维属致癌物质，国家癌症研究机构（IARC）已将石棉列为“对人类致癌物”。在板材生产、施工中易受纤维粉尘污染，一些国家已严禁生产、使用掺有石棉纤维的板材。

4.1.8  墙体材料的核素放射性对环境及人体可构成严重危害，要严格禁止应用核素限量超过国家相关标准的墙体材料。

4.2 结构设计

4.2.2  采用横墙或者纵横墙混合承重体系有助于提高建筑物横向的整体刚度。墙体的合理布置将有助于提高整体结构的受力性能，特别是抗震性能。

4.3  混凝土构造柱、圈梁及芯柱

4.3.1  在抗震地区，无论采用何种块体材料，应按照《砌体结构设计规范》（GB 50003）和《建筑抗震设计规范》（GB 50011）进行构造柱、圈梁及芯柱的设计。根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011）的规定，在抗震设防烈度为6度及以下时，对三层以下的房屋不做构造柱和芯柱设计要求，因此本规程对7度和8度的三层以下房屋结合抗震设防烈度和房屋层数进行了规定。

5  砌体工程施工

5.1  一般规定

5.1.9  若使用现场拌制砂浆时，若用混合砂浆进行抹灰，除控制各种原材料的质量，特别是石灰的质量外，还应严格按照设计制定的比例进行配料，以保证混合抹灰砂浆的施工性能、强度和抗裂性。

5.2 墙体砌筑

5.2.1  非蒸压及非烧结块材（如混凝土空心砌块、混凝土多孔砖等）经过28d存放可大大减少块材的干缩变形，根据武汉理工大学等单位的研究，蒸压砖（蒸压粉煤灰砖、蒸压灰砂砖）出釜存放14d后，其失水收缩基本稳定；而对于混凝土空心砌块，由于混凝土收缩一般需要180d后才趋于稳定，养护28d的混凝土仅完成收缩值的60%，故在生产厂的停置时间应越长越好。综合考虑工厂堆放场地条件及块材的收缩特性，非烧结块材都有存放时间要求。

5.2.5  规定砌块墙体的日砌筑高度有利于已砌筑墙体尽快形成强度使其稳定，有利于墙体收缩裂缝的减少。因此，适当控制每天的砌筑速度是有必要的。

5.2.16 皮数杆是保证砌体砌筑质量的重要措施，它能使墙面平整，砌体水平灰缝平直并厚度一致，在施工中应坚持使用。

5.2.17 工程实践表面，施工时遮挡孔洞或使用专用铺灰器，不仅能节约砂浆用量，还可以提高铺灰质量，提高施工效率。

5.2.20 进行混凝土砌块施工时，一定要预先编制小砌块排块图，这是保证混凝土砌块墙体工程质量的重要技术措施。在编制时，应充分考虑水电管线铺设和土建设计，使排块图真正起到指导施工的作用。

5.3  墙面抹灰

5.3.7  两种材性不同的墙体材料干燥收缩系数、膨胀系数、弹性模量等力学性能各不相同，有时差异较大，因此在两种墙材交接处的抹灰材料会因两边形变不一致而开裂，使用增强网是较好的抗裂措施，工程实践证明，增强网在两边各延伸出去100mm抗裂效果切实有效。

5.3.8  分层抹灰有利于防止抹灰层空鼓和坠裂等质量弊病，外墙抹灰分几道工序可显著提高抹灰质量。最后一层抹灰严禁压光，否则会影响砂浆整体水化，导致表层一层硬壳、里层疏松的质量问题。

5.3.11 保湿措施包括：喷涂养护液、覆盖塑料薄膜等，养护时间可参照表1。

表1 拆模和养护时间与环境温度的关系

| 日最低气温 （℃） | 拆模时间 （h） | 养护时间 （d） |
| --- | --- | --- |
| 0～5 | 72 | 10 |
| 5～15 | 48 | 7 |
| ≥15 | 24 | 7 |

6 砌体工程验收

6.1 一般规定

6.1.6  农村住宅虽然工程量不及城镇住宅，但必须按照《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203）的验收项目规定关键验收指标。

本规程用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有所选择，在一定条件下可以这样做的用词：

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

2、条文中指定应按其他标准执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。非必须按所指定的标准执行时，写法为“可参照……执行”。