附件2:

35项冶金行业标准样品目录

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 有效期 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YSB S 22309-2012 | 不锈钢304标准样品 | 10 年 | 上海宝山工业检测公司宝山分公司 |
| 2 | YSB S 22107-2012 | 耐候钢B480标准样品 | 10 年 | 上海宝山工业检测公司宝山分公司 |
| 3 | YSB C 28631-2012 | 钼铁标准样品1 | 10 年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 4 | YSB C 28632-2012 | 钼铁标准样品2 | 10 年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 5 | YSB C 28611-2012 | 锰硅合金标准样品1 | 10 年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 6 | YSB C 28612-2012 | 锰硅合金标准样品2 | 10 年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 7 | YSB C 28613-2012 | 锰硅合金标准样品3 | 10 年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 8 | YSB C 28621-2012 | 高碳铬铁标准样品 | 10 年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 9 | YSB C 28620-2012 | 低碳锰铁标准样品 | 10 年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 10 | YSB C 28619-2012 | 中碳锰铁标准样品 | 10 年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 11 | YSB C 28616-2012 | 高碳锰铁标准样品 | 10 年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 12 | YSB C 28626-2012 | 中碳铬铁标准样品 | 10 年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 13 | YSB C 28634-2012 | 低碳硼铁标准样品 | 10 年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 14 | YSB C 28633-2012 | 中碳硼铁标准样品 | 10 年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 15 | YSB C 28641-2012 | 硅钙铝合金标准样品 | 10 年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 16 | YSB C 28642-2012 | 硅钡铝合金标准样品 | 10 年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 17 | YSB C 28643-2012 | 硅钙钡铝合金标准样品 | 10 年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 18 | YSB C 22201-2012 | 弹簧钢标准样品 | 10 年 | 武钢集团鄂钢公司质检中心 |
| 19 | YSB S 20258-2012 | 低合金钢中氧氮（1）标准样品 | 10 年 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司 |
| 20 | YSB S 20259-2012 | 低合金钢中氧氮（2）标准样品 | 10 年 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司 |
| 21 | YSB S 20260-2012 | 低合金钢中氧氮（3）标准样品 | 10 年 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司 |
| 22 | YSB S 20261-2012 | 低合金钢中氧氮（4）标准样品 | 10 年 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司 |
| 23 | YSB C 20407-2012 | 铁矿石（OBN-N）标准样品 | 10 年 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司 |
| 24 | YSB C 20408-2012 | 铁矿石（OHY-S）标准样品 | 10 年 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司 |
| 25 | YSB C 20409-2012 | 铁矿石（配矿）标准样品 | 10 年 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司 |
| 26 | YSB C 28636-2012 | 钒铁标准样品 | 10 年 | 山东省冶金科学研究院 |
| 27 | YSB S 11396-2012 | 高锰钢标准样品 | 10 年 | 钢铁研究总院分析测试研究所/北京纳克分析仪器有限公司 |
| 28 | YSB C 11315b-2012 | 高锰钢标准样品 | 10 年 | 钢铁研究总院分析测试研究所/北京纳克分析仪器有限公司 |
| 29 | YSB C 11023-2012 | 碳硫标准样品1 | 10 年 | 钢铁研究总院分析测试研究所/北京纳克分析仪器有限公司 |
| 30 | YSB C 11024-2012 | 碳硫标准样品2 | 10 年 | 钢铁研究总院分析测试研究所/北京纳克分析仪器有限公司 |
| 31 | YSB C 11025-2012 | 碳硫标准样品3 | 10 年 | 钢铁研究总院分析测试研究所/北京纳克分析仪器有限公司 |
| 32 | YSB C 11009a-2012 | 碳硫标准样品5 | 10 年 | 钢铁研究总院分析测试研究所/北京纳克分析仪器有限公司 |
| 33 | YSB C 11139a-2012 | 碳硫标准样品6 | 10 年 | 钢铁研究总院分析测试研究所/北京纳克分析仪器有限公司 |
| 34 | YSB C 11140a-2012 | 碳硫标准样品7 | 10 年 | 钢铁研究总院分析测试研究所/北京纳克分析仪器有限公司 |
| 35 | YSB C 11013a-2012 | 碳硫标准样品8 | 10 年 | 钢铁研究总院分析测试研究所/北京纳克分析仪器有限公司 |

35项冶金行业标准样品成分含量表

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准偏差 | C | Mn | S | P | Si | Cr | Ni | Cu | V | Mo | Als | Alt | （瓶、套） |  |
| 1 | YSBS 22309-2012 | 不锈钢304 | 标准值及 | 0.052 | 1.17 | 0.019 | 0.031 | 0.522 | 17.93 | 8.02 | 0.323 | 0.063 | 0.193 | 0.005* | 0.008 | 200 | 上海宝山工业检测公司宝山分公司 |
|  |  | 标准样品 | 标准偏差 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.004 | 0.005 |  | 0.001 |  |  |
|  | 续上表 |  |  | Co | Ti | Nb | Ca | As | Sn | B | N |  |  |  |  |  |  |
| 1 | YSBS 22309-2012 | 不锈钢304 | 标准值及 | 0.125 | 0.012 | 0.004 | 0.0017 | 0.008* | 0.014 | 0.0004 | 0.058 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准样品 | 标准偏差 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.0003 |  | 0.001 | 0.0001 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 | 研制单位 |
|  |  |  | 标准偏差 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | V | Als | Alt |  | （瓶、套） |  |
| 2 | YSBS 22107-2012 | 耐候钢B480标准样品 | 标准值及 | 0.085 | 0.302 | 0.4 | 0.086 | 0.0043 | 0.66 | 0.104 | 0.283 | 0.0033 | 0.028 | 0.031 |  | 200 | 上海宝山工业检测公司宝山分公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.0002 | 0.01 | 0.004 | 0.003 | 0.0003 | 0.002 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  | 标准值及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编 号 | 名 称 | 推荐值 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 | 研制单位 |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Fe | Mo | W | As | （瓶、套） |  |
| 3 | YSBC 28631-2012 | 钼铁标准样品1 | 标准值及 | 0.032 | 0.275 | 0.185 | 0.031 | 0.047 | 0.011 | 0.033 | 0.368 | 38.48 | 60.61 | 0.034 | 0.016 | 500 | 山东省冶金科学研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.13 | 0.1 | 0.002 | 0.001 |  |  |
| 4 | YSBC 28632-2012 | 钼铁标准样品2 | 标准值及 | 0.019 | 0.367 | 0.039 | 0.044 | 0.078 | 0.052 | 0.144 | 1.07 | 37.22 | 61 | 0.047 | 0.0078 | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0001 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.03 | 0.1 | 0.12 | 0.002 | 0.0002 |  |  |
|  | 续上表 |  |  | Sb | Sn | Pb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | YSBC 28631-2012 | 钼铁标准样品1 | 标准值及 | 0.0043 | 0.0007 | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | YSBC 28632-2012 | 钼铁标准样品2 | 标准值及 | 0.0059 | 0.0026 | 0.0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编 号 | 名 称 | 推荐值 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 | 研制单位 |
|  |  |  |  | Mn | C | Si | P | S | Cr | Ni | Cu | Fe | Ti | V | Co | （瓶、套） |  |
| 5 | YSBC 28611-2012 | 锰硅合金标准样品1 | 标准值及 | 62.53 | 2.28 | 14.33 | 0.205 | 0.02 | 0.06 | 0.167 | 0.08 | 20 | 0.222 | 0.095 | 0.048 | 500 | 山东省冶金科学研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 20 | 0.004 | 0.002 | 0.001 |  |  |
| 6 | YSBC 28612-2012 | 锰硅合金标准样品2 | 标准值及 | 64.97 | 1.57 | 17.59 | 0.127 | 0.018 | 0.055 | 0.092 | 0.096 | 15.16 | 0.221 | 0.06 | 0.035 | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.001 | 0.001 |  |  |
| 7 | YSBC 28613-2012 | 锰硅合金标准样品3 | 标准值及 | 67.4 | 1.05 | 19.34 | 0.107 | 0.017 | 0.045 | 0.036 | 0.051 | 11.66 | 0.255 | 0.063 | 0.017 | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.12 | 0.004 | 0.002 | 0.001 |  |  |
|  | 续上表 |  |  | As | Sb | Pb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | YSBC 28611-2012 | 锰硅合金标准样品1 | 标准值及 | 0.015 | 0.0025 | 0.0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.0002 | 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | YSBC 28612-2012 | 锰硅合金标准样品2 | 标准值及 | 0.01 | 0.00095 | 0.0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.00008 | 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | YSBC 28613-2012 | 锰硅合金标准样品3 | 标准值及 | 0.0099 | 0.0004 | 0.0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编 号 | 名 称 | 推荐值 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 | 研制单位 |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ti | V | Fe |  |  |  | （瓶、套） |  |
| 8 | YSBC 28621-2012 | 高碳铬铁标准样品 | 标准值及 | 7.28 | 4.25 | 0.3 | 0.023 | 0.024 | 56.76 | 0.412 | 0.203 | 30.22 |  |  |  | 500 | 山东省冶金科学研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.004 | 0.005 | 0.09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编 号 | 名 称 | 推荐值 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 | 研制单位 |
|  |  |  |  | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Cu | V | As | Pb | Zn | （瓶、套） |  |
| 9 | YSBC 28620-2012 | 低碳锰铁标准样品 | 标准值及 | 0.296 | 82.61 | 0.475 | 0.08 | 0.0022 | 0.033 | 0.032 | 0.127 | 0.041 | 0.017 | 0.126 | 0.011 | 500 | 山东省冶金科学研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.003 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 |  |  |
| 10 | YSBC 28619-2012 | 中碳锰铁标准样品 | 标准值及 | 1.84 | 76.55 | 1.84 | 0.265 | 0.017 | 0.124 | 0.132 | 0.152 | 0.1 | 0.055 | 1.3 | 0.0017 | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.02 | 0.0005 |  |  |
| 11 | YSBC 28616-2012 | 高碳锰铁标准样品 | 标准值及 | 6.14 | 65.98 | 0.525 | 0.805 | 0.0034 | 0.014 | 0.032 | 0.065 | 0.055 | 0.047 | 0.0092 | 0.0082 | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.04 | 0.1 | 0.007 | 0.007 | 0.0003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.0003 | 0.0005 |  |  |
|  | 续上表 |  |  | Ca | Fe | Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | YSBC 28620-2012 | 低碳锰铁标准样品 | 标准值及 | 0.0012 | 16.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | YSBC 28619-2012 | 中碳锰铁标准样品 | 标准值及 | 0.0036 | 17.86 | 0.0065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 | 0.04 | 0.0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | YSBC 28616-2012 | 高碳锰铁标准样品 | 标准值及 | 0.0006 | 26.42 | 0.081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0001 | 0.05 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编 号 | 名 称 | 推荐值 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 | 研制单位 |
|  |  |  |  | Cr | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cu | V | As | Pb | Zn | （瓶、套） |  |
| 12 | YSBC 28626-2012 | 中碳铬铁标准样品 | 标准值及 | 58.65 | 0.45 | 1.43 | 0.35 | 0.03 | 0.0015 | 0.242 | 0.02 | 0.154 | 0.0027 | -0.0001 | 0.01 | 500 | 山东省冶金科学研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.002 | 0.0002 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.0004 |  | 0.001 |  |  |
| 13 | YSBC 28634-2012 | 低碳硼铁标准样品 | 标准值及 | 0.26 | 0.19 | 0.65 | 0.575 | 0.027 | 0.002 | 0.056 | 0.05 | 0.01 |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.006 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 14 | YSBC 28633-2012 | 中碳硼铁标准样品 | 标准值及 | 0.025 | 0.4 | 0.18 | 0.31 | 0.025 | 0.0023 | 0.013 | 0.015 | 0.009 |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.004 | 0.002 | 0.0002 | 0.001 | 0.002 | 0.0004 |  |  |  |  |  |
|  | 续上表 |  |  | Ca | B | Ti | Al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | YSBC 28626-2012 | 中碳铬铁标准样品 | 标准值及 | 0.0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | YSBC 28634-2012 | 低碳硼铁标准样品 | 标准值及 |  | 19.33 | 0.03 | 0.185 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 |  | 0.08 | 0.002 | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | YSBC 28633-2012 | 中碳硼铁标准样品 | 标准值及 |  | 18.92 | 0.017 | 0.036 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 |  | 0.08 | 0.002 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 | 研制单位 |
|  |  |  | 标准偏差 | Si | Ca | C | Mn | P | S | Ba | Al | Mg | Sr | Cr | Ni | （瓶、套） |  |
| 15 | YSBC 28641-2012 | 硅钙铝标准样品 | 标准值及 | 43.6 | 15.18 | 1 | 0.095 | 0.051 | 0.04 | 1.64 | 16.63 | 0.027 | 0.022 | 0.054 | 0.026 | 500 | 山东省冶金科学研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |  |  |
| 16 | YSBC 28642-2012 | 硅钡铝标准样品 | 标准值及 | 50.36 | 1.44 | 0.34 | 0.11 | 0.016 | 0.038 | 24.26 | 4.07 | 0.032 | 0.095 | 0.083 | 0.021 | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |  |  |
| 17 | YSBC 28643-2012 | 硅钙钡铝标准样品 | 标准值及 | 52.76 | 11.1 | 0.63 | 0.15 | 0.024 | 0.073 | 15.33 | 5.42 | 0.019 | 0.042 | 0.031 | 0.007 | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.07 | 0.04 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0004 |  |  |
|  | 续上表 |  |  | Cu | Fe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | YSBC 28641-2012 | 硅钙铝标准样品 | 标准值及 | 0.046 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | YSBC 28642-2012 | 硅钡铝标准样品 | 标准值及 | 0.032 | 16.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | YSBC 28643-2012 | 硅钙钡铝标准样品 | 标准值及 | 0.017 | 10.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 | 研制单位 |
|  |  |  | 标准偏差 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni |  |  |  |  | （瓶、套） |  |
| 18 | YSBC 22201-2012 | 弹簧钢标准样品 | 标准值及 | 0.629 | 1.88 | 0.718 | 0.0146 | 0.01 | 0.137 | 0.011 | 0.031 |  |  |  |  | 500 | 武钢集团鄂钢公司质检中心 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 | 研制单位 |
|  |  |  | 标准偏差 | O | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （瓶、套） |  |
| 19 | YSBS 20258-2012 | 低合金钢中氧氮标准样品1 | 标准值及 | 0.01 | 0.0057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0004 | 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | YSBS 20259-2012 | 低合金钢中氧氮标准样品2 | 标准值及 | 0.0174 | 0.0057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0006 | 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | YSBS 20260-2012 | 低合金钢中氧氮标准样品3 | 标准值及 | 0.00112 | 0.0069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.00006 | 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | YSBS 20261-2012 | 低合金钢中氧氮标准样品4 | 标准值及 | 0.0032 | 0.0508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 | 研制单位 |
|  |  |  | 标准偏差 | TFe | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | P2O5 | TiO2 | C | S | Na2O | （瓶、套） |  |
| 23 | YSBC 20407-2012 | 铁矿石标准样品 (OBN-N) | 标准值及 | 64.63 | 1.03 | 2.47 | 1.72 | 0.033 | 0.036 | 0.214 | 0.14 | 0.076 | 0.73 | 0.014 | 0.045 | 500 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.001 | 0.002 |  |  |
| 24 | YSBC 20408-2012 | 铁矿石标准样品 (OHY-S) | 标准值及 | 58.15 | 0.24 | 4.7 | 1.48 | 0.049 | 0.07 | 0.036 | 0.13 | 0.068 | 0.32 | 0.0042 | 0.0087 | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.0006 | 0.0003 |  |  |
| 25 | YSBC 20409-2012 | 铁矿石标准样品（配矿） | 标准值及 | 60.89 | 1.44 | 4.05 | 1.44 | 1.07 | 0.276 | 0.259 | 0.14 | 0.119 | 0.68 | 0.014 | 0.018 | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.006 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | 续上表 |  |  | K2O | Cu | Pb | Zn | Cr | Ni | LOI | CW* |  |  |  |  |  |  |
| 23 | YSBC 20407-2012 | 铁矿石标准样品 (OBN-N) | 标准值及 | 0.013 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0012 | 0.005* | 0.004 | 2.94 | 2.95 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |  | 0.001 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | YSBC 20408-2012 | 铁矿石标准样品 (OHY-S) | 标准值及 | 0.0045 | 0.0042 | 0.0003* | 0.0007* | 0.0012 | 0.0007* | 10.64 | 8.82 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 | 0.0006 |  |  | 0.0002 |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | YSBC 20409-2012 | 铁矿石标准样品（配矿） | 标准值及 | 0.015 | 0.0026 | 0.0011 | 0.0037 | 0.0047 | 0.0011 | 5.77 | 4.59 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 | 研制单位 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | V | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al | As | （瓶、套） |  |  |
| 26 | YSBC 28636-2012 | 钒铁标准样品 | 标准值及 | 54.02 | 0.285 | 0.682 | 0.663 | 0.056 | 0.0044 | 0.11 | 0.011 | 0.054 | 0.0026 | 0.0017 | 500 | 山东省冶金科学研究院 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.07 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.0004 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 |  |  |  |
|  | 续上表 |  |  | Pb | Ca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | YSBC 28636-2012 | 钒铁标准样品 | 标准值及 | 0.0006 | 0.022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0001 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 | 研制单位 |
|  |  |  | 标准偏差 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Co | Alt | （瓶、套） |  |
| 27 | YSBS 11396-2012 | 高锰钢标准样品 | 标准值及 | 1.14 | 0.666 | 12.34 | 0.059 | 0.0031 | 0.176 | 0.093 | 0.164 | 0.022 | 0.074 | 0.021 | 0.038 | 200 | 钢铁研究总院分析测试研究所、北京纳克分析仪器有限公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.005 | 0.03 | 0.003 | 0.0003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |  |  |
| 28 | YSBC 11315b-2012 | 高锰钢标准样品 | 标准值及 | 1.14 | 0.666 | 12.34 | 0.059 | 0.0031 | 0.176 | 0.093 | 0.164 | 0.022 | 0.074 | 0.021 | 0.038 | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.005 | 0.03 | 0.003 | 0.0003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |  |  |
| 29 | YSBC 11023-2012 | 碳硫标准样品1 | 标准值及 | 0.019 |  |  |  | 0.0116 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 |  |  |  | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | YSBC 11024-2012 | 碳硫标准样品2 | 标准值及 | 0.004 |  |  |  | 0.0053 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 |  |  |  | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | YSBC 11025-2012 | 碳硫标准样品3 | 标准值及 | 0.023 |  |  |  | 0.0119 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 |  |  |  | 0.0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | YSBC 11009a-2012 | 碳硫标准样品5 | 标准值及 | 0.0068 |  |  |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0003 |  |  |  | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | YSBC 11139a-2012 | 碳硫标准样品6 | 标准值及 | 0.032 |  |  |  | 0.0124 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 |  |  |  | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | YSBC 11140a-2012 | 碳硫标准样品7 | 标准值及 | 0.041 |  |  |  | 0.0025 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 |  |  |  | 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | YSBC 11013a-2012 | 碳硫标准样品8 | 标准值及 | 0.0051 |  |  |  | 0.0058 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 |  |  |  | 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |