C E C S                  CECS ××× ∶ 2013

中 国 工 程 建 设 协 会 标 准

预拌砂浆施工质量验收规程

Acceptance regulation for construction quality

of ready-mixed mortar

（征求意见稿）

中国工程建设协会标准

预拌砂浆施工质量验收规程

Acceptance regulation for construction quality

of ready-mixed mortar

CECS×××:2013

主编单位：北京建筑材料科学研究总院有限公司

中建二局第三建筑工程有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期： 2013年×月×日

中国城市出版社

2013 北 京

前    言

本规程为推荐性标准。

本规程是按中国工程建设标准化协会[2011]建标协字第45号文件要求，规程编制组经过广泛调查研究、深入试验分析、认真总结经验，依据目前预拌砂浆的最新研究和应用成果，借鉴国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定中国工程建设协会标准《预拌砂浆施工质量验收规程》。

本规程的主要技术内容包括总则、基本规定、砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆、填缝砂浆、界面砂浆、抹灰石膏砂浆共八个章节，附录A为规范性附录。

本规程由中国工程建设标准化协会砌体结构专业委员会CECS/TC3归口管理，由北京建筑材料科学研究总院有限公司负责具体内容的解释（地址：北京市石景山区金顶北路69号，邮政编码：100041，电子邮箱：xiaoqfang@gmail.com）。在使用过程中如发现需要修改或补充之处，请将意见、建议及资料寄至解释单位。

主 编 单 位：北京建筑材料科学研究总院有限公司

中建二局第三建筑工程有限公司

参 编 单 位：北京金隅砂浆有限公司

天津天筑建材有限公司

北京市预拌砂浆工程技术研究中心

东莞易施宝建筑材料有限公司

本规程主要起草人：

本规程主要审查人：

目     次

1   总则……………………………………………………………………………………………………5

2  基本规定………………………………………………………………………………………6

2.1  技术与管理………………………………………………………………………………………6

2.2  材料与设备…………………………………………………………………………………6

2.3  施工与控制…………………………………………………………………………………6

3  砌筑砂浆……………………………………………………………………………………8

3.1  一般规定………………………………………………………………………………………8

3.2  质量验收………………………………………………………………………………………8

4  抹灰砂浆 ………………………………………………………………………………………………10

4.1  一般规定……………………………………………………………………………………10

4.2  质量验收………………………………………………………………………………………10

5  地面砂浆 ………………………………………………………………………………………………12

5.1  一般规定………………………………………………………………………………………12

5.2  质量验收………………………………………………………………………………………12

6  填缝砂浆……………………………………………………………………………………13

6.1  一般规定………………………………………………………………………………………13

6.2  质量验收………………………………………………………………………………………13

7  界面砂浆………………………………………………………………………………………………15

7.1  一般规定………………………………………………………………………………………15

7.2  质量验收………………………………………………………………………………………15

8  抹灰石膏砂浆……………………………………………………………………………………17

8.1  一般规定………………………………………………………………………………………17

8.2  质量验收………………………………………………………………………………………17

附录A：保温板界面砂浆实体拉伸粘结强度试验方法 ……………………………………………19

本规程用词说明 ………………………………………………………………………………………21

引用标准名录 …………………………………………………………………………………………22

CONTENTS

1 General provisions………………………………………………………………………….5

2 Basic requirements ……………………………………………………………….6

2.1 Technology and management……………………………………………………………6

2.2 Materials and equipment…………………………………………………………………6

2.3 Construction and control………………………………………………………………….6

3 Masonry motar…………………………………………………………………………8

3.1 General requirement………………………………………………………………………8

3.2 Quality acceptance………………………………………………………………………..8

4 Plastering motar…………………………………………………………………………10

4.1 General requirement……………………………………………………………………10

4.2 Quality acceptance……………………………………………………………………….10

5 Flooring motar…………………………………………………………………………12

5.1 General requirement……………………………………………………………………12

5.2 Quality acceptance……………………………………………………………………..12

6 Filling motar…………………………………………………………………………13

6.1 General requirement……………………………………………………………………13

6.2 Quality acceptance……………………………………………………………………..13

7 Interface treating motar………………………………………………………………………15

7.1 General requirement……………………………………………………………………15

7.2 Quality acceptance……………………………………………………………………..15

8 Gypsum motar…………………………………………………………………………17

8.1 General requirement……………………………………………………………………17

8.2 Quality acceptance……………………………………………………………………..17

Appendix A: Test method of adhesive strength for insulation borad interface treating agent…19

Explanation of wording in this specification………………………………………………..21

List of quoted standards……………………………………………………………………….22

- 1  总则

1.0.1  为规范预拌砂浆施工质量验收，提高建设工程质量，促进绿色施工，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆、填缝砂浆、界面砂浆与抹灰石膏砂浆在新建、改建和扩建的工业与民用建筑物（构筑物）中的施工验收。

1.0.3  预拌砂浆的施工验收除遵守本规程外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

2  基本规定

2.1   技术与管理

2.1.1  承担预拌砂浆施工的企业应具备相应资质；施工现场应建立相应的施工质量控制和检验制度，具有相应的标准规范。

2.1.2  施工单位应与监理工程师或建设单位专业技术负责人对预拌砂浆进行进场验收，合格后方可使用。

2.1.3  施工中必须执行有关安全、防火、环保、电气等领域的现行标准规范。必须确保建筑物原有的安全性，不得破坏建筑物外立面。

2.1.4  施工人员严禁擅自改变设计方案，如变更设计方案，应经建设单位和设计单位同意。

2.2材料与设备

2.2.1  施工现场宜优先采用散装干混砂浆。

2.2.2  预拌砂浆的产品质量应符合《预拌砂浆》GB/T 25181、《干混砂浆质量管理规程>SB/T 10647等相关标准的要求,内墙用预拌砂浆还应符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。

2.2.3  进入施工现场的预拌砂浆和施工设备均应具有出厂合格证、中文使用说明书及在有效期内的相关性能检测报告。散装干混砂浆的移动筒仓应符合《干混砂浆散装移动筒仓》SB/T 10461的规定。

2.2.4  应按照《干混砂浆质量管理规程》SB/T 10647的规定进行现场抽样复验，复验应为见证取样送检。

2.2.5  干混砂浆在贮存过程中应防止受潮，使用时，其外观应均匀无结块、无杂物。砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆、抹灰石膏砂浆保质期不应超过3个月，填缝砂浆和界面砂浆保质期不应超过6个月。

2.2.6  应严格按照操作规程作业，确保操作安全，防止污染环境。

2.3施工与控制

2.3.1  预拌砂浆所附着的基层应平整、坚固、洁净。前道工序留下的沟槽、孔洞等应修整完毕，当基层平整度超出允许偏差时，宜剔平或采用适宜材料补平。

2.3.2  干混砂浆拌合时，应参照产品使用说明中规定的用水量拌合，不应随意增减用水量。拌合用水应符合《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定。

2.3.3  干混砂浆应随拌随用，拌合好的砂浆应在4h 内使用完毕；当施工期间最高气温超过30℃时，应在拌制后2h 内使用完毕。

2.3.4  湿拌砂浆应储存在砂浆池中，并做好防雨防晒工作。

2.3.5  不同品种的砂浆不得混用。

2.3.6  露天施工时环境温度与基层温度均不应低于5℃，且不高于35℃，所使用的材料温度应在5℃以上，且不高于35℃，施工现场风力不宜大于5级，雨天室外不得施工。

2.3.7  夏季施工时施工面应避免阳光直射，必要时可在脚手架上搭设防晒布，遮挡墙面。如施工中突遇降雨，应采取有效防护措施，以防止雨水冲刷墙面。

3 砌筑砂浆

3.1一般规定

3.1.1  本章适用于烧结砖、蒸压硅酸盐砖、（轻集料）混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土等墙体材料配套的砌筑砂浆施工验收。

3.1.2  采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750mm；当施工期间环境温度超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm。

3.1.3  每日砌筑高度宜控制在1.5m以下或一步脚手架高度内。

3.1.4  砌筑时砌体如被扰动，应将原有砌筑砂浆清除后再铺浆砌筑。

3.1.5  各种砌体的尺寸允许偏差应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的规定。

3.2质量验收

3.2.1  砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求，且应高于块材并宜与块材强度等级相近。

检验方法：检查砌筑砂浆和块材的检验报告。

检查数量：按产品类别检查。

3.2.2  砌筑砂浆的保水率应与块材的吸水特性相匹配，并应符合《非烧结块材砌体专用砂浆技术规程》CECS 311等有关标准的规定。

检验方法：捡查砂浆的检验报告。

检查数量：按产品类别核查。

3.2.3  施工中应制作砌筑砂浆抗压强度试件，试件的制作、养护、龄期、测试和结果判定应符合《预拌砂浆》GB/T 25181的规定。

检验方法：检查检验报告。

检查数量：每100t为一批，不足100t亦为一批。每个检验批应从施工现场砂浆搅拌机中抽样制作，试块数量不应少于3组。

3.2.4  对于承重砌体用砌筑砂浆，施工中应制作砌体通缝抗剪强度同条件养护试件，试件的制作、测试和结果判定应符合《非烧结块材砌体专用砂浆技术规程》CECS 311的规定。

检验方法：检查检验报告。

检查数量：每100t为一批，不足100t亦为一批。每个检验批应从施工现场砂浆搅拌机中抽样制作，试块数量不应少于2组。

3.2.5  非开孔块材砌体的水平灰缝砂浆饱满度不得小于90%、砌体柱水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度不得小于90%。

检验方法：用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积。每处检测3 块砖，取其平均值。

检查数量：外墙每20m抽查一处，且不应少于5 处；内墙按有代表性的自然间抽10%，且不应少于3间。

3.2.6  竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝

检验方法：观察检查。

检查数量：外墙每20m抽查一处，且不应少于5 处；内墙按有代表性的自然间抽10%，且不应少于3间。

3.2.7  砌筑砂浆的水平灰缝厚度不得大于10mm，竖向灰缝厚度不得大于15mm。

检验方法：用量尺测量检查

检查数量：外墙每20m抽查一处，且不应少于5 处；内墙按有代表性的自然间抽10%，且不应少于3间。

3.2.8  对于混凝土小砌块的承重砌体，竖向灰缝的饱满度不应小于95%。

检验方法：用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积。每处检测2 块砌块，取其平均值。

检查数量：外墙每20m抽查一处，且不应少于3 处；内墙按有代表性的自然间抽10%，且不应少于2间。

4  抹灰砂浆

4.1一般规定

4.1.1  本章适用于烧结砖、蒸压硅酸盐砖、（轻集料）混凝土小型空心砌块、加气混凝土砌块及现浇混凝土墙面抹灰所用抹灰砂浆的施工与验收。

4.1.2  抹灰工程应在砌体工程完工后28d以上并验收合格后方可进行。

4.1.3  采用普通抹灰砂浆施工时，加气混凝土砌块、混凝土小砌块、混凝土砖和蒸压硅酸盐砖基层应涂刷专用界面砂浆（剂）；烧结砖基层应提前淋水处理，但抹灰时墙体表面不得有明水。

4.1.4  采用块材专用抹灰砂浆施工时，基层可不做界面处理。

4.1.5  现浇混凝土基层抹灰前，应采用专用混凝土界面砂浆对基层进行拉毛处理。

4.1.6  抹灰砂浆施工时，后一遍抹灰应在前一遍抹灰砂浆凝结硬化后进行，每层砂浆应分别压实；抹面时应使表面平整并用塑料抹子或木抹子压实搓平，不得用铁抹子压光，也不得蘸水收光。

4.1.7  普通抹灰砂浆施工时每遍涂抹厚度宜为10mm。当总厚度超过30mm时，应采取加强措施。

4.1.8  不同材质的基体交接处，应采取有效的防裂措施；当采用在抹灰前铺设加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不得小于100mm。门窗口、墙阳角处的加强护角等部位的抹灰应提前完成。

4.1.9  砂浆抹灰层在凝结硬化前应防止水冲、撞击、振动和受冻。

4.2  质量验收

4.2.1  抹灰砂浆的强度等级应符合设计要求，并应与砌体所用块材的强度等级相近。

检验方法：检查砂浆和块材的检验报告。

检查数量：按产品类别检查。

4.2.2 抹灰砂浆的保水率应与墙体材料的吸水特性相匹配，并应符合《非烧结块材砌体专用砂浆技术规程》CECS 311等有关标准的规定。

检验方法：检查检验报告。

检查数量：按产品类别检查。

4.2.3  内墙抹灰完成28d后，应按照《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220的规定对同一类型、相同强度等级抹灰砂浆完成的工作面进行现场拉伸粘结强度检测，同一验收批现场拉伸粘结强度的平均值不应小于0.20MPa。

检验方法：现场检测。

检查数量：相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。每检验批随机抽取5处作为一组试件。

4.2.4  外墙抹灰完成28d后，应按照《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220的规定对同一类型、相同强度等级抹灰砂浆完成的工作面进行现场拉伸粘结强度检测，同一验收批现场拉伸粘结强度的平均值不应小于0.25MPa；当抹灰层外表面粘贴陶瓷砖时，抹灰层的现场拉伸粘结强度平均值不应小于0.40MPa。

检验方法：现场检测。

检查数量：相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500～1000m2应划为一个检验批，不足500m2也应划为一个检验批。每检验批随机抽取5处作为一组试件。

4.2.5 各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应密实，无起砂、空鼓、开裂和爆灰。

检验方法：观察和用小锤轻击检查。

检验数量：内墙检验数量同4.2.3条，外墙检验数量同4.2.4条。

4.2.6  抹灰表面应平整、洁净、颜色均匀，分格缝应清晰，不应出现因收光出现的光滑面。

检验方法：观察检查。

检验数量：内墙检验数量同4.2.3条，外墙检验数量同4.2.4条。

4.2.7  护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、密实；管道后面的抹灰表面应平整。

检验方法：观察检查。

检验数量：内墙检验数量同4.2.3条，外墙检验数量同4.2.4条。

4.2.8  抹灰层的总厚度应符合设计要求。

检验方法：用量尺测量检查

检查数量：外墙每20m抽查一处，且不应少于5 处；内墙按有代表性的自然间抽10%，且不应少于3间。

4.2.9  外墙抹灰的允许偏差应符合表4.1的要求。

检验方法：见表4.2.9所示。

检查数量：同4.2.4条。

表4.2.9  外墙抹灰的允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 普通抹灰 | 高级抹灰 |  |
| 立面垂直度 | 4 | 3 | 用2 m垂直检测尺检查 |
| 表面平整度 | 4 | 3 | 用2 m靠尺和塞尺检查 |
| 阴阳角方正 | 4 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 分格条（缝）直线度 | 4 | 3 | 用5 m线，不足5 m拉通线，用钢直尺检查 |
| 墙裙、勒脚上口直线度 | 4 | 3 | 拉5 m线，不足5 m拉通线，用钢直尺检查 |

5  地面砂浆

5.1  一般规定

5.1.1  本章适用于普通地面工程（包括屋面、楼面）的找平层施工验收。

5.1.2  地面砂浆的强度等级应符合设计要求。

5.1.3  地面砂浆的施工厚度应符合设计要求，且不应小于20mm。

5.1.4  地面砂浆施工时，基层表面应清洁，无尘土、杂物、油渍等；若为光滑基面，应进行界面处理。

5.1.5  对面积较大房间的地面应设置变形缝。变形缝的设置应从垫层开始，留置位置一般沿柱子轴线的纵向和开间的轴线，其间距在3m～6m之间。纵向缝一般采用平头缝或企口缝，横向缝可采用假缝。

5.1.6  地面砂浆施工完成24h后，应保湿养护7d。

5.2  质量验收

5.2.1  对同一类型、同一强度等级的地面砂浆，应制作抗压强度试块，试件的制作、养护、龄期、测试和结果判定应符合《预拌砂浆》GB/T 25181的规定。

检验方法：检查砂浆试块抗压强度检验报告。

检验数量：每一层或1000m2建筑地面面积作为一检验批；不足1000m2时，亦为一批。每一检验批应至少留置一组试件。

5.2.2  砂浆层应平整、密实，上一层与下一层应结合牢固，无空鼓、开裂。

检验方法：观察和用小锤轻击检查。

检验数量：检验批的划分同5.2.1条。每个检验批应随机抽查5处。

5.2.3  砂浆面层应密实，无空鼓、起砂、脱皮、裂纹、麻面等现象。

检验方法：观察和用小锤轻击检查。

检查数量：检验批的划分同5.2.1条。每个检验批应随机抽查5处。

5.2.4  踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀。

检验方法：观察和用钢尺检查。

检验数量：检验批的划分同5.2.1条。每个检验批应随机检查10处。

6  填缝砂浆

6.1  一般规定

6.1.1  本章适用于室内外墙面瓷砖粘贴工程中填缝砂浆的施工验收。

6.1.2  填缝施工应在瓷砖粘贴7d后方可进行。

6.1.3  填缝砂浆的性能指标应符合《陶瓷墙地砖填缝剂》JC/T 1004的相关规定。

6.1.4  填缝砂浆不应与陶瓷砖粘结砂浆混用。不应采用素水泥浆进行填缝。

6.1.5  当砖面易受污染时，应用喂缝法进行施工；对于不怕污染的光面瓷砖，宜采用满批法施工。

6.1.6  填缝砂浆施工应按照先水平后垂直的顺序进行。

6.1.7  外墙填缝砂浆施工后的20h内如遇雨应进行防雨保护，防止填缝砂浆出现泛碱、强度低等质量问题。

6.1.8  在雨季进行外墙填缝砂浆施工时，应先封闭压顶、窗台、檐口、落水口等雨水通道部位。

6.2  质量验收

6.2.1  外墙填缝宽度不得小于5mm，填缝深度不得大于3mm。

检验方法：用钢直尺检查。

检验数量：相同材料、工艺和施工条件的室外陶瓷饰面工程每层高应划分为一个检验批；若层高超过4m，每4m应划分为一个检验批；若检验批面积超过500m2，每500 m2划分为一个检验批。每个检验批随机抽查5处。

6.2.2  内墙填缝宽度不应小于3mm。

检验方法：用钢直尺检查。

检验数量：相同材料、工艺和施工条件的室内工程每10个自然间（大面积房间和走廊按30m2为一间）应划分为一个检验批，不足10间也应划分为一个检验批。每检验批随机抽取5处

6.2.3  砖缝应无漏勾，填缝砂浆应粘结牢固，无空鼓、开裂。

检验方法：观察法。

检验数量：外墙检验批划分同6.2.1条，内墙检验批划分同6.2.2条。每个检验批应随机抽查5处。

6.2.4  填缝应横平竖直，交接处应平顺，表面应压实抹平，不得有沙眼、开裂。

检验方法：观察法。

检验数量：外墙检验批划分同6.2.1条，内墙检验批划分同6.2.2条。每个检验批随机抽查5处。

6.2.5  灰缝颜色应一致，砖表面应洁净，不应出现泛碱。

检验方法：观察法。

检验数量：每处不得小于10m2，外墙检验批划分同6.2.1条，内墙检验批划分同6.2.2条。每个检验批随机抽查5处。

7 界面砂浆

7.1一般规定

7.1.1  本章适用于加气混凝土砌块（或板材）、混凝土、模塑聚苯板和挤塑聚苯板界面砂浆的施工与验收。

7.1.2  界面砂浆的性能指标应符合《预拌砂浆》GB/T 25181的要求。

7.1.3  界面砂浆施工前，应清除基层表面浮灰，且基层表面不得有明水。

7.1.4  界面砂浆的施工方法应根据基层的材性、平整度及施工要求等确定，可采用涂抹法、滚刷法及喷涂法。

7.1.5  混凝土界面砂浆的施工厚度不宜小于1mm；加气混凝土基层的界面砂浆宜分两次施工，首层表干后施工第二层，总厚度宜为2mm；模塑聚苯板、挤塑聚苯板基层滚刷或喷涂的界面砂浆厚度宜为1mm。

7.1.6  界面砂浆施工完毕后，后道工序可在界面砂浆表干后至初凝前或界面砂浆终凝后进行施工。

7.2 质量验收

7.2.1  界面砂浆的种类应符合设计要求。

检验方法：检查检验报告。

检查数量：按产品类别核查。

7.2.2  界面砂浆层应涂抹均匀，不得漏底。

检验方法：观察法。

检验数量：相同材料、工艺和施工条件的室内工程每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。相同材料、工艺和施工条件的室外工程每500～1000m2应划为一个检验批，不足500m2也应划为一个检验批。每个检验批随机抽查5处。

7.2.3  界面砂浆层手搓不应掉粉、掉砂。

检验方法：手搓检查。

检验数量：同7.2.2条。

7.2.4  界面砂浆的施工厚度不得小于1mm。

检验方法：用游标卡尺探入界面砂浆中检查。

检验数量：同7.2.2条。

7.2.5  对加气混凝土和混凝土基层涂抹界面砂浆，在后续抹灰砂浆施工完毕后，进行实体拉伸粘结强度检验时，破坏状态不应发生在界面砂浆层。

检验方法：检查实体拉伸粘结强度检验报告。

检验数量：检验批划分同7.2.2条。每个检验批随机抽查2处。

7.2.6  对模塑聚苯板和挤塑聚苯板基层涂抹的界面砂浆，应按照附录A的方法进行实体拉伸粘结强度检验，当模塑聚苯板的拉伸粘结强度不小于0.10MPa或为模塑聚苯板破坏时，则其表面施工的界面砂浆合格，当挤塑聚苯板的拉伸粘结强度不小于0.20MPa或为挤塑聚苯板破坏时，则其表面施工的界面砂浆合格。

检验方法：检查实体拉伸粘结强度检验报告。

检验数量：相同材料、相同施工工艺的涂抹界面砂浆的工程，每5000m2应至少取一组试件；不足5000m2时，也应取一组。

8  抹灰石膏砂浆

8.1  一般规定

8.1.1  本章适用于抹灰石膏砂浆的施工验收。

8.1.2  抹灰石膏砂浆的性能指标应符合《抹灰石膏》GB/T 28627的要求。

8.1.3  抹灰石膏砂浆施工时，基层表面应清洁、无杂物，对现浇混凝土表面的脱模油应预先用火碱水清除。

8.1.4  抹灰石膏砂浆的一次施工厚度不应小于3mm（面层抹灰石膏砂浆除外），且不应大于15mm。

8.1.5  抹灰石膏砂浆的总施工厚度大于30mm时，立面应采取加强措施，顶面宜使用轻质抹灰石膏砂浆。

8.1.6  抹灰石膏砂浆施工时，后一遍抹灰宜在前一遍抹灰6～7成干时进行，每层抹灰应分别压实；面层抹灰在杠尺刮平后，应用木抹子或塑料抹子压实搓毛。

8.1.7  不同墙体材料接缝处或轻质隔墙板的板缝处，抹灰前应对缝进行填实处理，并在抹灰时压入增强网，两边搭接宽度不应少于50mm。

8.2  质量验收

8.2.1  抹灰石膏砂浆进场时应对凝结时间和抗折强度进行复验，复验结果应符合《抹灰石膏》GB/T 28627的要求。复验应为见证取样送检。

检验方法：随机抽样送检，检查复验报告。

检查数量：每50t为一批，不足50t亦为一批

8.2.2  抹灰石膏砂浆的各抹灰层应平整、密实，上一层与下一层应结合牢固，无空鼓、开裂。

检验方法：观察和用小锤轻击检查。

检验数量：相同材料、工艺和施工条件的室内工程，每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。每个检验批应随机抽查5处。

8.2.3  耐水型抹灰石膏砂浆水擦后掉粉厚度不应大于1mm，普通型抹灰石膏砂浆水擦后掉粉厚度不应大于3mm。

检验方法：用水润湿抹灰石膏砂浆表面，2min后，用手指揉搓表面，并用钢直尺检查。

检验数量：检验批划分同8.2.2条。每个检验批应随机抽查5处，每处面积不应小于20cm2。

8.2.4 抹灰石膏砂浆表面的平整度应符合表8.2.4的要求。

检验方法：见表8.2.4条。

检验数量：检验批的划分同8.2.2条。每个检验批随机抽查5处。

表8.2.4抹灰石膏砂浆抹灰的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | +4 0 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | +4 0 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | +4 0 | 用直角检测尺检查 |
| 注：1、墙面抹灰，阴角方正可不检查； 2、顶棚抹灰，表面平整度可不检查，但应平顺。 |  |  |  |

8.2.5  抹灰石膏砂浆表面应压光压实，不应有抹纹和气泡、接茬不平等现象。

检验方法：观察法。

检验数量：检验批划分同8.2.2条。每个检验批随机抽查5处，每处面积不应小于1m2。

附录A  保温板界面砂浆实体拉伸粘结强度检验方法

- A.0.1  试验仪器

- 1  拉伸粘结强度检测仪：应符合现行行业标准《数显式粘结强度检测仪》JG 3056的规定；

- 2  钢直尺：分度值应为1mm；

- 3  手持切割锯；

- 4  胶粘剂：粘结强度宜大于3.0MPa；

- 5  拉拔块：用45号钢或铬钢材料制作，长×宽为45mm×95mm，厚度为6mm～8mm的长方形板。拉拔块中心位置应有与粘结强度检测仪相连接的接头。

- A.0.2  试验步骤

- 1  在界面砂浆后续抹灰工序施工完毕7d后进行拉伸粘结强度实体检测。试样应随机抽取，5个试样组成一组，任意两个试样的取样间距不应小于1m。

- 2  按拉拔块的尺寸切割试样，试样尺寸宜与拉拔块的尺寸相同，深度切入保温板应不大于1mm，且深度应一致。损坏的试样应废弃。

- 3  拉拔块的粘贴以及拉伸粘结强度的测试按《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220-2010中A.0.3的要求执行。

A.0.3  试验计算

1  实体拉伸粘结强度应按下式计算：

f=FAz                       （A.0.3）

式中：f——实体拉伸粘结强度（MPa）；

F——粘结力（N），精确到1N；

Az——断面面积（mm2），精确到1mm2。

2  单个试样的拉伸粘结强度值精确至0.001MPa。计算5个试样的平均值，如单个试样的拉伸粘结强度值与平均值之差超过20%，则逐次剔除偏差最大的检测值，直至各检测值与平均值之差不超过20%。如剩余数据不少于4个，则结果以剩余数据的平均值表示，精确至0.01MPa；如剩余数据少于4个，则本次检测结果无效，应重新抽取试样进行检测。

A.0.4  抹面砂浆层与界面砂浆处理的保温板材的粘结强度检测记录及试件断开形式：

抹面砂浆层与界面砂浆处理的保温板材的粘结强度检测记录可采用表A.0.4的格式。

表A.0.4 抹面砂浆与保温板材粘结强度检测记录表

| 委托单位 |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 环境温度 |  |
| 仪器及编号 |  |  |  |  |  | 胶粘剂 |  |
| 保温板材种类 |  |  |  |  |  | 抹面砂浆厚度(mm) |  |
| 试样编号 | 龄期 （d） | 断面面积 （mm2） | 粘结力 （N） | 粘结强度 （MPa） | 破坏状态 | 取样部位 | 备注 |

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁” ；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得” ；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜” ；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可” 。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行” 。

引用标准名录

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB50203	 砌体工程施工及验收规范

GB6566     建筑材料放射性核素限量

GB/T 25181 预拌砂浆

GB/T 28627 抹灰石膏

JGJ 63	    混凝土拌合用水

JG 3056    数显式粘结强度检测仪

JGJ/T 220  抹灰砂浆技术规程

JC/T 1004  陶瓷墙地砖填缝剂

SB/T 10461 干混砂浆散装移动筒仓

SB/T 10647 干混砂浆质量管理规程

CECS 311   非烧结块材砌体专用砂浆技术规程