附件4

建筑扣件产品质量监督抽查结果

样品主要在西安地区的生产及经销企业中抽取，共抽查企业14家，抽取样品40批次，经检验，综合判定合格样品30批次。

本次抽查依据GB15831-2006《钢管脚手架扣件》、GB24910-2010《钢板冲压扣件》等相关标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求，对建筑扣件产品的直角抗滑性能、旋转抗滑性能、直角抗破坏性能、旋转抗破坏性能、直角扭转刚度性能、对接抗拉性能、直角抗滑移变形性能、旋转抗滑移变形性能等8个项目进行了检验。

抽查发现有10批次样品不符合标准规定，涉及建筑扣件产品的扭转刚度和抗破坏项目不达标。

具体抽查结果如下：

| 序号 | 产品名称 | 生产日期 | 抽查企业名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管脚手架扣件 | 2012.12 | 西安市沣东新城永安丰硕建材厂 | 西安市沣东新城永安丰硕建材厂 | SV | GKZ48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 2 | 钢管脚手架扣件 | 2012.12 | 西安市沣东新城永安丰硕建材厂 | 西安市沣东新城永安丰硕建材厂 | SV | GKU48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 3 | 钢管脚手架扣件 | 2012.12 | 西安市沣东新城永安丰硕建材厂 | 西安市沣东新城永安丰硕建材厂 | SV | GKD48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 4 | 钢管脚手架扣件 | 2013.01 | 西安市沣渭新区安达建材厂 | 西安市沣渭新区安达建材厂 | SA | GKZ48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 5 | 钢管脚手架扣件 | 2013.01 | 西安市沣渭新区安达建材厂 | 西安市沣渭新区安达建材厂 | SA | GKU48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 6 | 钢管脚手架扣件 | 2013.01 | 西安市沣渭新区安达建材厂 | 西安市沣渭新区安达建材厂 | SA | GKD48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 7 | 钢管脚手架扣件 | 2012.12 | 西安市未央区泓易建材物资供应站 | 绛县九龙铸造厂 | 风玛 | GKD48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 8 | 钢管脚手架扣件 | 2012.12 | 西安市未央区泓易建材物资供应站 | 绛县九龙铸造厂 | 风玛 | GKU48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 9 | 钢管脚手架扣件 | 2012.12 | 西安市未央区泓易建材物资供应站 | 绛县九龙铸造厂 | 风玛 | GKZ48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 10 | 钢管脚手架扣件 | 2012.11 | 西安市未央区明丰建材物资供应站 | 河北天文铸造有限公司 | 双天 | GKD48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 11 | 钢管脚手架扣件 | 2012.11 | 西安市未央区明丰建材物资供应站 | 河北天文铸造有限公司 | 双天 | GKU48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 12 | 钢管脚手架扣件 | 2012.11 | 西安市未央区明丰建材物资供应站 | 河北天文铸造有限公司 | 双天 | GKZ48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 13 | 钢管脚手架扣件 | 2012.11 | 西安市未央区明丰建材物资供应站 | 孟村回族自治县建筑扣件有限公司 | JW | GKD48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 14 | 钢管脚手架扣件 | 2012.11 | 西安市未央区明丰建材物资供应站 | 孟村回族自治县建筑扣件有限公司 | JW | GKU48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 15 | 钢管脚手架扣件 | 2012.11 | 西安市未央区明丰建材物资供应站 | 孟村回族自治县建筑扣件有限公司 | JW | GKZ48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 16 | 钢管脚手架扣件 | 2012.10 | 西安市未央区明丰建材物资供应站 | 巩义市玛钢制造公司 | 巨安 | GKD48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 17 | 钢管脚手架扣件 | 2012.10 | 西安市未央区明丰建材物资供应站 | 巩义市玛钢制造公司 | 巨安 | GKU48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 18 | 钢管脚手架扣件 | 2012.10 | 西安市未央区明丰建材物资供应站 | 巩义市玛钢制造公司 | 巨安 | GKZ48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 19 | 钢管脚手架扣件 | 2012.11 | 西安市未央区明丰建材物资供应站 | 闻喜县三联机械厂 | 三联 | GKU48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 20 | 钢管脚手架扣件 | 2012.11 | 西安市未央区明丰建材物资供应站 | 闻喜县三联机械厂 | 三联 | GKD48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 21 | 钢管脚手架扣件 | 2012.11 | 西安市未央区明丰建材物资供应站 | 闻喜县三联机械厂 | 三联 | GKZ48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 22 | 钢管脚手架扣件 | 2012.12 | 西安市未央区光荣五金经销部 | 闻喜县东方玛钢厂 | 关公 | GKD48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 23 | 钢管脚手架扣件 | 2012.06 | 西安市未央区永刚扣件经销部 | 闻喜县东镇海燕玛钢厂 | LK | GKD48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 24 | 钢管脚手架扣件 | 2012.06 | 西安市未央区永刚扣件经销部 | 闻喜县东镇海源铸造厂 | 纲达 | GKD48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 25 | 钢管脚手架扣件 | 2012.06 | 西安市未央区永刚扣件经销部 | 闻喜县东镇海源铸造厂 | 纲达 | GKU48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 26 | 钢管脚手架扣件 | 2012.10 | 西安市未央区龙泉钢铁物资经销部 | 巩义市玛钢制造公司 | K力K | GKZ48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 27 | 钢管脚手架扣件 | 2012.10 | 西安市未央区龙泉钢铁物资经销部 | 巩义市玛钢制造公司 | K力K | GKD48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 28 | 钢管脚手架扣件 | 2012.12 | 西安市未央区秦晋 物资经销部 | 绛县众鑫源铸造有限公司 | Xin | GKD48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 29 | 钢管脚手架扣件 | 2012.07 | 西安市未央区昌秦建材经销部 | 闻喜县中升玛钢厂 | 丰玛 | GKZ48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 30 | 钢管脚手架扣件 | 2012.10 | 西安市未央区鑫盛物资供应部 | 标称的生产企业名称：河北功德铸造有限公司（经核查，该产品为假冒标称生产企业产品） | 龙 | GKD48A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 31 | 钢管脚手架扣件 | 2012.10 | 西安市未央区鑫盛物资供应部 | 标称的生产企业名称：河北功德铸造有限公司（经核查，该产品为假冒标称生产企业产品） | 龙 | GKZ48A | 不合格 | 扭转刚度 | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 32 | 钢管脚手架扣件 | 2012.12 | 西安市未央区秦晋物资经营部 | 绛县众鑫源铸造有限公司 | 双龙 | GKU48A | 不合格 | 抗破坏 | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 33 | 钢管脚手架扣件 | 2012.12 | 西安市未央区秦晋物资经营部 | 绛县众鑫源铸造有限公司 | Xin | GKZ48A | 不合格 | 扭转刚度 | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 34 | 钢管脚手架扣件 | 2012.06 | 西安市未央区永刚扣件经销部 | 闻喜县东镇海燕玛钢厂 | LK | GKU48A | 不合格 | 抗破坏 | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 35 | 钢管脚手架扣件 | 2012.06 | 西安市未央区永刚扣件经销部 | 闻喜县东镇海燕玛钢厂 | LK | GKZ48A | 不合格 | 扭转刚度 | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 36 | 钢管脚手架扣件 | 2012.06 | 西安市未央区永刚扣件经销部 | 闻喜县东镇海源铸造厂 | 纲达 | GKZ48A | 不合格 | 扭转刚度 | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 37 | 钢管脚手架扣件 | 2012.12 | 西安市未央区光荣五金经销部 | 闻喜县东方玛钢厂 | 关公 | GKZ48A | 不合格 | 扭转刚度 | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 38 | 钢管脚手架扣件 | 2012.12 | 西安市未央区光荣五金经销部 | 闻喜县东方玛钢厂 | 关公 | GKU48A | 不合格 | 抗破坏 | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 39 | 钢管脚手架扣件 | 2012.10 | 西安市未央区鹏飞建材批发部 | 闻喜县友鑫金属制品有限公司 | YX | GKZ48A | 不合格 | 扭转刚度 | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 40 | 钢管脚手架扣件 | 2012.10 | 西安市未央区龙泉钢铁物资经销部 | 巩义市玛钢制造公司 | K力K | GKU48A | 不合格 | 抗破坏 | 陕西省产品质量监督检验所 |