附件7

木地板产品质量监督抽查结果

样品主要在西安地区的生产及经销企业中抽取，共抽查企业60家，抽取样品60批次，经检验，综合判定合格样品56批次。

本次抽查依据GB/T 15036-2009《实木地板》、GB/T 18102-2007《浸渍纸层压木质地板》、GB/T 20240-2006《竹地板》等相关标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求，对木地板产品的含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量、浸渍剥离试验、 静曲强度、弹性模量、漆膜附着力等11个项目进行了检验。

抽查发现有4批次样品不符合标准规定，涉及木地板产品的静曲强度、内结合强度、表面耐磨等项目不达标。

具体抽查结果如下：

| 序号 | 产品名称 | 生产日期 | 抽查企业名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.12.10 | 西安鼎基木业厂 | 西安鼎基木业厂 | 鼎基.德国印象 | 1220×168×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 2 | 浸渍纸层压木质地板 | 2013.1.10 | 西安赛欧地板有限公司灞桥分公司 | 西安赛欧地板有限公司灞桥分公司 | 赛欧 | 1222×172×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 3 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.10.9 | 西安巴菲克木业有限公司 | 西安巴菲克木业有限公司 | 巴菲克 | 1219×168×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 4 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.12.10 | 西安市未央区镭铭地板厂 | 西安市未央区镭铭地板厂 | 申汉 | 810×133×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 5 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.12.11 | 西安锦都装饰材料有限公司 | 西安锦都装饰材料有限公司 | 西京 | 807×125×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 6 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.10.19 | 西安市未央区康森木地板经销部 | 圣象集团有限公司 | 圣象 | 1284×142.6×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 7 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.12.17 | 西安圣泽木业有限公司 | 江苏欧圣木业有限公司 | 欧圣 | 1210×163×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 8 | 浸渍纸层压木质地板 | 2013.1.2 | 西安市大明宫遗址区扬子地板经营部 | 安徽扬子地板股份有限公司 | 扬子 | 807×126×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 9 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.10.20 | 陕西博大木业有限公司 | 江苏省常州市德威木业有限公司 | 德威 | 1215×145×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 10 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.8.20 | 南京宏耐木业有限公司西安分公司 | 南京宏耐木业有限公司 | 宏耐 | 1210×195×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 11 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.11.25 | 西安市未央区盛博大自然地板商行 | 大自然地板中国控股有限公司 | 大自然 | 824×124×12.2 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 12 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.11.18 | 陕西博大木业有限公司 | 江苏双凤木业有限公司 | 双凤 | 1218×167×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 13 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.12.5 | 欧人地板 | 北京长利木业有限公司 | 欧人 | 808×146×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 14 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.6.10 | 西安市未央区美丽岛地板经销部 | 上海佳乐美木业有限公司 | 美丽岛 | 1213×142×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 15 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.10.20 | 西安市大明宫遗址区拜尔地板经营部 | 武汉拜尔木业有限公司 | 拜尔 | 808×148×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 16 | 浸渍纸层压木质地板 | 2013.1.10 | 上海木臣一品地板陕西分公司 | 上海木臣装饰材料有限公司 | 木臣一品 | 808×147×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 17 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.12.20 | 创鑫研地板西北营销中心 | 浙江创鑫木业有限公司 | 创鑫研 | 1218×172×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 18 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.11.30 | 澳森地板西北营销中心 | 湖北澳森木业股份有限公司 | 澳森 | 810×132×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 19 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.12.20 | 西安市未央区欧米加地板经销部 | 北京米加特装饰材料有限公司 | 欧米加 | 1200×200×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 20 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.11.21 | 西安市未央区新欧运木业经销部 | 常州市欧太装饰材料有限公司 | 欧运 | 1215×168×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 21 | 浸渍纸层压木质地板 | 2013.1.28 | 西安市未央区新欧运木业经销部 | 山东荏平森丽木业有限公司 | 横林 | 1218×168×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 22 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.12.16 | 西安市雁塔区高乐美地板经销部 | 久盛地板有限公司 | 久盛 | 1216×197×8 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 23 | 浸渍纸层压木质地板 | / | 生活家地板北大明宫店 | 巴洛克木业（中山）有限公司 | 生活家 | 1212×143×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 24 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.8.25 | 西安市雁塔区森爱建材经销部 | 上海宏星建材有限公司 | 宏星 | 1222×172×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 25 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.11.2 | 西安市大明宫遗址区汉堡地板经销部 | 上海格林德斯木业有限公司 | 汉堡 | 807×145×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 26 | 浸渍纸层压木质地板 | 2011.12.28 | 西安市雁塔区先进地板经销部 | 德仕亚美欧国际家居有限公司 | 德仕 | 810×197×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 27 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.5.10 | 雅枫地板西安办事处 | 沈阳雅枫木业 | 雅枫 | 1219×170×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 28 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.10.15 | 西安市大明宫遗址区金太莱地板经销部 | 常州市武进三友装饰材料有限公司 | 金太莱 | 810×148×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 29 | 浸渍纸层压木质地板 | 2013.1.2 | 西安市大明宫遗址区绿荫王子营销部 | 常州帝豪装饰材料有限公司 | 绿荫王子 | 1220×173×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 30 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.12.31 | 西安市大明宫遗址区非丽斯地板营销部 | 常州市博艺美木业 | 非丽斯 | 1218×169×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 31 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.11.17 | 西安市大明宫遗址区圣踏木地板经销处 | 江苏沙浪木业有限公司 | 圣踏 | 808×163×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 32 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.9.15 | 西安市碑林区三月枫装饰材料商行 | 江苏亿美家木业有限公司 | 丽车 | 810×130×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 33 | 浸渍纸层压木质地板 | 2011.3.7 | 西安富绅工贸有限公司 | 欧陆德森装饰材料（北京）有限公司 | 欧陆 | 1215×168×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 34 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.1.20 | 西安市未央区新双奇建材商行 | 常州市皓琦木业有限公司 | 皓琦 | 808×148×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 35 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.2.26 | 百世地板陕西总代理 | 沈阳百世木业有限公司 | 百世 | 1219×167×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 36 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.11.2 | 西安市雁塔区中鑫德赛地板经销部 | 嘉兴荣氏木业有限公司 | 融会版图 | 592×108×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 37 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.8.6 | 春洲奥德地板西北总代理 | 春洲木业有限公司 | 春洲奥德 | 806×126×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 38 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.6.11 | 伊家建材营销中心 | 四川圣尼亚木业 | 圣尼亚 | 810×132×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 39 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.8.7 | 傲美地板西北总部 | 江苏常州美澳装饰材料有限公司 | 傲美 | 810×148×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 40 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.12.10 | 西安市未央区盛世地板经销部 | 沈阳金海木业有限责任公司 | 圣高 | 1217×197×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 41 | 实木复合地板 | 2012.10.12 | 陕西博大木业有限公司 | 广州厚邦木业制造有限公司 | 圣象.安德森 | 910×125×15 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 42 | 实木复合地板 | 2012.10.26 | 菲林格尔红星美凯龙店 | 上海菲林格尔木业股份有限公司 | 菲林格尔 | 910×122×15 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 43 | 实木复合地板 | 2012.11.28 | 西安市未央区鹿林木制品总经销部 | 佛山市长颈鹿木地板制造有限公司 | 长颈鹿 | 450×90×15 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 44 | 实木复合地板 | 2013.1.15 | 世友地板西北营销中心 | 中外合资·浙江世友木业有限公司于 | 世友 | 910×127×15 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 45 | 实木复合地板 | 2013.1.10 | 浙江贝亚克木业西北分公司 | 浙江贝亚克木业 | 贝亚克 | 910×127×15 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 46 | 实木复合地板 | 2012.2.20 | 西安创成木业经销部 | 上海安信（伟光）木材有限公司 | 安信 | 910×127×15 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 47 | 实木复合地板 | 2012.10.15 | 联丰地板西北营销中心 | 苏州联丰木业有限公司 | 联丰 | 910×125×15 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 48 | 实木复合地板 | 2012.7.15 | 西安市碑林区孔甲装饰材料经销部 | 金鹰艾格地板装饰材料有限公司 | 金鹰艾格 | 1830×158×14 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 49 | 实木复合地板 | 2012.11.20 | 西安市大明宫遗址区港宏木地板经销部 | 嘉丰木业（苏州）有限公司 | 北美枫情 | 910×130×15 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 50 | 实木复合地板 | 2010.6.18 | 西安市未央区比嘉装饰材料营销部 | 广州力恒木业制造有限公司 | 比嘉 | 910×125×15 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 51 | 仿古浸渍纸层压木质地板 | 2012.3.11 | 西安市碑林区德尔红星美凯龙店 | 德尔国际家居股份有限公司 | 德尔 | 1216×144.5×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 52 | 仿古浸渍纸层压木质地板 | 2012.11.20 | 尖峰地板西北营销中心 | 浙江金华市尖峰木业有限公司 | 尖峰 | 1215×168×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 53 | 竹地板 | 2012.10.6 | 西安市雁塔区春红竹地板经销部 | 江西飞宇竹业集团 | 春红 | 1000×126×17 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 54 | 竹地板 | 2013.1.16 | 西安市雁塔区腾达竹地板经销部 | 江西腾达竹木业有限公司 | 定江 | 1120×145×17 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 55 | 实木地板 | 2012.8 | 西安市未央区荣超建材经销部 | 上海明枫鸿泰木业有限公司 | 巨象 | 910×123×18 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 56 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.3.3 | 誉丰地板东方美居经营部 | 上海誉丰实业有限公司 | 誉丰 | 808×128×12 | 合格 |  | 省林业工业产品质检站 |
| 57 | 仿古浸渍纸层压木质地板 | 2012.7.20 | 西安市雁塔区臻阳地板经营部 | 湖州富得利木业有限公司 | 富得利 | 1216×166×12 | 不合格 | 表面耐磨 | 省林业工业产品质检站 |
| 58 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.10.26 | 西安市大明宫遗址区九棵松地板经销部 | 湖北九棵松木制品有限公司 | 九棵松 | 1218×166×12 | 不合格 | 内结合强度 | 省林业工业产品质检站 |
| 59 | 浸渍纸层压木质地板 | 2012.4.23 | 耐尔康地板西安办事处 | 武汉耐尔康装饰材料有限公司 | 耐尔康 | 812×152×12 | 不合格 | 表面耐磨 | 省林业工业产品质检站 |
| 60 | 浸渍纸层压木质地板 | 2013.1.15 | 西安市未央区圣尔地板销售部 | 香港茗景家居集团有限公司 | 圣尔 | 812×150×12 | 不合格 | 静曲强度 | 省林业工业产品质检站 |