附件9

旅游鞋产品质量监督抽查结果

样品主要在西安、咸阳的经销企业中抽取，共抽查企业21家，抽取样品21批次，经检验，合格样品18批次。

此次抽查依据GB/T15107-2005《旅游鞋》等相关标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求，对旅游鞋产品的帮底剥离强度、耐折性能、耐磨性能、底墙与帮面剥离强度、外底与外中底粘着强度、外观质量等6个项目进行了检验。

抽查发现有3批次样品不符合标准规定，涉及旅游鞋产品的外底与外中底粘着强度、底墙与帮面剥离强度项目不达标。

具体抽查结果如下：

| 序号 | 产品名称 | 抽查企业名称 | 生产企业名称 | 商 标 | 规格型号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男轻质跑鞋 | 西安市人人乐超市东门购物广场有限公司 | 李宁（中国）体育用品有限公司 | 李宁 | ARBG097-3 | 合格 |  | 省纤维检验局 |
| 2 | 女款户外徒步鞋 | 西安民乐园万达百货有限公司 | 帆成户外运动用品有限公司 | 弗仑斯潘 | 124236203139 | 合格 |  | 省纤维检验局 |
| 3 | 户外徒步鞋 | 西安市人人乐超市有限公司西关购物广场 | 富信天佑天户外体育用品有限公司 | Telent | 1309 | 合格 |  | 省纤维检验局 |
| 4 | 户外登山鞋 | 西安市人人乐超市有限公司西关购物广场 | 晋江市大鲨鱼鞋业有限公司 | 阿尔皮纳 | 2156102 | 合格 |  | 省纤维检验局 |
| 5 | 女子训练鞋 | 陕西五环胜道运动产业开发有限公司交大分公司 | 耐克体育（中国）有限公司 | NIKE | 469767-003 | 合格 |  | 省纤维检验局 |
| 6 | 女经典休闲鞋 | 陕西五环胜道运动产业开发有限公司交大分公司 | 李宁（中国）体育用品有限公司 | LI-NING | ALCG016-1 | 合格 |  | 省纤维检验局 |
| 7 | 休闲运动鞋 | 陕西华润万家生活超市有限公司北关正街分公司 | 木依羊（福建）体育用品有限公司 | 木依羊 | 3578 | 合格 |  | 省纤维检验局 |
| 8 | 运动休闲鞋 | 陕西华润万家生活超市有限公司北关正街分公司 | 晋江公子世家体育用品有限公司 | PRUMBOY | 300212 | 合格 |  | 省纤维检验局 |
| 9 | 男户外徒步鞋 | 西安市人人乐超市有限公司东门购物广场 | 李宁（中国）体育用品有限公司 | 李宁 | AHTG019-3 | 合格 |  | 省纤维检验局 |
| 10 | 运动休闲鞋 | 陕西华润万家生活超市有限公司莲湖分公司 | 晋江公子世家体育用品有限公司 | PRUMBOY | 30628 | 合格 |  | 省纤维检验局 |
| 11 | 男网球文化鞋 | 西安民生集团股份有限公司电子城店 | 李宁（中国）体育用品有限公司 | 李宁 | ATCHOH-2 | 合格 |  | 省纤维检验局 |
| 12 | 综训鞋 | 西安爱家超市有限公司爱家购物广场咸宁店 | 安踏（中国）有限公司 | 安踏 | 11217735-3 | 合格 |  | 省纤维检验局 |
| 13 | 旅游鞋 | 开元商城咸阳有限公司 | 肇庆协大鞋业有限公司 | CONVERSE | 135689L | 合格 |  | 省纤维检验局 |
| 14 | 运动鞋 | 陕西五环胜道运动产业开发有限公司交大分公司 | 阿迪达斯体育（中国）有限公司 | 阿迪达斯 | V22378 | 合格 |  | 省纤维检验局 |
| 15 | 切斯杜瑞男休闲鞋 | 沃尔玛（陕西）百货有限公司西安未央路分店 | 上海侨亦贸易有限公司 | CHASE DURER （切斯杜瑞） | 12812 | 合格 |  | 省纤维检验局 |
| 16 | 男登山鞋 | 沃尔玛（陕西）百货有限公司西安未央路分店 | 深圳市帝博贸易有限公司 | 狄诺船长 | T0531 | 合格 |  | 省纤维检验局 |
| 17 | 休闲鞋 | 西安易初莲花连锁超市有限公司长缨路店 | 福建泉州匹克体育用品有限公司 | 匹克 | E22541E | 合格 |  | 省纤维检验局 |
| 18 | 帆布旅游鞋 | 西安民乐园万达百货有限公司 | 肇庆协大鞋业有限公司 | 匡威 | 134471C | 合格 |  | 省纤维检验局 |
| 19 | 时尚休闲鞋 | 西安市人人乐超市有限公司解放路第二购物广场 | 鑫成鞋业 | 金马 | 218男 | 不合格 | 外底与外中底粘着强度（N/cm） | 省纤维检验局 |
| 20 | 时尚运动休闲鞋 | 西安市人人乐超市有限公司解放路第二购物广场 | 浙江万事龙体育用品有限公司 | 万事龙 | 0021 | 不合格 | 外底与外中底粘着强度（N/cm） | 省纤维检验局 |
| 21 | 万永达休闲鞋 | 沃尔玛（陕西）百货有限公司西安未央路分店 | 福建晋江市万永达鞋业有限公司 | 万永达 | 33409 | 不合格 | 底墙与帮面剥离强度（N/cm） | 省纤维检验局 |