附件1

3,4-二乙酰氧基-1-丁烯等4种

食品包装材料用添加剂新品种

一、3,4-二乙酰氧基-1-丁烯

| 产品名称 | 中文 | 3,4-二乙酰氧基-1-丁烯 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 3,4-diacetoxy-1-butene；DAB |
| CAS号 |  | 18085-02-4 |
| 使用范围 |  | 塑料：EVOH、PVOH |
| 最大使用量 |  | EVOH：6.73% PVOH：10.79% |
| 特定迁移量或最大残留量（mg/kg） |  | 0.05(mg/kg) (3,4-二乙酰氧基-1-丁烯及其水解产物3,4-二羟基-1-丁烯) |
| 备注 |  |  |

二、N-乙烯基甲酰胺的均聚物

| 产品名称 | 中文 | N-乙烯基甲酰胺的均聚物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Formamide，N-ethenyl-，homopolymer |
| CAS号 |  | 72018-12-3 |
| 通用类别名 |  | 乙烯基甲酰胺聚合物 |
| 使用范围 |  | 纸 |
| 最大使用量 |  | 1.0% |
| 特定迁移量或最大残留量（mg/kg） |  | —— |
| 备注 |  |  |

三、N-乙烯基甲酰胺与乙烯胺的聚合物盐酸盐

| 产品名称 | 中文 | N-乙烯基甲酰胺与乙烯胺的聚合物盐酸盐 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Formamide，N-ethenyl-，polymer with ethenamine， hydrochloride |
| CAS号 |  | 111616-55-8 |
| 通用类别名 |  | 乙烯胺与乙烯基甲酰胺聚合物的盐 |
| 使用范围 |  | 纸 |
| 最大使用量 |  | 1.0% |
| 特定迁移量或最大残留量（mg/kg） |  | —— |
| 备注 |  |  |

四、氮化钛

| 产品名称 | 中文 | 氮化钛 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Titanium Nitride |
| CAS号 |  | 25583-20-4 |
| 使用范围 |  | 塑料：PET |
| 最大使用量 |  | 0.002%（20ppm） |
| 使用限制条件 |  | 使用温度低于100℃ |
| 特定迁移量或最大残留量（mg/kg） |  | —— |
| 备注 |  | 含有氮化钛的PET成型品使用温度<100℃ |