附件2

食品包装材料用树脂新品种

环氧丙烷改性的乙烯-乙烯醇聚合物

| 产品名称 | 中文 | 环氧丙烷改性的乙烯-乙烯醇聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Ethenol polymer with ethene, 1-(vinyloxy) propan-2-ol, and 2-(vinyloxy)propan-1-o1 |
| CAS号 |  | 482589-30-0 |
| 通用类别名 |  | EVOH |
| 特定迁移量 |  | 12(mg/kg) (以乙酸乙烯酯计)；ND（环氧丙烷） |
| 最大残留量 |  | 1(mg/kg) (以环氧丙烷计) |
| 备注 |  | 作为单次或重复使用的食品包装内侧的非直接接触食品层，和食品间有一层或多层已批准使用的材料分隔。该树脂单独使用时，厚度不超过50μm；与EVOH混合使用时，最大使用量不超过30%，厚度不超过（50/x%）μm，其中x%为PO改性EVOH在混合物中的比例。 |