附件3

十八酸钴盐等3种扩大使用范围的

食品包装材料用添加剂

一、十八酸钴盐

| 产品名称 | 中文 | 十八酸钴盐；硬脂酸钴 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Cobalt Stearate； Cobalt Octadecanoate |
| CAS号 |  | 13586-84-0 |
| 拟扩大使用范围 |  | 塑料：EVOH |
| 最大使用量 |  | 按生产需要适量使用 |
| 特定迁移量或最大残留量（mg/kg） |  | 0.05（SML，以钴计） |
| 备注 |  |  |

二、亚磷酸三（2,4-二叔丁基苯）酯

| 产品名称 | 中文 | 亚磷酸三（2,4-二叔丁基苯）酯；三（2,4-二叔丁基苯基）亚磷酸酯 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Phenol，2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-,phosphite(3:1) |
| CAS号 |  | 31570-04-4 |
| 通用类别名 |  | 抗氧剂168 |
| 拟扩大使用范围 |  | PEI（聚醚酰亚胺树脂） |
| 最大使用量 |  | 0.30% |
| 特定迁移量或最大残留量（mg/kg） |  | —— |
| 备注 |  |  |

三、硬脂酸

| 产品名称 | 中文 | 硬脂酸；十八烷酸 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Stearic acid |
| CAS号 |  | 57-11-4 |
| 拟扩大使用范围 |  | 塑料（我国已批准用于食品包装材料的塑料） |
| 最大使用量 |  | 按生产需要适量使用 |
| 特定迁移量或最大残留量（mg/kg） |  | —— |
| 备注 |  |  |