ICS 23.140

J72

××××

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 7240—××××

代替JB/T 7240-2005

一般用往复活塞空气压缩机

主要零部件技术条件

Reciprocating piston air compressor for general use

——Main components—Specifications

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国信息产业部 发布

JB

- 目    次

目次	I

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语	1

4 要求	1

5 试验方法和检验规则	5

6 标志、包装及贮存	6

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JB/T 7240-2005《一般用往复活塞空气压缩机  主要零部件技术条件》。

本标准与JB/T 7240-2005相比，主要技术内容变化如下：

- 更新了规范性引用文件；

- 补充了部分材料的检测要求。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）归口。

本标准负责起草单位：南京压缩机股份有限公司。

本标准负责起草人：。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

- JB/T 7240-1994；

- JB/T 7240-2005。

一般用往复活塞空气压缩机  主要零部件技术条件

  - 范围

本标准规定了一般用往复活塞空气压缩机（以下简称空压机）主要零部件的术语、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮运。

本标准适用于驱动功率为0.18 kW～560 kW、额定排气压力不超过1.4 MPa的空压机主要零、部件。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 699-1999  优质碳素结构钢

GB/T 1031-2009  产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值

GB/T 1173-1995  铸造铝合金

GB/T 1184  形状和位置公差  未注公差值（GB/T 1184-1996，eqv ISO2768-2:1989）

GB/T 1220-2007  不锈钢棒

GB/T 1348-2009  球墨铸铁件（ISO 1083:2004，MOD）

GB/T 1800.2  产品几何技术规范（GPS）  极限与配合  第2部分：标准公差等级和孔、轴极限偏差表（GB/T 1800.2-2009，ISO 286-2:1988，MOD）

GB/T 3077-1999  合金结构钢  技术条件

GB/T 3191-2010  铝及铝合金挤压棒材

GB/T 4975  容积式压缩机术语  总则（GB/T 4975-1995，eqv ISO3857:1977）

GB/T 9438-1999  铝合金铸件

GB/T 9439-2010  灰铸铁件（ISO 185:2005，MOD）

JB/T 2231.1  往复活塞压缩机零部件  第1部分：轴、销外径尺寸

JB/T 2231.2  往复活塞压缩机零部件  第2部分：气缸直径

JB/T 5439  压缩机球墨铸铁零件的超声波探伤

JB/T 54401  压缩机锻钢零件的超声波探伤

JB/T 5441  压缩机铸钢零件的超声波探伤

JB/T 5442  压缩机重要零件的磁粉探伤

JB/T 6431  容积式压缩机用灰铸铁件  技术条件

JB/T 6908  容积式压缩机用钢锻件

JB/T 9104  容积式压缩机用球墨铸铁件  技术条件

JB/T 9107  往复压缩机  术语

  - 术语

GB/T 4975、JB/T 9107中确立的术语和定义适用于本标准。

  - 要求

    - 空压机主要零、部件应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

    - 空压机主要零件材料可按表1的规定选用，性能不低于表1规定的材料也可采用。

| 零件名称 | 材 料 牌 号 | 标 准 号 |
| --- | --- | --- |
| 机身 曲轴箱 | HT150,HT200,HT250,HT300 | JB/T 6431 |
|  | ZL108,ZL109 | GB/T 1173 |
| 曲轴 | QT600-3,QT700-2 | JB/T 9104 |
|  | 40,45 | GB/T 699 |
| 连杆体 | QT400-15,QT450-10,QT500-7,QT600-3 | JB/T 9104 |
|  | 35,40,45 | GB/T 699 |
|  | 40Cr,30CrMo | GB/T 3077 |
|  | LD10 | GB/T 3191 |
| 十字头体 | HT200,HT250,HT300 | JB/T 6431 |
|  | QT400-15,QT450-10,QT500-7 | JB/T 9104 |
| 中体 | HT150,HT200,HT250,HT300 | JB/T 6431 |
| 气缸 气缸套 |  |  |
|  | QT450-10,QT500-7,QT600-3 | JB/T 9104 |
|  | ZL108,ZL109 | GB/T 1173 |
| 活塞 | HT150,HT200,HT250,HT300 | JB/T 6431 |
|  | ZL104,ZL108,ZL109 | GB/T 1173 |
|  | LD10 | GB/T 3191 |
| 活塞杆 | 45 | GB/T 699 |
|  | 40Cr,38CrMoAl,3Cr13 | GB/T 3077、GB/T 1220 |
| 十字头销 活塞销 | 20,25 | GB/T 699 |
|  | 38CrMoAl,20Cr | GB/T 3077 |
| 连杆螺栓 | 45 | GB/T 699 |
|  | 30CrMo,35CrMo,40Cr | GB/T 3077 |
| 连杆螺母 活塞杆螺母 | 35,40,45 | GB/T 699 |
|  | 30CrMo,20Cr,30Mn2 | GB/T 3077 |

    - 空压机灰铸铁零件应符合JB/T 6431的规定。机身、曲轴箱、中体、气缸、气缸套、活塞、十字头体等铸件应进行时效处理。未注明铸造圆角半径应为其壁厚的1/6～1/4。

    - 空压机钢制锻件零件应符合JB/T 6908的规定。锻件不允许有白点、裂纹存在。

    - 空压机球墨铸件零件应符合JB/T 9104的规定。精加工后的球墨铸铁件主要部位不应有肉眼可见的裂纹、缩孔、缩松、砂眼和夹杂物等缺陷。气缸体、气缸座、气缸盖和十字头体等铸件的加强筋不允许有裂纹。

    - 空压机铝合金铸件零件的供应状态、力学性能等要求应符合GB/T 9438的规定。

    - 空压机铝合金锻件零件的供应状态、力学性能等要求应符合GB/T 3191的规定。

    - 空压机曲轴的主轴颈、曲柄销、十字头销、活塞销和活塞杆的外径尺寸应符合JB/T 2230.1的规定。

    - 空压机的气缸直径尺寸应符合JB/T 2230.2的规定。

    - 空压机连杆螺栓和螺母、活塞杆和十字头配合处的螺纹精度、内螺纹精度不低于6H，外螺纹精度不低于6g。

    - 空压机主要零件重要部位的公差配合级别应不低于表2的规定。

| 零件名称 | 部位名称 |  | 公差等级 （GB/T 1800.2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 机身 曲轴箱 | 轴承孔 |  | K7 |
|  | 轴承座安装孔 |  | H7 |
|  | 滑道孔 |  |  |
| 曲轴 | 主轴颈 | 配滚动轴承 | k6 |
|  |  | 配滑动轴承 | f6 |
|  | 曲柄销 |  | f7 |
| 连杆体 | 大、小头孔 |  | H7 |
| 十字头体 | 摩擦表面 |  | d7 |
|  | 销孔 |  | K7 |
| 中体 | 两端定位止口 |  | H8（h7） |
|  | 滑道孔 |  | H7 |
| 气缸（气缸套） | 内圆柱摩擦面 |  |  |
| 活 塞 | 外圆柱摩擦面 |  | d7 |
| 活塞杆 | 摩擦表面 |  | h6、h7 |
| 十字头销 活塞销 | 摩擦表面 |  | h6 |

    - 空压机主要零件加工表面的表面粗糙度应不大于表3规定的数值。

| 零件名称 | 加工表面 |  |  | 表面粗糙度Ra μm （GB/T 1031） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机身 曲轴箱 | 主轴承孔 |  |  | 1.6 |
|  | 十字头滑道摩擦面 |  |  |  |
| 曲轴 | 主轴颈和曲柄销 |  |  | 0.8 |
|  | 圆角处及油孔圆角处 |  |  | 1.6 |
|  | 安装带轮（或联轴器）的轴颈 |  |  | 3.2 |
| 连杆体 | 大、小头孔及螺栓孔 |  |  | 3.2 |
| 十字头体 | 摩擦表面 |  |  | 1.6 |
|  | 销孔表面 |  |  |  |
| 中体 | 两端定位止口 |  |  |  |
|  | 十字头滑道摩擦面 |  |  |  |
| 气缸 （含气缸套） | 内圆柱摩擦面 （有油机） | 直径 mm | ≤500 | 0.8 |
|  |  |  | ＞500 | 1.6 |
|  | 内圆柱摩擦面 （无油机） | 直径 mm | ≤300 | 0.4 |
|  |  |  | ＞300～500 | 0.8 |
|  |  |  | ＞500 | 1.6 |
| 气缸套 | 外圆及定位支承端面 |  |  | 1.6 |

- 续表3

| 零件名称 | 加 工 表 面 | 表面粗糙度Ra μm （GB/T 1031） |
| --- | --- | --- |
| 活塞 | 外圆及活塞环槽两侧面 | 3.2 |
|  | 与活塞杆配合面及贴合端面 | 1.6 |
| 活塞杆 | 摩擦表面 | 0.4 |
|  | 与活塞配合的贴合端面 | 1.6 |
|  | 螺纹表面 | 3.2 |
|  | 过渡圆弧面 | 1.6 |
| 十字头销 活塞销 | 摩擦表面 | 0.4 |
|  | 圆角处及油孔圆角过渡处 | 0.8 |
| 连杆螺栓 | 定位部分外圆表面及过渡圆弧面 | 1.6 |
|  | 螺纹表面 | 3.2 |
| 连杆螺母 活塞杆螺母 | 螺纹表面 | 6.3 |

    - 空压机主要零件的形状和位置公差应不低于表4的规定。

| 零件名称 | 部位及公差名称 | 公差等级 （GB/T 1184） |
| --- | --- | --- |
| 机身 曲轴箱 | 各轴承孔对其公共轴线的同轴度 | 8 级 |
|  | 安装气缸（或中体）的贴合面对轴承孔公共轴线的平行度 | 7 级 |
|  | 十字头滑道轴线对安装气缸（或中体）的贴合面的垂直度 | 6 级 |
|  | 十字头滑道轴线对安装气缸（或中体）的定位止口轴线的同轴度 | 8 级 |
|  | 十字头滑道的圆柱度 | 8 级 |
| 曲轴 | 主轴颈和曲柄销的圆柱度 | 7 级 |
|  | 曲柄销轴线对主轴颈公共轴线在垂直方向及水平方向上的平行度 | 6 级 |
|  | 安装带轮或联轴器的轴颈对两端主轴颈公共轴线的径向圆跳动 | 7 级 |
| 连杆体 | 大头孔、小头孔的圆柱度 | 7 级 |
|  | 大、小头孔轴线的平行度 | 6 级 |
|  | 两螺栓孔轴线的纵向平行度 | 9 级 |
|  | 螺栓孔端面对其轴线的垂直度 | 6 级 |
| 十字头体 | 十字头摩擦面轴线对活塞杆相配合的圆柱面（或圆锥面或螺纹）轴线的同轴度 | 8 级 |
|  | 安装活塞杆紧固螺母支承面对与活塞杆相配合的圆柱面（或圆锥面或螺纹）的垂直度 | 6 级 |
|  | 十字头销孔的轴线对十字头摩擦面轴线的垂直度 | 6 级 |
|  | 摩擦面的圆柱度 | 8 级 |
| 中体 | 两端定位止口对公共轴线的同轴度 | 8 级 |
|  | 定位止口轴线对端面贴合面的垂直度 | 6 级 |
|  | 十字头滑道轴线对定位止口轴线的同轴度 | 8 级 |

续表4

| 零件名称 | 部位及公差名称 | 公差等级 （GB/T 1184） |
| --- | --- | --- |
| 中体 | 十字头滑道轴线对贴合面轴线的垂直度 | 6 级 |
|  | 十字头滑道的圆柱度 | 8 级 |
| 气缸体 | 内圆柱面圆柱度 | 8 级 |
|  | 内圆柱面轴线对与机身（或中体）贴合面的垂直度 | 6 级 |
|  | 内圆柱面轴线对定位止口轴线的同轴度 | 8 级 |
| 气缸套 | 缸套定位凸缘端面对工作表面轴线的垂直度 | 5 级 |
|  | 与气缸配合外圆轴线对气缸工作表面轴线的同轴度 | 8 级 |
|  | 内圆柱面的圆柱度 | 8 级 |
| 活塞 | 与活塞杆配合的贴合端面对活塞定位孔轴线的垂直度 | 6 级 |
|  | 外圆柱面轴线对活塞定位孔轴线的同轴度 | 7 级 |
|  | 外圆柱面轴线对活塞销孔轴线的垂直度 | 6 级 |
| 活塞杆 | 与活塞配合的圆柱面（或圆锥面）轴线对活塞杆摩擦面轴线的同轴度 | 7 级 |
|  | 摩擦面的圆柱度 | 7 级 |
|  | 与十字头配合的圆柱面（或圆锥面或螺纹）轴线对活塞杆摩擦面圆柱面轴线的同轴度 | 8 级 |
|  | 与活塞配合的轴肩端面对活塞杆摩擦圆柱面轴线的垂直度 | 5 级 |
| 十字头销 活塞销 | 摩擦面的圆柱度 | 7 级 |
| 连杆螺栓 | 螺栓支承面对螺栓轴线的垂直度 | 6 级 |
| 连杆螺母 活塞杆螺母 | 螺母支承面对螺纹轴线的垂直度 | 8 级 |

    - 空压机的活塞、活塞杆、十字头和连杆的重量应符合图样规定，其重量偏差不应超过规定重量的±3％，或上述运动件总重量偏差不得超过规定总重量的±3％。

    - 空压机主要零、部件在装配过程中，应对下列项目进行测量并作好记录，测得结果应符合产品图样及技术文件规定。

- 活塞与气缸的径向间隙；

- 各级活塞内、外止点间隙；

- 十字头与十字头滑道的径向间隙和接触情况；

- 曲轴曲柄销与连杆大头瓦的径向间隙和接触情况；

- 十字头销与连杆小头瓦的径向间隙和接触情况；

- 曲轴的轴向游动间隙；

- 连杆螺栓、螺母间扭力矩值范围及锁定可靠性要求；

- 总装时活塞杆前、后两螺母的拧紧及锁定要求；

- 总体装配时空压机与驱动机的同轴度要求。

  - 试验方法和检验规则

    - 空压机机身或曲轴箱油池应进行渗漏试验。其方法为向油池内注入煤油，保持4h不得渗漏。

    - 空压机吸、排气阀（金属阀片的环状阀或网状阀）组装后，应进行煤油渗漏试验。向阀座内注入煤油后，只允许有滴状渗漏。

    - 空压机气缸、气缸套、活塞等受压零件的气腔，应以不低于1.5倍的最高工作压力作水压试验，保压时间均不少于30min，不应渗漏。

    - 空压机气缸等零件的水腔及铸铁气缸套，应以0.6MPa的压力作水压试验。保压时间均不少于30min，不应渗漏。

    - 灰铸铁零件的力学性能、金相组织检验方法和化学分析方法，按GB/T 9439的规定，并按JB/T 6431和产品图样及技术文件的规定进行检验。

    - 球墨铸铁零件的力学性能、金相组织检验方法和化学分析方法，按GB/T 1348的规定，并按JB/T 9104和产品图样及技术文件的规定进行检验。

    - 空压机主要零件的化学分析、力学性能和热处理要求应符合JB/T 6431、JB/T 6908及JB/T 9104的规定，其试验方法也应按上述标准的有关条文规定进行。

    - 空压机主要零件的超声波探伤、磁粉探伤试验应分别按照JB/T 5439、JB/T 5440、JB/T 5441、JB/T 5442规定的方法进行，其结果应符合JB/T 6431、JB/T 6908、JB/T 9104及产品图样的要求。

  - 标志、包装、运输及贮存

    - 随空压机主机出厂的零、部件，需单独包装时，应在装箱单上，按箱号写明各包装箱所装零、部件的图号、名称、数量等项目，并在包装箱外的明显位置标明产品型号、名称及箱号。

    - 空压机主要零部件以备件、配件形式出厂时，除应符合6.1条规定外，还应有制造厂名及该零件合格证明书或合格标记。

    - 空压机主要零部件随主机一道包装出厂时，应在产品出厂检验完成后，将机器擦拭干净，油封防锈再行装箱。

    - 空压机主要零部件宜用一般交通工具运输。在运输过程中，应避免日晒、雨淋和剧烈碰撞。

    - 制造厂自发货之日起，在正常储运条件下，应保证零、部件一年内不致因包装不良而引起锈蚀、霉损等。特殊要求按供需双方协议执行。