中国建筑标准设计研究院产品认证技术规范

CBSC-CC02-2013

无纸面纤维增强石膏板认证技术规范

Certification Criteria for Fiber Reinforced Gypsum Panels

（申请备案稿）

****年**月**日发布                                      ****年**月**日实施

中国建筑标准设计研究院

前   言

本技术规范是无纸面纤维增强石膏板产品认证依据。

为推动无纸面纤维增强石膏板技术快速发展、开展无纸面纤维增强石膏板产品认证、提高无纸面纤维增强石膏板产品质量水平，引导企业的技术进步，特制定本技术规范。

本技术规范根据我国无纸面纤维增强石膏板生产和使用的现状，并参考了国内外类似技术规范而制定。本技术规范中规定的技术指标和试验方法参考了GB/T 9775-2008 《纸面石膏板》。

本技术规范由中国建筑标准设计研究院提出并归口。

本技术规范由中国建筑标准设计研究院发布，版权归中国建筑标准设计研究院所有，任何组织及个人未经中国建筑标准设计研究院许可，不得以任何形式全部或部分使用。本技术规范作为产品认证的基准，未通过中国建筑标准设计研究院认证的产品不得明示符合此技术规范。

本技术规范起草单位：中国建筑标准设计研究院

本技术规范主要起草人：邵占华 苏建英

无纸面纤维增强石膏板认证技术规范

1  适用范围

本技术规范规定了无纸面纤维增强石膏板产品认证技术要求和试验方法。

本技术规范适用于建筑物中用作非承重内隔墙的无纸面纤维石膏板。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范。

GB/T 9775    纸面石膏板

GB/T 9776    建筑石膏

LY/T 1598    石膏刨花板

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1纤维增强石膏板fiber reinforced gypsum panels

以建筑石膏粉为主要原料，以纸纤维、玻璃纤维或木纤维等为增强材料的石膏板。

3.2棱边 edge

石膏板的纵向边。

3.3端头 end

垂直棱边的切割边。

4  技术要求

  - 产品分类

- 4.1.1产品分类

- 按无纸面纤维增强石膏板的构件类型，分为普通板、防火板、防水板。

4.1.2 认证单元划分

按板材厚度/面密度划分产品认证单元，不同生产地点的产品，为不同的认证单元。

4.2 产品要求

适用于本技术规范的无纸面纤维增强石膏板应符合相关法律、法规要求，生产所用石膏、玻璃纤维网格布等均应符合相关产品标准要求，以及企业明示的其他标准要求。

4.2.1外观质量及尺寸偏差

表1   外观质量允许偏差

| 项 目 | 一 等 品 | 合 格 品 |
| --- | --- | --- |
| 板表面外露纤维 | 无 | 有 但不影响使用 |
| 板面裂纹 | 无 | 有 但不影响使用 |
| 缺棱掉角 5-10×10-20×25-30mm深×宽×长（mm） | 无 | 2 |
| 不平度（mm） | 2 | 3 |
| 对角线差（mm） | 3 | 5 |
| 侧向弯曲（mm） | 2 | 3 |
| 长度（mm） | ±4 | ±5 |
| 宽度（mm） | ±2 | ±3 |
| 厚度（mm） | ±2 | ±3 |
| 折角边的宽度和深度（mm） | ±0.5 | ±1 |

4.2.2面密度

板材的面密度应不大于表2的规定。

表2  面密度

| 板材厚度（mm） | 面密度（kg/m2） |
| --- | --- |
| 10.0 | 10.0 |
| 12.0 | 12.0 |
| 15.0 | 15.0 |
| 18.0 | 18.0 |
| 20.0 | 20.0 |
| 25.0 | 25.0 |

4.2.3断裂荷载

板材的断裂荷载应不小于表3的规定

表3 断裂荷载

| 板材厚度/ mm | 断裂荷载/N |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纵 向 |  | 横 向 |  |
|  | 平均值 | 最小值 | 平均值 | 最小值 |
| 10 | 440 | 360 | 250 | 220 |
| 12.0 | 520 | 460 | 300 | 280 |
| 15.0 | 650 | 580 | 350 | 320 |
| 18.0 | 770 | 700 | 420 | 400 |
| 20.0 | 850 | 800 | 500 | 470 |
| 25.0 | 1000 | 960 | 600 | 630 |

4.2.4硬度

板材的棱边硬度和端头硬度应不小于70N。

4.2.5抗冲击性

经冲击后，板材背面应无径向裂纹。

4.2.6 含水率

板材含水率应不大于3%

4.2.7吸水率

板材的吸水率应不大于10%。

4.2.8表面吸水量

板材的表面吸水量≤10g/m2。

4.2.9热稳定性

板材的遇火稳定性时间应不少于20min。

4.2.10受潮挠度

由供需双方商定，当用于吊顶时应≤3.0mm/m。

4.2.11剪切力

由供需双方商定。

5  试验方法

  - 试验设备及仪器

设备和仪器与GB9775相同。

  - 试验条件

对于进行面密度、断裂荷载、硬度、抗冲击性、吸水率测定的实验室应满足温度（25±5）℃，相对湿度（50±5）%的试验环境条件，对于进行表面吸水量测定的实验室应满足温度（25±5）℃，相对湿度（50±3）%的试验环境条件。

  - 试样与试件

与GB9775中规定方法相同。

  - 试验步骤及试验方法。

试验步骤及试验方法与GB9775中规定相同。

5.5 含水率测定

试验步骤与试验方法与LY1598 中规定相同。

6	检验规则

6.1	出厂检验

6.1.1产品出厂前应由工厂质检部门进行检验，检验合格后，出具检验合格证方可出厂。

6.1.2出厂检验的项目为：外观质量、尺寸偏差、面密度、断裂荷载、吸水率、表面吸水量(防水板)。

6.2	型式检验

6.2.1	型式检验的项目为除受潮挠度和剪切力之外的所有要求。

6.2.2	有下列情况之一出现，应进行型式检验。

a）	新产品投产或产品定型鉴定时；

b）产品转厂生产时；

c）	在正常生产情况下，每年进行一次；

d）正常生产后，产品的设计、工艺、生产设备等方面有较大改变，可能影响产品质量时；

e）	产品停产半年以上，恢复生产时；

f）	出厂检验与上次型式检验有较大差异时；

g）国家质量监督机构提出型式检验的要求时。

6.3	抽样

6.3.1以每2500张同型号、同规格的产品为一批，不足2500张时按一批计。

6.3.2从每批产品中随机抽取五张板作为一组试样。

6.4	判定规则

6.4.1单项检验结构的判定按照GB/T 1250中修约值比较法执行。

6.4.2对于板材的外观质量、尺寸偏差、对角线长度差、抗冲击性指标，其中有一项不合格，即为不合格板。五张板材中不合格板多于一张时，则该批产品判定为批不合格。

6.4.3对于板材的面密度、断裂荷载、硬度、吸水率、表面吸水量、热稳定性指标，五张板需全部合格，否则该批产品判定为批不合格。

6.4.4对于按照6.4.2和6.4.3.判定为不合格的批，允许重新再抽取二组试样，对不合格的项目进行重检，重检结果的判定规则同6.4.2和6.4.3。若该二组试样均合格，则判定为批合格，如果仍有一组试样不合格，则判定为批不合格。

- 标志、包装、贮存和运输

7.1标志

产品和包装上应标明以下内容：

- 生产企业名称、详细地址；

- 产品的标记、产品的商标以及生产日期；

- 产品的包装规格、数量。

7.2包装

7.2.1产品包装出厂时应有防潮措施；

7.2.2产品的包装内应附有产品合格证或检验合格章；

7.2.3外包装材料上标注包装储运图文标志、防潮标志、小心轻放标志等。

7.3贮存

板材按不同型号、规格在室内分类水平堆放，堆放场地应坚实、平整、通风。堆放时用垫板使板材和地面、墙面隔开，防止板材在堆放时变形、受潮。

7.4运输

产品的运输过程中应避免撞击破损，并防止板材受潮。