《无纸面纤维增强石膏板认证技术规范》（申请备案稿）

编制说明

1.背景

近来来，随着建筑装修市场的不断扩大，非承重内隔墙在建设工程中的应用面积和范围不断扩大，各种非承重内隔墙新技术、新产品也得到了快速发展。无纸面纤维增强石膏板板作为一种新型的非承重内隔墙用板材产品，与纸面石膏板相比，具有以下优点：

- 没有护面纸板包覆，可以大量节约护面纸和木浆的消耗，节约成本费用，同时完全克服了纸面石膏板脱纸损坏的问题；

- 采用高强度石膏粉生产，可以更好地发挥石膏胶凝材料的优越性能，板材的强度和各项性能都比纸面石膏板优越；

- 克服了纸面石膏板横向断裂载荷低的弊端。

考虑到无纸面纤维增强石膏板的应用日趋广泛，生产工艺成熟，中国建筑标准设计研究院认证中心正式将其列入2013年认证新项目计划。

2.工作过程综述

本技术规范由中国建筑标准设计研究院提出并归口。

2.1成立工作组

2013年3月项目正式启动，2013年3月正式组成技术规范起草小组，负责技术规范的具体制定工作。

技术规范起草单位：中国建筑标准设计研究院

组长单位：中国建筑标准设计研究院

组员单位：北京华夏和谐科技发展有限公司、中龙高科（北京）新材料技术有限公司

2.2技术规范制定原则

为使技术规范能够满足科学、规范地开展认证工作的需要，客观反映无纸面纤维增强石膏板的实际水平，促进无纸面纤维增强石膏板的技术发展，在技术规范制定过程中，我们遵循了如下几个原则：

- 符合国家的有关政策要求；

- 与已颁布实施的相关标准相协调；

- 充分考虑预制无纸面纤维增强石膏板现阶段的生产及技术水平。

- 2.3 起草过程说明

2013年3月在北京召开了起草组第一次会议，确定了技术规范框架、制定原则、范围、评价方法等内容，对该产品认证评价指标和测试方法进行重点研讨。2013年4月形成征求意见稿并向全国知名企业、科研、检测机构及行业协会、标委会征求意见，对收集的意见和建议进行研究分析，对数据进行验证，对技术规范进行再次修改，形成了《无纸面纤维增强石膏板认证技术规范》（申请备案稿）。

3.技术规范主要内容说明

3.1适用范围

本技术规范规定了无纸面纤维增强石膏板产品认证技术要求和试验方法。

3.2引用标准

技术规范编制参考了以下标准：

GB/T 9775    纸面石膏板

GB/T 9776    建筑石膏

LY/T 1598    石膏刨花板

3.3定义

3.3.1纤维增强石膏板 fiber reinforced gypsum panels

- 以建筑石膏粉为主要原料，以纸纤维、玻璃纤维或木纤维等为增强材料的石膏板。

3.4产品评定指标

3.4.1无纸面纤维增强石膏板，其性能指标应符合表1规定。

表1 无纸面纤维增强石膏板主要技术指标

| 检测项目 |  | 标准指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度（mm） |  | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 |
| 单位面积质量(㎏/㎡) | 平均值 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 |
|  | 最大值 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |
| 纵向断裂荷载(N) | 平均值 | 440 | 520 | 650 | 770 | 850 | 1000 |
|  | 最小值 | 360 | 460 | 580 | 700 | 800 | 960 |
| 横向断裂荷载(N) | 平均值 | 250 | 300 | 350 | 420 | 500 | 600 |
|  | 最小值 | 220 | 280 | 320 | 400 | 470 | 630 |
| 硬度(N) ≥ | 端头 | 70 |  |  |  |  |  |
|  | 棱边 | 70 |  |  |  |  |  |
| 抗冲击性 |  | 板材背面无径向裂纹 |  |  |  |  |  |
| 含水率(%)≤ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 吸水率(%)≤ |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 表面吸水量(g/㎡) ≤ |  | 一等品≤8； 合格品≤10 |  |  |  |  |  |
| 遇火稳定性(min) ≥ |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 注：当有防水要求时应检测吸水率和表面吸水量，当有防火要求时应检测遇火稳定性。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.2无纸面纤维增强石膏板性能指标应符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》的标准要求。

| 产品类别 | 标准技术要求 |
| --- | --- |
| A类产品 | 内照射指数≤1.0 |
|  | 外照射指数≤1.0 |

3.5与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范遵守现行法律、法规和强制性国家标准，与它们相符合，无冲突，相关指标基本符合目前我国无纸面纤维增强石膏板生产行业实际情况，也达到了推动无纸面纤维增强石膏板产品进一步发展的目的。

4.风险分析

4.1产品评定指标的设定

本规范的评定指标是以我国现行的相关工程标准及产品标准为基础，经过实际调研及专家讨论后确定。所以通过本技术规范的产品首先是满足我国现行标准规范要求的产品，产品的各项性能指标均有标准依据。

4.2产品检测方法的确定

本规范所规定的产品检测方法与我国的行业产品标准所规定的检测方法相统一，全部试验方法是采用国家标准而进行，这些试验方法包括：

GB/T 9775 《纸面石膏板》中规定的试验方法

LY/T 1598 《石膏刨花板》中规定的含水率试验方法

GB 8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》

GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》

4.3风险分析和评价

在我国，无纸面纤维增强石膏板虽然还没有形成产品标准，但是此类结构的产品已经在市场上使用多年，从现有的市场收集的资料来看，此项技术属于成熟产品，技术可靠。其区别于市场上其他石膏板产品的优点在于，产品无需护面纸，通过纤维增强使石膏板具有较高的强度和良好的韧性，提高了横向荷载能力；没有装饰纸面，节约资源，且防潮、防火性能提高；石膏不腐蚀玻纤，耐久性良好。

综上所述，无纸面纤维增强石膏板是现有非承重内隔墙系统中的一种工业化产品，对其认证的需求是市场所需，其产品认证的风险较低，危害程度也较低。

4.4产品质量控制措施

由于我国暂时还没有无纸面纤维增强石膏板的产品标准，本认证技术规范是建立在现有的工程标准和相似产品标准基础之上的，在认证实施的过程之中，除了进行常规的产品质量监督工作外，还应要求对产品的指标要求、检验方法等与我国现行的相关标准规范相统一，并随时对产品认证技术规范进行更新，以满足实际需要。