中国建筑标准设计研究院产品认证技术规范

CBSC-CC01-2013

预制沟槽地暖保温板认证技术规范

Certification Criteria for pre-grooved insulation board

（申请备案稿）

****年**月**日发布                                      ****年**月**日实施

中国建筑标准设计研究院

前  言

本技术规范是预制沟槽地暖保温板产品认证依据。

为推动地面供暖技术快速发展、开展地暖产品认证、提高地暖产品质量水平，引导企业的技术进步，特制定本技术规范。

本技术规范根据我国预制沟槽地暖保温板生产和使用的现状，并参考了国内外类似技术规范而制定。本技术规范中规定的技术指标和试验方法参考了JGJ142-2004 《地面辐射供暖技术规程》、GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.1-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》。

本技术规范由中国建筑标准设计研究院提出并归口。

本技术规范由中国建筑标准设计研究院发布，版权归中国建筑标准设计研究院所有，任何组织及个人未经中国建筑标准设计研究院许可，不得以任何形式全部或部分使用。本技术规范作为产品认证的基准，未通过中国建筑标准设计研究院认证的产品不得明示符合此技术规范。

本技术规范起草单位：中国建筑标准设计研究院

本技术规范主要起草人：王一男、张萍、苏建英

预制沟槽地暖保温板认证技术规范

1  适用范围

本技术规范规定了预制沟槽地暖保温板产品认证技术要求和试验方法。

本技术规范适用于在工厂预制成具有固定间距和尺寸沟槽的聚苯乙烯类泡沫

塑料保温材料制成的预制沟槽地暖保温板。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范。

GB/T 10801.1《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》

GB/T 10801.2《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》

JGJ142  《地面辐射供暖技术规程》

GB18580《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB6566 《建筑材料放射性核素限量》

3  术语和定义

3.1预制沟槽地暖保温板 pre-grooved insulation board

- 工厂预制成具有固定间距和尺寸沟槽的聚苯乙烯类泡沫塑料保温材料制成的预制沟槽地暖保温板，在现场拼装后，用于在沟槽内敷设加热管或加热电缆。

- 预制沟槽地暖保温板包括有金属导热层和无金属导热层的型式以及有蓄热材料和没有蓄热材料等型式的保温板。

3.2 导热层 heat distribution plates

- 也称均热层。预制沟槽地暖保温板中，铺设在加热管或加热电缆之下或之上、或上下均铺设的金属板或金属箔。导热层可使铺设木地板的地面温度均匀；铺设在加热电缆之下时，使加热电缆不直接接触保温板。

4  技术要求

4.1 基本要求

适用于本技术规范的预制沟槽地暖保温板应符合相关法律、法规要求，满足国家标准GB/T 10801.1、GB/T 10801.2和JGJ142-2004及企业明示的其他标准要求。

4.2 产品要求

4.2.1预购沟槽地暖保温板的聚苯乙烯类泡沫塑料保温材料应采用导热系数小、具有足够的承载能力的材料，并且不应含殖菌源、不得散发异味及可能危害健康的挥发物。

4.2.2采用的聚苯乙烯泡沫塑料板材，其质量应符合表1规定。

表1 绝热用聚苯乙烯泡沫塑料主要技术指标

| 项目 |  | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 模塑 | 挤塑 |
| 类别 |  | Ⅲ① | X150/W200② |
| 表观密度（kg/m3） |  | ≥30.0 | ≥30.0 |
| 压缩强度③(kPa) |  | ≥150 | ≥150/≥200 |
| 导热系数④(W/m·K) |  | ≤0.039 | ≤0.030/≤0.035 |
| 尺寸稳定性(%) |  | ≤2 | ≤2 |
| 水蒸气透过系数[ng/(Pa·m·s)] |  | ≤4.5 | ≤3.5 |
| 吸水率（体积分数）(%) |  | ≤2.0 | ≤1.5/≤1.0 |
| 熔结性⑤ | 断裂弯曲负荷(N) | ≥35 | ≥35 |
|  | 弯曲变形(mm) | ≥20 | ≥20 |
| 燃烧性能 | 氧指数(%) | ≥30 | ≥30 |
|  | 燃烧分集 | 达到B2级 | 达到B2级 |
| 注： ①模塑Ⅲ型密度范围为≥30～＜40kg/m3； ②W200为不带表皮挤塑材料，X150为带表皮挤塑材料； ③压缩强度是按GB/T 8818标准要求的试件尺寸和试验条件下相对形变为10%的数值； ④导热系数为25℃时的数值； ⑤模塑断裂弯曲负荷或弯曲变形有一项能负荷指标要求，熔结性即为合格。 |  |  |  |

4.2.3保温板总厚度不应小于表2的要求；

4.2.4金属导热层最小厚度应满足表2的要求，并符合下列要求：

1用于地砖等面层的加热电缆供暖地面，不应小于0.1mm；

2用于木地板面层，单层或双层导热层总厚度不应小于0.2mm；

3导热层材料应采用薄铝板、铝箔或导热系数更高的金属材料；

表2 预制沟槽保温板供暖地面金属导热层最小厚度

| 加热部件类型 |  | 保温板总厚度（mm） | 导热层最小厚度（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地砖等面层 | 木地板面层 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管间距＜200mm |  | 管间距≥200mm |  |
|  |  |  |  | 单层 | 双层 | 单层 | 双层 |
| 加热电缆 |  | 15 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
| 加热管外径（mm） | 12 | 20 | — |  |  |  |  |
|  | 16 | 25 | — |  |  |  |  |
|  | 20 | 30 | — |  |  |  |  |
| 注：单层导热层，指采用带金属导热层的保温板，加热管或加热电缆上不再铺设导热层时的最小厚度；双层导热层，指采用带金属导热层的保温板，加热管或加热电缆上再铺设一层导热层时每层的最小厚度。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.5预制构造地暖保温板的甲醛释放量的性能指标应符合GB18580-2001强制标准《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》规定的E0级甲醛释放量限量指标。

| 项 目 | 标准要求 | 使用范围 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛释放量(mg/L) | ≤0.5 | E0级 |

5  试验方法

5.1聚苯乙烯泡沫塑料板材性能试验方法

聚苯乙烯泡沫塑料板材性能试验应按GB/T10801.1《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》、GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》的要求进行。

5.1.1绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料性能试验方法

- 时效和状态调节

模塑聚苯乙烯泡沫塑料：试验样品应去掉表皮并自生产之日起在自然条件下放置28d后进行测试。所有试验按GB/T2918-1998中23/50二级环境条件进行，样品在温度（23±2）℃，相对湿度45%～55%的条件下进行16h状态调节。

- 尺寸测量

按GB/T6342规定进行。

- 表观密度的测定

按GB/T6343规定进行，试样尺寸（100±1）mm×（100±1）mm×（50±1）mm，试样数量3个。

- 压缩强度的测定

按GB/T8813规定进行，相对形变为10%时的压缩应力。试样尺寸（100±1）mm×（100±1）mm×（50±1）mm，试样数量5个，试验速度5mm/min。

- 导热系数的测定

按GB/T10294或GB/T10295规定进行，试样厚度（25±1）mm，温差（15～20）℃，平均温度（25±2）℃。仲裁时执行GB/T10294。

- 水蒸气透过系数的测定

按QB/T2411规定进行，试样厚度（25±1）mm，温度（23±2）℃，相对湿度梯度0%～50%，△P=1404.4Pa，试样数量5个。

- 吸水率的测定

按GB/T8810规定进行，时间96h，试样尺寸（100±1）mm×（100±1）mm×（50±1）mm，试样数量3个。

- 尺寸稳定性的测定

按GB/T8811规定进行，温度（70±2）℃，时间48h。试样尺寸（100±1）mm×（100±1）mm×（25±1）mm，试样数量3个。

- 熔结性的测定

按GB/T8812规定进行，跨距为200mm，试验速度50mm/min。试样尺寸（250±1）mm×（100±1）mm×（20±1）mm，试样数量5个。

- 氧指数的测定

按GB/T2406规定进行，样品陈化28d。试样尺寸（150±1）mm×（12.5±1）mm×（12.5±1）mm。

- 燃烧分级的测定

按GB8624规定进行。

5.1.2绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料性能试验方法

- 时效和状态调节

导热系数和热阻试验应将样品自生产之日起在环境条件下放置90d进行，其他物理机械性能试验应将样品自生产之日起在环境条件下放置45d后进行。试验前应进行状态调节，除试验方法中有特殊规定外，试验环境和试样状态调节按GB/T2918-1998中23/50二级环境条件进行。

- 尺寸偏差

按GB/T6342规定进行。长度、宽度和厚度分别取5个点测量结果的平均值。

- 外观质量

外观质量在自然光条件下目测

- 压缩强度

按GB/T8813规定进行，相对形变为10%时的压缩应力。试样尺寸（100±1）mm×（100±1）mm×（50±1）mm，试样数量5个，试验速度5mm/min。

- 吸水率

按GB/T8810规定进行，水温为（23±2）℃，浸水时间为96h，试样尺寸（150.0±1.0）mm×（150.0±1.0）mm×原厚，取3个试样试验结果的平均值。

- 透湿系数

按QB/T2411规定进行，试验工作室（或恒温恒湿箱）的温度（23±1）℃，相对湿度梯度50%±5%，取5个试样试验结果的平均值。

- 绝热性能

按GB/T10294或GB/T10295规定进行，试样厚度（25±1）mm，温差（15～20）℃，平均温度（25±2）℃。仲裁时执行GB/T10294。

- 尺寸稳定性

按GB/T8811规定进行，温度（70±2）℃，时间48h。试样尺寸（100±1）mm×（100±1）mm×（25±1）mm，取3个试样试验结果的平均值。

- 燃烧性能

按GB/T8626进行，按GB8624确定分级。

5.2金属导热板性能试验方法

- 厚度的测量

用精度为0.01mm的千分尺（或相同精度的测量工具）进行测量。应在距板材边缘不小于25mm的范围内进行测量。

5.2甲醛释放量的性能试验方法

预制沟槽地暖保温模块的甲醛释放量性能试验方法应按照GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的规定进行测试。

5.4甲醛释放量试验方法（干燥器法）  。

按GB18580-2001中“6.3 40L干燥器法测定饰面人造板甲醛释放量”进行。

6	检验规则

6.1	出厂检验

6.1.1产品出厂前应由工厂质检部门进行检验，检验合格后，出具检验合格证方可出厂。

6.1.2出厂检验的项目为：外观质量、尺寸偏差、标志、包装。

6.2	型式检验

6.2.1	型式检验的项目为产品要求中所有要求。

6.2.2	有下列情况之一出现，应进行型式检验。

a）	新产品投产或产品定型鉴定时；

b）产品转厂生产时；

c）	在正常生产情况下，每年进行一次；

d）正常生产后，产品的设计、工艺、生产设备等方面有较大改变，可能影响产品质量时；

e）	产品停产半年以上，恢复生产时；

f）	出厂检验与上次型式检验有较大差异时；

g）国家质量监督机构提出型式检验的要求时。

6.3	抽样

6.3.1以每2500块同型号、同规格的产品为一批，不足2500块时按一批计。

6.3.2从每批产品中随机抽取五块作为一组试样。

6.4	判定规则

6.4.1单项检验结构的判定按照GB/T 1250中修约值比较法执行。

6.4.2对于产品的外观质量、尺寸偏差指标，其中有一项不合格，即为不合格板。五块模块中不合格品多于一块时，则该批产品判定为批不合格。

6.4.3对于模块保温板的表观密度、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性、水蒸气透过系数、吸水率、熔结性、燃烧性能、铝板厚度、甲醛释放量应从合格品中随机抽取1块样品按第5章规定的方法进行测试，结果应全部合格，否则该批产品判定为批不合格。

6.4.4对于按照6.4.2和6.4.3.判定为不合格的批，允许重新再抽取二组试样，对不合格的项目进行重检，重检结果的判定规则同6.4.2和6.4.3。若该二组试样均合格，则判定为批合格，如果仍有一组试样不合格，则判定为批不合格。

- 标志、包装、贮存和运输

7.1标志

产品和包装上应标明以下内容：

- 生产企业名称、详细地址；

- 产品的标记、产品的商标以及生产日期；

- 产品的包装规格、数量。

7.2包装

7.2.1产品的包装内应附有产品合格证或检验合格章；

7.2.2外包装材料上标注包装储运图文标志、防潮标志、小心轻放标志等。

7.3贮存

材料按不同型号、规格在室内分类水平堆放，堆放场地应坚实、平整、通风。堆放时用垫板使板材和地面、墙面隔开，防止材料在堆放时变形、受潮。

7.4运输

产品的运输过程中应避免撞击破损。