附件1

防水卷材质量监督抽查合格产品名单

| 序号 | 受检产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产 日期 | 受检企业 | 生产企业 | 代表批量 | 检验 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分子防水材料（片材） | JS2 | 海山 | 2013.5.10 | 重庆新海交通工程材料制造有限公司 | 重庆新海交通工程材料制造有限公司 | 5000㎡ | 合格 |
| 2 | 高分子防水材料（片材） | DS2 | 海山 | 2013.5.20 | 重庆新海交通工程材料制造有限公司 | 重庆新海交通工程材料制造有限公司 | 5000㎡ | 合格 |
| 3 | 沥青复合胎柔性防水卷材 | NK I PE3 10±0.1㎡/卷 | / | 2013.6.3 | 重庆市永川区兴正建材厂 | 重庆市永川区兴正建材厂 | 40卷 | 合格 |
| 4 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE3 10㎡ | 渝长顺 | 2013.5.19 | 重庆长顺新型建材有限公司（永川分公司） | 重庆长顺新型建材有限公司（永川分公司） | 50卷 | 合格 |
| 5 | 沥青复合胎柔性防水卷材 | NK1 PE3 10±0.1㎡ | JINTAI | 2013.5.15 | 重庆市金泰新型防水材料有限公司 | 重庆市金泰新型防水材料有限公司 | 50卷 | 合格 |
| 6 | 聚乙烯丙（涤）纶高分子防水卷材 | FS2 87000×1150×0.7mm | 科鸿 | 2013.5.16 | 重庆市科鸿防水工程有限公司 | 重庆市科鸿防水工程有限公司 | 500㎡ | 合格 |
| 7 | 沥青复合胎柔性防水卷材 | NK-PE3 | 禹琼 | 2013.5.10 | 重庆市禹琼防水工程有限公司 | 重庆市禹琼防水工程有限公司 | 500㎡ | 合格 |
| 8 | 沥青复合胎柔性防水卷材 | NK ⅠPE3 | 美日 | 2013.5.14 | 重庆市美日防水工程有限公司 | 重庆市美日防水工程有限公司 | 430㎡ | 合格 |
| 9 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I G PE 3mm | 美日 | 2013.5.16 | 重庆市美日防水工程有限公司 | 重庆市美日防水工程有限公司 | 500㎡ | 合格 |
| 10 | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材 | SBSIPYPE410 | 碧云天 | 2013.5.14 | 重庆市建新建筑防水材料厂璧山分厂 | 重庆市建新建筑防水材料厂璧山分厂 | 300㎡ | 合格 |
| 11 | 石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 | I15 PE膜10㎡ | 碧云天 | 2013.5.15 | 重庆市建新建筑防水材料厂璧山分厂 | 重庆市建新建筑防水材料厂璧山分厂 | 50卷 | 合格 |
| 12 | EVA防水卷材 | 1.1mm×3m×25m JS2 | 中隧 | 2013.5.18 | 重庆中隧防水材料有限公司 | 重庆中隧防水材料有限公司 | 300㎡ | 合格 |
| 13 | 沥青复合胎柔性防水卷材 | NKIPE3mm | 立功 | 2013.5.10 | 重庆展业防水材料有限公司 | 重庆展业防水材料有限公司 | 500㎡ | 合格 |
| 14 | 弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE3mm | 古渝 | 2013.3.11 | 重庆市永佳防水工程有限公司 | 重庆市永佳防水工程有限公司 | 350㎡ | 合格 |
| 15 | 沥青复合胎柔性防水卷材 | NKIPE3mm | 立功 | 2013.4.16 | 重庆展业防水材料有限公司 | 重庆展业防水材料有限公司 | 400㎡ | 合格 |

附件2

防水卷材质量监督抽查不合格产品名单

| 序号 | 受检产 品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产 日期 | 受检企业 | 生产企业 | 代表批量 | 检验 结论 | 不合格项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青复合胎柔性防水卷材 | MI PE3 10m/卷 | / | 2013.5.10 | 重庆市永川区恒信防水材料有限责任公司 | 重庆市永川区恒信防水材料有限责任公司 | 50卷 | 不合格 | 耐热性 |
| 2 | 沥青复合胎柔性防水卷材 | NK I PE PE3 10±0.1㎡/卷 | 新杩泰 | 2013.5.18 | 重庆市永川区新泰防水材料有限公司 | 重庆市永川区新泰防水材料有限公司 | 50卷 | 不合格 | 最大拉力 |