ICS 65.160

X 85

备案号：

中华人民共和国烟草行业标准

YC

YC/T223.2—201×

代替YC/T223.2—2007

特种滤棒  第2部分：复合滤棒

活性炭-醋纤二元复合滤棒

# Special filter rod—Part 2：Composite filter rod—

# Activated charcoal-acetate dual filter rod

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

国家烟草专卖局 发布

前    言

YC/T 223《特种滤棒》分为三部分。

——第1部分：醋纤沟槽滤棒；

——第2部分：复合滤棒  活性炭-醋纤二元复合滤棒；

——第3部分：复合滤棒  纸-醋纤二元复合滤棒。

本部分为YC/T223的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分与YC/T 223.2-2007相比，主要变化如下：

——调整了本部分的适用范围；

——在规范性引用文件中，调整和增加了部分引用文件；

——修改了“活性炭滤棒”、“活性炭－醋纤二元复合滤棒”的定义，删除了“空腔”的定义；

——调整了“硬度”、“含水率”、“活性炭施加量”和部分外观指标要求；

——将“抽样”单列一章，明确了具体抽样要求；

——调整了“交收检验、型式检验抽样方案、检验项目及判定复验规则”；

——增加了“监督检验”的抽样、检验项目和判定规则；

——调整了“包装”、“标志”、“贮存”的要求。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会烟用材料分技术委员会（SAC/TC144/SC8）归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：

本部分所代替部分的历次版本发布情况为：YC/T 223.2—2007。

特种滤棒  第2部分：复合滤棒  活性炭-醋纤二元复合滤棒

1 范围

本部分规定了活性炭-醋纤二元复合滤棒的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本部分适用于活性炭-醋纤二元复合滤棒。其他颗粒-醋纤二元复合滤棒可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本部分的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本部分。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本部分。

GB/T5605	醋酸纤维滤棒

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 9687  食品包装用聚乙烯成型品卫生标准

GB 9688  食品包装用聚丙烯成型品卫生标准

GB/T 16447  烟草及烟草制品  调节和测试的大气环境

GB/T 22838.2  卷烟和滤棒物理性能的测定 第2部分:长度  光电法

GB/T 22838.3  卷烟和滤棒物理性能的测定 第3部分:圆周  激光法

GB/T 22838.5  卷烟和滤棒物理性能的测定 第5部分:卷烟吸阻和滤棒压降

GB/T 22838.6  卷烟和滤棒物理性能的测定 第6部分:硬度

GB/T 22838.8  卷烟和滤棒物理性能的测定 第8部分:含水率

GB/T 22838.13  卷烟和滤棒物理性能的测定 第13部分:滤棒圆度

GB/T 22838.14  卷烟和滤棒物理性能的测定 第14部分:滤棒外观

3 术语和定义

GB/T 5605确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

- 3.1

料棒  base rod

用以构成复合滤棒的原料滤棒。

- 3.2

活性炭滤棒（以下简称炭棒）  activated charcoal filter rod

以烟用活性炭、二醋酸纤维素丝束、滤棒成型纸等为主要原料，通过特殊滤棒成型工艺加工制成的滤棒。

注：炭滤棒属于一种料棒。

- 3.3

活性炭－醋纤二元复合滤棒（以下简称复合滤棒）  activated charcoal- acetate dual filter rod

由炭棒和醋酸纤维滤棒按一定比例复合加工制成的二元复合滤棒。

- 3.4

活性炭施加量  addition level of activated charcoal

单位长度炭棒上含有的活性炭质量。

注：以mg/mm计。

- 3.5

- 复合结构  composite structure

复合滤棒中不同料棒的长度组合方式，用卷烟滤嘴中醋纤料棒段长度（A）＋炭棒段长度（C）表示。

- 3.6

分层  separation

复合滤棒成型纸与料棒成型纸之间存在缝隙的现象。

4 要求

4.1 复合滤棒应无毒、无异味、无霉变，其安全卫生指标应符合行业相关规定。

4.2 复合滤棒的物理指标应符合表1规定。

表1 复合滤棒物理指标

| 项 目 |  | 单 位 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长 度 |  | mm | 标称值±0.5 |
| 圆 周 |  | mm | 标称值±0.20 |
| 压 降 | ＜4000 | Pa | 标称值±300 |
|  | ≥4000 |  | 标称值±400 |
| 硬 度 |  | % | ≥82 |
| 含 水 率 |  | % | ≤8 |
| 圆 度 |  | mm | ≤0.35 |
| 活性炭施加量 |  | mg/mm | 标称值±标称值×20% |
| 复合结构 |  | mm | 标称值a±允差b |
| a 标称值为A与C的长度设计值，用A+C表示。 b 每段料棒的长度允差为±1.0mm。 |  |  |  |

4.3 外观

4.3.1 复合滤棒切口应平齐，不应有毛茬、胶孔，炭棒段截面活性炭应分布均匀，不应明显集中于某区域。

4.3.2 复合滤棒表面应洁净，不应有油渍，不应有长度大于2mm或长度虽不大于2mm但多于三点的不洁点。

4.3.3 复合滤棒表面应光滑，不应有破损、皱折。

4.3.4 复合滤棒应平直，不应有拱高大于1mm的轴向弯曲。

4.3.5 复合滤棒搭口应粘贴牢固，不应翘边、泡皱。

4.3.6 爆口：经90°扭转，搭口一次爆开长度不应大于支长的1/6。

4.3.7 复合滤棒中炭棒段与醋纤料棒段之间不应有大于1mm的间隙。

4.3.8 复合滤棒不应有分层。

4.3.9 内粘接线：任一段料棒的丝束滤芯与成型纸之间、复合滤棒成型纸与各料棒成型纸之间应有粘接牢固的内粘接线。

4.3.10 复合滤棒中炭棒段与醋纤料棒段应交替排列，不应有料棒段错位或缺失现象。

- 4.4 有特殊要求的复合滤棒或活性炭指标按供需双方合同规定。

5 抽样

5.1 以一次交货的同一名称、同一规格、同一类型的复合滤棒为一个检查批。

5.2 交收检验的抽样方案由供需双方协商确定。双方未商定时，按型式检验的抽样方案执行。

5.3 型式检验

5.3.1 从检查批产品的不同部位随机抽取五箱（托盘），每箱（托盘）随机抽取一盒，共五盒。

5.3.2 打开盒包装，迅速从每盒随机抽取15支左右共约75支滤棒，分成三份立即装入洁净的铝箔袋或塑料袋后完全密封，作为含水率的实验室样品。

5.3.3 再分别从每盒随机抽取125支左右的滤棒，所取样品总数不少于600支，分成三份作为物理指标（除含水率外）、外观实验室样品。

5.3.4 所取的三份实验室样品中，其中一份作为测定试样，另外两份作为复验试样备用。

5.4 监督检验

5.4.1 从检查批产品的不同部位随机抽取五箱（托盘），每箱（托盘）随机抽取一盒，共五盒。

5.4.2 打开盒包装，分别从每盒随机抽取60支左右，所取样品总数不少于300支的滤棒作为实验室样品。

5.5 所取的实验室样品应包装完好，标识清楚后尽快送往检测实验室，以避免样品损坏或污染。

6 测定方法

6.1 总则

除含水率外，其他试样均应在GB/T16447规定的条件下进行调节和测试。

6.2 异味与霉变

在抽样过程中，打开已抽取滤棒样品（5.3.1）的盒包装后，采用感官方式逐盒测定。

6.3 长度

从已抽取的实验室样品（5.3.3或5.4.2）中随机抽取30支作为试料，按GB/T 22838.2的规定逐支进行试验。

6.4 圆周

从已抽取的实验室样品（5.3.3或5.4.2）中随机抽取30支作为试料，按GB/T 22838.3的规定逐支在炭棒段位置进行试验。

6.5 压降

从已抽取的实验室样品（5.3.3或5.4.2）中随机抽取30支作为试料，按GB/T 22838.5的规定逐支进行试验。

6.6 硬度

从已抽取的实验室样品（5.3.3或5.4.2）中随机抽取30支作为试料，按GB/T 22838.6的规定逐支在醋纤料棒段位置进行试验。

6.7 含水率

从已抽取的含水率实验室样品（5.3.2）中随机抽取20支作为试料，按GB/T 22838.8的规定进行试验。

6.8 圆度

从已抽取的实验室样品（5.3.3或5.4.2）中随机抽取30支作为试料，按GB/T 22838.13的规定逐支在炭棒段位置进行试验。

6.9 活性炭施加量

从已抽取的实验室样品（5.3.3或5.4.2）中随机抽取四支作为试料，按附录A的方法进行试验。未固化试样亦可参照附录B的方法进行试验。其他颗粒施加量可参照此方法测定，但试验各方应考察检验结果的准确性。

6.10 复合结构

从已抽取的实验室样品（5.3.3或5.4.2）中随机抽取10支作为试料，用刀片沿搭口逐支剖开，用分度值0.5mm的直尺从试料任意一端起依次测量连续排列的炭棒段、醋纤料棒段、炭棒段的长度值，结果保留一位小数。

6.11 外观

6.11.1 从已抽取的实验室样品（5.3.3或5.4.2）中随机抽取100支作为试料，按GB/T 22838.14的规定逐支进行试验。

6.11.2 爆口：从6.11.1试料中随机抽取10支，按GB/T 22838.14的规定逐支进行试验。

6.11.3 间隙：从6.11.1试料中随机抽取10支，用分度值0.5mm的直尺测量料棒段间的间隙。

6.11.4 分层：从6.11.1试料中随机抽取10支，目测复合滤棒端面是否有分层现象。在该试料中再随机抽取五支，将每支复合滤棒在任一醋纤料棒段居中位置使用高速旋转刀片进行分切，目测分切后料棒截面是否分层。

6.11.5 内粘接线：从6.11.1试料中随机抽取10支，用刀片沿搭口逐支剖开，按GB/T 22838.14的规定逐支目测料棒的丝束滤芯与成型纸之间、复合滤棒成型纸与各料棒成型纸之间是否有粘结牢固的内粘接线。

6.11.6 从6.11.1试料中随机抽取10支，目测料棒段是否缺失或排列错位，炭棒段截面活性炭分布是否均匀。

7 检验规则

7.1 检验分类

7.1.1 产品检验分交收检验、型式检验和监督检验。

7.1.2 交收检验项目由供需双方按合同规定进行。

7.1.3 型式检验和监督检验项目按表2进行。

表2 型式检验和监督检验项目

| 检验项目 | 型式检验 | 监督检验 |
| --- | --- | --- |
| 异味与霉变 | √ | ﹡ |
| 长 度 | √ | ﹡ |
| 圆 周 | √ | √ |
| 压 降 | √ | √ |
| 硬 度 | √ | √ |
| 含水率 | √ | ﹡ |
| 圆 度 | √ | √ |
| 活性炭施加量 | √ | √ |
| 复合结构 | √ | √ |
| 外 观 | √ | √ |
| 注：“√”为必检项目；“﹡”为选择性检验项目。 |  |  |

7.1.4 有下列情况之一，应进行型式检验：

a)新产品或老产品转产生产批量投产前；

b)正式生产后，原料、工艺发生较大改变，可能影响产品性能时；

c)正常生产时，定期进行的周期检定；

d)产品长期停产后，恢复生产时；

e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f)国家或行业质量监督机构提出进行型式检验要求时；

g)合同规定时。

7.2 判定、复验规则

7.2.1 总则

在进行合格判定时，有效数字按GB/T 8170的规定进行修约。

7.2.2 单项判定

7.2.2.1 异味与霉变

若五盒滤棒中有一盒或一盒以上有异味或霉变现象，则判该批复合滤棒有异味或发生霉变。

7.2.2.2 长度

若试验结果中不符合要求的支数多于三支，则判该批复合滤棒的长度为不合格。

7.2.2.3 圆周

若试验结果中不符合要求的支数多于三支，则判该批复合滤棒的圆周为不合格。

7.2.2.4 压降

若试验结果中不符合要求的支数多于三支，则判该批复合滤棒的压降为不合格。

7.2.2.5 硬度

若试验结果中不符合要求的支数多于三支，则判该批复合滤棒的硬度为不合格。

7.2.2.6 含水率

若试验结果不符合要求，则判该批复合滤棒的含水率为不合格。

7.2.2.7 圆度

若试验结果中不符合要求的支数多于三支，则判该批复合滤棒的圆度为不合格。

7.2.2.8 活性炭施加量

若试验结果不符合要求，则判该批复合滤棒的活性炭施加量为不合格。

7.2.2.9 复合结构

将两端炭棒段长度的试验结果与要求进行比较，将中间段的醋纤料棒段、炭棒段长度试验结果与要求对应数值的两倍进行比较。若任一对应比较结果超出要求则该支滤棒的复合结构不合格。逐支进行判定，若不符合要求的支数多于三支，则判该批复合滤棒的复合结构为不合格。

7.2.2.10 外观

若出现下列情况之一，则判定该批复合滤棒的外观为不合格：

——出现爆口；

——炭棒段与醋纤料棒段之间有大于1mm的间隙；

——有分层现象；

——复合料棒段错位或缺失的支数多于一支；

——内粘接线不符合要求的支数多于一支；

——累计不符合要求的支数多于10支。

7.2.3 复验规则

在交收检验和型式检验进行单项判定时，除异味和霉变外，其他指标中若某项测定结果不符合7.2.2的规定时，应从备用复验样品中取样，对不合格项进行复验。若复验结果仍不合格，则判该项指标不合格。若复验结果合格，应从另外一份备用复验样品中重新取样，对不合格项进行第二次复验，若第二次复验结果合格，则该项指标为合格；否则，该项指标为不合格。批质量判定以复验结果为准。

7.2.4 批质量判定

若出现下列情况之一，则判定该批复合滤棒为不合格品：

——有异味或发生霉变；

——圆周不合格；

——压降不合格；

——硬度不合格；

——活性炭施加量不合格；

——爆口支数多于两支；

——间隙大于1mm的支数多于三支；

——有分层现象的支数多于五支；

——内粘接线不符合要求的支数多于两支；

——含水率大于10%；

——长度、圆度、含水率、复合结构、外观有两项或两项以上不合格。

8包装、标志、运输、贮存

8.1 包装

8.1.1 产品应用一定强度的材料包装，其包装方式可以为箱式包装或托盘包装。每箱或每托盘包装的产品由若干装有一定数量复合滤棒的小盒组成。

8.1.2 包装箱、盒、盒盖应完好、清洁，不应有破损和污染。

8.1.3 包装箱封口应粘贴牢固。箱内小盒外层若衬防潮膜材料，其质量应符合GB9687或GB9688的规定。

8.1.4 托盘外层应有包装膜，其质量应符合GB9687或GB9688的规定。包装膜张紧度应适宜，既不应出现松弛现象，又要确保产品包装小盒不变形。包装膜不应破损。

8.1.5 托盘包装小盒上下应有中隔板，顶层小盒上方与底层小盒下方若衬防潮膜材料，其质量应符合GB9687或GB9688的规定。

8.1.6 小盒在包装箱或托盘内不应倒置。

8.1.7 盒内滤棒应排列整齐。

8.1.8 包装数量应符合标称数量要求，允差±标称数量×1％。

8.2 标志

8.2.1 箱或托盘包装体上应标明产品名称、商标、规格（圆周mm×长度mm）、复合结构、标称数量、生产日期、生产许可证号，生产企业名称、地址、箱体积尺寸、毛重和安全标志等。

8.2.2 箱或托盘包装体上或内应附有产品合格证，合格证至少应包含但不限于以下内容：

——执行产品的标准编号；

——滤棒长度、圆周和压降指标的标称值；

——产品检验日期、生产日期、检验员代码。

8.2.3 小盒包装体上应标明产品名称、生产日期或批号等便于追溯的信息。

8.2.4 包装体上的图形、文字应符合商标法规定，其中汉字应符合国家规范的文字要求；所使用的数字应采用阿拉伯数字。

8.3 运输

8.3.1 运输工具应清洁、无异味。运输途中应防雨、防潮、防挤压、防污染，不应与潮湿或有异味的物品同运、混装。

8.3.2 装卸时应轻拿轻放，不应损坏滤棒包装物。装车时应有防护措施。

8.4 贮存

8.4.1 复合滤棒应存放在通风良好的场所，室内应有适当环境条件，以防滤棒过热、受潮。

8.4.2 不应与有异味物品、易燃品及化学物品同贮一处。

8.4.3 箱式包装堆放层数不应高于五层，托盘包装堆放层数静态不应高于三层，动态不应高于二层，以防滤棒过度受压。

8.4.4 贮存期自生产之日起不应超过六个月。

8.5 特殊要求按供需双方合同规定。

附录A

（规范性附录）

活性炭施加量的测定——化学检验法

A.1 原理

利用溶剂将复合滤棒炭棒滤芯醋酸纤维丝束溶解，过滤分离活性炭、烘干、称重、计算得出活性炭施加量值。

A.2 仪器

天平：感量0.1mg；

烘箱：温度波动度±1℃，温度均匀度±2℃；

直尺：分度值0.5mm；

其他工具：硅胶干燥器、刀片、烧杯、玻璃棒、漏斗、快速定性滤纸。

A.3 试剂

丙酮：分析纯。

A.4 试验步骤

A.4.1 接通烘箱电源，控制烘箱内温度稳定在（60±2）℃。

A.4.2 取两张滤纸浸泡于丙酮中，待滤纸充分润湿后取出置于烘箱中烘20min，取出置于干燥器中备用。

A.4.3 将试料分成两组每组两支，用刀片沿搭口方向逐支剖开试料，分离试料中炭棒。

A.4.4 用直尺测量两支复合滤棒中炭棒长度之和L（结果保留一位小数）。

A.4.5 去除炭棒成型纸，将炭棒滤芯和游离的炭粒一并转移至盛有40mL丙酮的烧杯中，用玻璃棒搅拌至滤芯丝束溶解。静置5min后分离上层溶液，再加入40mL丙酮洗涤活性炭两次。

A.4.6 取一张经预处理的滤纸，用天平称量滤纸质量m1，并用其过滤活性炭丙酮溶液。

A.4.7 将附着活性炭的滤纸折叠置于烘箱中烘20min后，取出滤纸置于干燥器中冷却至室温，用天平称量其质量m2。

A.4.8 活性炭施加量按式(A.1)进行计算：

A=m2−m1L……………………………………………….( A.1）

式中：

A ——活性炭施加量，单位为毫克每毫米（mg/mm）；

m1——滤纸质量，单位为毫克（mg）；

m2——附着活性炭的滤纸质量，单位为毫克（mg）；

L  ——样品炭棒段的长度之和，单位为毫米（mm）。

A.4.9 重复A.4.4~ A.4.8步骤对另一组试料进行试验。

A.5 结果表示

A.5.1 活性炭施加量以两次试验结果的算术平均值表示，精确到0.01 mg/mm。

A.5.2 平行试验结果的绝对差大于设计值的10%，应重新试验一次。

附录B

（资料性附录）

活性炭施加量的测定——物理检验法

B.1 原理

分离尚未固化的炭棒滤芯中的活性炭，称量得出活性炭施加量值。

B.2 仪器

天平：感量0.1mg；

直尺：分度值0.5mm；

其他工具：刀片。

B.3 试验步骤

B.3.1 将试样分成两组每组两支，用刀片沿搭口方向逐支剖开试料，分离试料中炭棒。

B.3.2 用直尺测量两支试料炭棒长度之和L（结果保留一位小数）。

B.3.3 去除炭棒成型纸，分散滤芯丝束，将活性炭颗粒与丝束分离，称量分离的活性炭质量m。

B.3.4 活性炭施加量按照式(B.1)进行计算：

A=mL………………………………………………….(B.1)

式中：

A ——活性炭施加量，单位为毫克每毫米（mg/mm）；

m——样品中的活性炭质量，单位为毫克（mg）；

L ——样品炭棒段的长度之和，单位为毫米（mm）。

B.3.5重复B.3.2~ B.3.4步骤对另一组试料进行试验。

B.4 结果表示

B.4.1活性炭施加量以两次试验结果的算术平均值表示，精确到0.01 mg/mm。

B.4.2平行试验结果的绝对差大于设计值的10%，应重新试验一次。