YC/T223.1～YC/T223.2

《特种滤棒》标准修订项目

编 制 说 明

《特种滤棒》行业标准修订项目组

2013年12月

YC/T223.1～YC/T223.2《特种滤棒》标准修订项目

编 制 说 明

一、项目研究的必要性

2007年，YC/T223.1《特种滤棒 第1部分：醋纤沟槽滤棒》标准和YC/T223.2《特种滤棒 第2部分：复合滤棒  活性炭-醋纤二元复合滤棒》标准（以下简称《特种滤棒》行业标准）颁布实施以来，对全行业特种滤棒生产及质量控制起到了很好的指导作用。然而，随着特种滤棒的技术进步，滤棒产品不断创新，同时卷烟企业对特种滤棒产品的质量要求不断提高，现行标准已不能适应行业的使用要求，不能满足产品创新的需要，且引用的检测方法标准已经作废，故亟需对特种滤棒的标准进行修订。

二、工作简况

1、任务来源

《特种滤棒 第1部分：醋纤沟槽滤棒；第2部分：复合滤棒 活性炭-醋纤二元复合滤棒》行业标准修订项目，是国家烟草专卖局2013年下达的标准制（修）订计划项目（国烟科[2013]115号），合同号为2013B038。

2、承担单位

该项工作由南通烟滤嘴有限责任公司牵头承担，国家烟草质量监督检验中心、中国烟草标准化研究中心共同参与完成。

3、主要工作过程

2013年6月召开了项目启动会，项目组全体成员及特邀上海烟草集团、浙江中烟、牡丹江卷烟材料厂有限公司等单位的20余名技术代表参加了此次会议。会议讨论确定了本标准修订的基本原则、主要研究内容、标准的总体框架、项目工作进度和具体分工要求，明确了标准修订应充分考虑特种滤棒在使用与加工、质量控制方面的特性要求，找出产品质量要求与生产过程控制间的平衡点，充分体现标准的科学性、先进性、实用性和可操作性。

按照项目启动会的总体部署，项目组在前期调研的基础上，汇总整理了会议代表对2007版标准的修改意见；对近两年质检中心、滤棒生产企业对沟槽滤棒、活性炭-醋纤二元复合滤棒物理指标的检测结果进行了总体分析；检索了国内外相关标准资料，对标准修订进行了大量的前期准备工作。

2013年6月至8月，项目组向全行业收集沟槽滤棒样品12组、二元复合滤棒样品13组（其中，10组为活性炭二元复合滤棒样品），根据确定的试验方案对所有样品进行了测试分析。

2013年8月底，在上述研究基础上，起草形成标准初稿。

2013年9月中旬，项目组召开第二次工作会议，对标准初稿进行了讨论修改，并研究确定了补充“二元复合滤棒添加的不同颗粒材料对于施加量测定结果影响”的试验方案。9月下旬补充收集复合滤棒用颗粒材料4种，进行了相关测试分析。

2013年10月，项目组完成了相关试验和标准征求意见稿的起草工作。

三、相关领域的国、内外标准研究和制修订情况

经国内外标准检索，尚未查到国际有关沟槽和活性炭滤棒的产品标准。考虑到滤棒的型号、规格太多样化，也不宜列为国际通用标准进行要求。

我国现行烟用滤棒标准有四个，分别是GB/T5605《醋酸纤维滤棒》，YC/T223.1《特种滤棒　第1部分：醋纤沟槽滤棒》，YC/T223.2《特种滤棒　第2部分：复合滤棒 活性炭-醋纤二元复合滤棒》和GB/T15270《烟草和烟草制品 聚丙烯丝束滤棒》等。GB/T5605《醋酸纤维滤棒》标准先后经过了1985、1988、1996、2002和2011年的5次修订；GB/T15270《烟草和烟草制品 聚丙烯丝束滤棒》经过1994和2001年的两次修订；YC/T223.1《特种滤棒　第1部分：醋纤沟槽滤棒》和YC/T223.2《特种滤棒　第2部分：复合滤棒 活性炭-醋纤二元复合滤棒》2007年首次制订以来，本次为首次修订。

四、标准编制原则和主要内容

1、标准适用范围

本标准适用于醋纤沟槽滤棒、活性炭-醋纤二元复合滤棒、其他颗粒-醋纤二元复合滤棒可参照使用。

2、标准的编制原则

在标准修订过程中，项目组考虑到特种滤棒标准既要体现行业特种滤棒产品的发展趋势、发展水平，又要符合我国烟草行业提高特种滤棒产品质量、调整卷烟产品结构的实际需要，突出标准对烟草行业卷烟及滤棒生产的引领作用，进一步规范特种滤棒产品的检验工作，不断提高特种滤棒产品质量水平，促进滤棒生产企业技术进步，项目组遵循科学严谨、宽严相济、先进实用、协调一致的原则，充分分析了卷烟企业的实际需求和特种滤棒的生产现状，在保证满足卷接需求的基础上，结合生产实际，合理设计指标，经过市场调研、抽样试验、历史数据与项目试验数据分析等一系列研究工作，综合考虑与GB5605《醋酸纤维滤棒》等相关标准的协调一致，修订了《特种滤棒》行业标准。

3、标准的主要内容

修订后的《特种滤棒》行业标准的主要内容包括：范围，规范性引用文件，术语和定义，要求，抽样，测定方法，检验规则，包装、标志、运输、贮存及附录。

四、修订标准与YC/T 223—2007的主要差异和理由

第1部分  《醋纤沟槽滤棒》

修订后的《醋纤沟槽滤棒》标准与YC/T 223.1—2007相比，主要变化如下：1、在规范性引用文件中，增加和调整了部分引用文件；2、修改了“醋纤沟槽滤棒”、“沟槽排列结构”等的定义和表示方法；3、调整了“压降、硬度”、“含水率”和部分外观指标要求；4、调整了圆周、圆度等指标的检测位置；修改了“沟槽排列结构”的检测方法；5、将“抽样”单列一章，明确了具体抽样要求；6、调整了“交收检验、型式检验抽样方案、检验项目及判定复验规则”；7、增加了“监督检验”的抽样、检验项目和判定规则；8、调整了“包装”、“标志”、“贮存”的要求。

1、规范性引用文件

本标准的结构和编写格式按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》进行编写的，在规范性引用文件中：

（1）保留了原有的、适用性的引用文件

GB/T 16447   烟草及烟草制品  调节和测试的大气环境

（2）取消了作废的引用文件，改用最新的文件替代，见下表：

| 取消标准号 | 取消标准名称 | 替代标准号 | 替代标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 5605 | 烟草和烟草制品 醋酸纤维滤棒 | GB/T 5605 | 醋酸纤维滤棒 |
| YC/T 37.1 | 滤棒物理性能的测定 第1部分：长度 光电法 | GB/T 22838.2 | 卷烟和滤棒物理性能的测定 第2部分:长度 光电法 |
| YC/T 37.2 | 滤棒物理性能的测定 第2部分：圆周 激光法 | GB/T 22838.3 | 卷烟和滤棒物理性能的测定第2部分：圆周 激光法 |
| YC/T 37.3 | 滤棒物理性能的测定 第3部分：吸阻 | GB/T 22838.5 | 卷烟和滤棒物理性能的测定 第5部分：卷烟吸阻和滤棒压降 |
| YC/T 37.4 | 滤棒物理性能的测定 第4部分：硬度 | GB/T 22838.6 | 卷烟和滤棒物理性能的测定 第6部分：硬度 |
| YC/T 37.5 | 滤棒物理性能的测定 第5部分：水分 | GB/T 22838.8 | 卷烟和滤棒物理性能的测定 第8部分：含水率 |
| YC/T 37.6 | 滤棒物理性能的测定 第6部分：圆度 | GB/T 22838.13 | 卷烟和滤棒物理性能的测定 第13部分：滤棒圆度 |
| YC/T 37.7 | 滤棒物理性能的测定 第7部分：外观 | GB/T 22838.14 | 卷烟和滤棒物理性能的测定 第14部分：滤棒外观 |
| GB/T 8170 | 数值修约规则 | GB/T 8170 | 数值修约规则与极限数值的表示和判定 |

（3）增加了部分引用文件

GB 9687    食品包装用聚乙烯成型品卫生标准

GB 9688    食品包装用聚丙烯成型品卫生标准

2、术语和定义

（1）根据目前生产和应用的间段式沟槽滤棒产品呈现多段排列结构的现象，为使本标准适用性更为广泛，修改了“沟槽内置式”和“沟槽外置式”的定义，分别为“卷烟滤嘴端面纤维素纸无沟槽形状的间段式沟槽滤棒”和“卷烟滤嘴端面纤维素纸呈沟槽形状的间段式沟槽滤棒”。修改了“沟槽排列结构”的定义为“间段式沟槽滤嘴中纤维素纸有沟槽段（F）与无沟槽段（B）的长度组合方式。依次从卷烟抽吸端开始，用卷烟滤嘴中各段长度相加的形式表示。”

（2）根据最新修订并通过审核的GB/T18771.3《烟草术语  第3部分: 烟用材料》标准，规范修订“醋纤沟槽滤棒”、“间段式沟槽滤棒”定义；将标准内容中的“成形纸”统一修订为“成型纸”。

3、要求

（1）修订后的标准保留YC/T223.1-2007《醋纤沟槽滤棒》中要求滤棒应无毒、无霉变、无异味的要求，并根据烟草行业产品质量安全管理要求，增加了“其安全卫生指标应符合行业相关规定”的要求。

（2）物理指标

a、有关表述

为了保持与GB/T 5605-2011标准的一致，修改表1的标题为“沟槽滤棒物理指标”，将表1中长度、圆周、压降、沟槽深度、沟槽数目、沟槽排列结构等物理指标要求的“设计值”修订为“标称值”。

b、修改了压降指标的要求

醋纤沟槽滤棒作为卷烟的重要材料，对卷烟减害降焦工作中起着非常重要的作用。随着烟草行业“减害降焦”工程不断深入，卷烟企业对沟槽滤棒的需求不断变化，行业对滤棒压降高低的需求呈现多样化，由于滤棒压降中心值大小对滤棒压降稳定性有一定影响，而现行标准所规定的压降单一允差值±300Pa不能适应压降值在4000Pa以上的沟槽滤棒，因此，修订后的“压降”指标按照不同的标称值分段控制，结合滤棒生产过程能力，每段规定不同的允差。即压降标称值＜4000Pa时，压降允差保持为±300Pa；压降标称值≥4000Pa时，压降允差定为±360Pa。

c、修改了硬度指标

滤棒硬度对滤棒的接装加工性能等具有显著影响。修订GB/T5605-2011《醋酸纤维滤棒》标准时，项目组在多家卷烟企业系统试验考量了满足卷烟接装要求的最小硬度值，同时考虑到不同类型滤棒硬度检测仪器普遍存在的较大差异。为了在满足卷烟接装使用要求的前提下，减小滤棒质量控制成本，同时减少不必要的投诉纠纷，修订后的标准以确保卷接加工的适应性为准绳，取消了“设计值±3.0%”的允差控制，对滤棒硬度指标只设置下限，要求“硬度≥82%”。这一要求2012年3月在行业内实施以来，得到了较好的认可，故本标准修订时，基于相同的考虑，修订硬度的指标要求为≥82%。

d、调整了含水率指标

基于沟槽滤棒含水率8%和8.0%精度水平的差异对于烟支接装及卷烟质量的影响差异较小，且在滤棒生产过程中，也无法精确控制滤棒含水率，考虑到必要性和可行性，调整含水率指标要求为≤8%，保持与GB/T5605-2011标准的一致。

e、修改了“沟槽排列结构”允差的表示方式

现行标准的“沟槽排列结构”允差由图例表示。由于多段沟槽滤棒的引入，图例很难全面表达。为简化起见，改为文字描述“滤棒中每段长度允差为±1.0mm”。

f、修改了外观指标

为了不断提高滤棒产品质量水平，满足滤棒和卷烟生产、使用需要，增加了“沟槽滤棒的沟槽应均匀分布”的要求；删除了“截点式沟槽滤棒卷烟滤嘴的每个沟槽内至少应有一个截点”的多余要求（与定义的内涵重复）。

修改了“不洁点”等部分外观指标的语言描述，使外观要求更加全面、清晰、准确。

g、长度、圆周、圆度等其它指标要求沿用了YC/T 223.1-2007《特种滤棒 第1部分 醋纤沟槽滤棒》标准的规定。

4、抽样

（1）为了使标准的各个环节紧紧相扣，更加科学合理，可操作性强，修订后的标准将抽样单列一章（与GB/T5605-2011一致），并细化了抽样环节。

（2）为了增强企业实际运行的自主性，标准将具体的交收检验抽样方案修改为“由供需双方协商确定”。同时，考虑到部分供需双方在签订合同时偶有抽样方案不尽明确的情况，增加了“双方未商定时，按型式检验的抽样方案执行”的抽样规定，提高了标准的可操作性和对行业的指导性。

（3）针对目前大物流方式下托盘包装越趋广泛应用，标准中增加了关于托盘包装产品的抽样方案。

（4）为了提高含水率检测结果的准确性，规定了含水率检测抽样样品的处理方法。

（5）为了减少抽样人员的工作量，将原标准“复验规则”中规定的“如项目中出现一项或一项以上不合格，应从该批产品中加倍抽样对不合格项目进行复验”的规定，修改为一次抽样，所抽取的样品分别分成三份，其中一份作为测定试样，另外两份作为复验试样备用。

（6）根据监督检验的特性，增加了监督检验的抽样方案。

5、测定方法

（1）异味与霉变

细化了异味与霉变的检测方法，增加了抽样量和测试量的要求。

（2）检测方法标准的更新

沟槽滤棒长度、圆周、压降、硬度、含水率、圆度、外观等物理检测方法，采用最新的GB/T22838系列标准替代了作废的YC/37系列标准。

（3）明确了各项物理指标检测的试样来源，增加了各项物理指标检测的试样为“已抽取的实验室样品（5.3.3或者5.4.2）中”。

（4）调整了圆周、圆度、硬度等指标的检测位置

根据前期调研及项目组所采集样品的测试分析，不同测量位置的沟槽滤棒的圆周、圆度存在显著差异，为了使滤棒质量满足卷烟接装要求，确保滤棒圆周与烟支圆周相匹配，修订滤棒圆周、圆度的测量位置为任一接装段位置。

（5）沟槽排列结构检测方法

根据沟槽排列结构定义的修订，对其检测方法进行了相应的修订，逐支平铺每一试料，从试料任意一端起用分度值0.5mm的直尺依次测量连续n段的长度值L1、L2、L3……Ln，结果保留一位小数。n=卷烟滤嘴F与B段数之和。

（6）外观检测方法

a、明确各外观指标检测的试料来源为“6.11.1试料”。

b、根据沟槽滤棒外观要求中空洞的描述，其检测方法中增加了目测沟槽滤棒端面“沟槽分布是否均匀”。

6、检验规则

（1）为了便于国家实施对产品的监督检验，增加了“监督检验”的相关规定。

（2）为了给执行标准各方更大的自主选择空间，标准删除了详细的交收检验抽样方案，规定“交收检验的抽样方案和检验项目由供需双方协商确定”。

（3）规定了“型式检验和监督检验项目”，修订了型式检验的时机。

（4）为进一步控制产品质量，将“出现胶孔”列为外观不合格判定项目之一。将“沟槽排列结构不合格”列为批质量判定的单项否决项目之一。

（5）考虑到特种滤棒的质量控制重点要求，同时与GB/T5605保持一致，取消了“外观不合格支数多于30支、缩头支数大于10支”等相对次要项目的单项否决规定。

（6）明确规定在单项判定不合格的情况下，型式检验和交收检验均要求进行不合格项的复验，并规定从备用复验样品中取样。

7、包装、标志、运输、贮存

为适应滤棒生产发展需要，本标准修改了如下条款的内容：

（1）根据滤棒包装技术发展需要，针对目前大物流方式下托盘包装越趋广泛应用，参考GB/T5605的规定，增加了托盘包装形式和包装要求。

（2）为确保产品质量安全，增加了包装用膜“质量应符合GB9687或GB9688的规定”的要求。

（3）规定了包装箱或托盘包装体上或内应附有产品合格证，并规范了合格证至少应包含的内容。

（4）在确保质量的前提下，为提高标准的可操作性，根据生产实际，删除了滤棒贮存环境的相对湿度应≤75%的要求，修订为“应存放在通风良好的场所，室内应有适当环境条件，以防滤棒过热、受潮”，提高了标准的可操作性。

（5）进一步准确规范了包装数量的允差要求为“±标称数量×1％”。

（6）考虑到目前各企业对“包装、标志、运输和贮存”等环节提出的某些特殊要求，标准在“包装、标志、运输和贮存”中增加了：“8.5  特殊要求按供需双方合同规定”。

8、附录

（1）修改了A.3.4，进一步明确了“沟槽滤棒特征参数的测定”试料的制备方法。

（2）为了引导滤棒制造企业提高沟槽滤棒的沟槽齿形质量，在结果表示中增加了“当某沟槽深度小于标称值的1/3时，则不纳入沟槽数目的计算”的规定。

（3）为准确表达滤棒的沟槽深度，增加了单个沟槽深度测定结果的表示方法。

第2部分   《复合滤棒  活性炭-醋纤二元复合滤棒》标准

《复合滤棒  活性炭-醋纤二元复合滤棒》标准与YC/T 223.2—2007相比主要变化如下：1、调整了本部分的适用范围；2、在规范性引用文件中，调整和增加了部分引用文件；3、修改了“活性炭滤棒”、“活性炭－醋纤二元复合滤棒”的定义、删除了“空腔”的定义；4、调整了“硬度”、“含水率”、“活性炭施加量”和部分外观指标的要求；5、将“抽样”单列一章，明确了具体抽样要求；6、调整了“交收检验、型式检验抽样方案、检验项目及判定复验规则”；7、增加了“监督检验”的抽样、检验项目和判定规则；8、调整了“包装”、“标志”、“贮存“的要求。

1、范围

随着烟草行业减害降焦工程的持续推进，二元复合滤棒在卷烟中的应用越趋广泛，添加在二元复合滤棒中的颗粒材料也呈现出多样性，为提高本标准对于二元复合滤棒对生产和应用的指导性，在范围中增加了“其他颗粒-醋纤二元复合滤棒可参照使用”，拓宽了本部分的适用范围。

2、规范性引用文件

本标准的结构和编写格式按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》进行编写的，在规范性引用文件中：

（1）保留了原有的、适用性的引用文件

GB/T 16447    烟草及烟草制品  调节和测试的大气环境

（2）取消了作废的引用文件，改用最新的文件替代，见下表：

| 取消标准号 | 取消标准名称 | 替代标准号 | 替代标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 5605 | 烟草和烟草制品 醋酸纤维滤棒 | GB/T 5605 | 醋酸纤维滤棒 |
| YC/T 37.1 | 滤棒物理性能的测定 第1部分：长度 光电法 | GB/T 22838.2 | 卷烟和滤棒物理性能的测定 第2部分:长度 光电法 |
| YC/T 37.2 | 滤棒物理性能的测定 第2部分：圆周 激光法 | GB/T 22838.3 | 卷烟和滤棒物理性能的测定第2部分：圆周 激光法 |
| YC/T 37.3 | 滤棒物理性能的测定 第3部分：吸阻 | GB/T 22838.5 | 卷烟和滤棒物理性能的测定 第5部分：卷烟吸阻和滤棒压降 |
| YC/T 37.4 | 滤棒物理性能的测定 第4部分：硬度 | GB/T 22838.6 | 卷烟和滤棒物理性能的测定 第6部分：硬度 |
| YC/T 37.5 | 滤棒物理性能的测定 第5部分：水分 | GB/T 22838.8 | 卷烟和滤棒物理性能的测定 第8部分：含水率 |
| YC/T 37.6 | 滤棒物理性能的测定 第6部分：圆度 | GB/T 22838.13 | 卷烟和滤棒物理性能的测定 第13部分：滤棒圆度 |
| YC/T 37.7 | 滤棒物理性能的测定 第7部分：外观 | GB/T 22838.14 | 卷烟和滤棒物理性能的测定 第14部分：滤棒外观 |
| GB/T 8170 | 数值修约规则 | GB/T 8170 | 数值修约规则与极限数值的表示和判定 |

（3）增加了部分引用文件

GB 9687    食品包装用聚乙烯成型品卫生标准

GB 9688    食品包装用聚丙烯成型品卫生标准

3、术语和定义

根据最新修订并通过审核的GB/T18771.3《烟草术语  第3部分: 烟用材料》标准，规范修订了“活性炭滤棒”，“活性炭－醋纤二元复合滤棒”的定义；将标准内容中的“成形纸”统一修订为“成型纸”。由于复合滤棒产品技术进步，开发了二元空腔复合滤棒，为防止产生歧义，本标准删除了“空腔”定义。

4、要求

（1）修订后的标准保留YC/T 223.2-2007《活性炭-醋纤二元复合滤棒》中复合滤棒应无毒、无霉变、无异味的要求，并根据烟草行业产品质量安全管理要求，增加了“其安全卫生指标应符合行业相关规定”的要求。

（2）物理指标

a、有关表述

为了保持与GB/T 5605-2011标准的一致，修改表1的标题为“复合滤棒物理指标”，将表1中长度、圆周、压降、活性炭施加量、复合结构等物理指标要求的“设计值”修订为“标称值”。

b、硬度指标

基于与第1部分的同样理由，修订硬度指标，对滤棒硬度要求只设置下限，取消允差控制，即硬度指标≥82%。

c、含水率指标

调整含水率指标要求为≤8%。理由同第一部分。

d、活性炭施加量指标

原标准中活性炭施加量允差的表述不恰当，易产生歧义，修订后活性炭施加量的允差表述为“标称值×20%”。

e、修改了“复合结构”允差的表示方式

为与YC/T223.1保持一致，将“复合结构”允差由图例表示改为文字描述：“每段料棒长度允差为±1.0mm”。

f、外观指标

为了不断提高滤棒产品质量水平，满足滤棒和卷烟生产、使用需要，同时考虑到滤棒生产工艺与装备的技术进步，滤棒内粘接线的形式逐步丰富，螺旋胶线得到应用，通过胶线条数已经很难准确推断胶线整体粘接牢度的好坏，故取消了“复合滤棒成型纸与各料棒成型纸之间应至少有两条粘接牢固的内粘接线，且内粘接线不应在长度方向同一位置同时存在间断现象”的要求，修订为复合滤棒成型纸与各料棒成型纸之间应有粘接牢固的内粘接线。

修改了“不洁点”等部分外观指标的语言描述，使外观要求更加全面、清晰、准确。

由于复合滤棒产品技术进步，开发了二元空腔复合滤棒，故删除了“不应有空腔”的要求。

5、抽样

将抽样单列一章，增加了监督检验的抽样要求等。所有修改与修改理由与第1部分相同。

6、测定方法

（1）异味与霉变

细化了异味与霉变的检测方法，增加了抽样量和测试量的要求。

（2）检测方法标准的更新

复合滤棒长度、圆周、压降、硬度、含水率、圆度、外观等物理检测方法，采用最新的GB/T 22838系列标准替代了作废的YC/37系列标准。

（3）明确了各项物理指标检测的试样来源，增加了各项物理指标检测的试样为“已抽取的实验室样品（5.3.3或者5.4.2）中”。

（4）活性炭施加量

为了使本标准具有更大范围的适用性，增加了复合滤棒中添加的除活性炭以外颗粒材料施加量测定方法的表述，“其他颗粒施加量可参照此方法测定，但试验各方应考察检验结果的准确性。”试验表明，根据附录A使用丙酮作为溶剂，回收添加的颗粒测定含量，存在某些颗粒不能完全回收的情况，测定结果因颗粒材料不同，加标回收率高低不同，以南通烟滤嘴有限责任公司生产使用的咖啡颗粒为例，使用化学检验法测定复合滤棒中颗粒施加量，加标回收率为80%左右，故标准要求试验各方在使用该方法检测活性炭之外的其他颗粒施加量时，应进行加标试验，考察检验结果的准确性，必要时规定适当的调整系数。

（5）根据外观指标要求中关于内粘接线的调整，相应修订了测定方法。

7、检验规则

（1）为了便于国家实施对产品的监督检验，增加了“监督检验”的相关规定。

（2）为了给执行标准各方更大的自主选择空间，标准删除了详细的交收检验抽样方案，规定“交收检验的抽样方案和检验项目由供需双方协商确定”。

（3）规定了“型式检验和监督检验项目”，修订了型式检验的时机。

（4）明确规定在单项判定不合格的情况下，型式检验和交收检验均要求进行不合格项的复验，并规定从备用复验样品中取样。

（5）考虑到特种滤棒的质量控制重点要求，同时与GB/T5605保持一致，取消了“外观不合格支数多于30支、缩头支数大于10支”等相对次要项目的单项否决规定。

8、包装、标志、运输、贮存

修改内容和修改理由与第1部分相同。

五、标准预期产生的社会、经济效益

该标准项目的实施将会为行业滤棒生产企业、卷烟工业企业及相关质检部门提供更为全面的生产控制和质量检验技术法规，切实起到指导企业特种滤棒生产、全面提高卷烟和滤棒产品质量水平的作用，促进生产管理更为统一规范，传递了烟草行业对社会的责任和承诺，具有较大的社会效益。同时，随着新标准的逐步推广应用，使滤棒产品的生产、交付等流程更加规范、有序，产生一定的经济效益。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

无采标情况。

七、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

与现行有关的现行法律、法规和强制性标准并无抵触。原则上与GB/T5606-2011的要求相一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、作为强制性标准或推荐性标准的建议及主要依据

原标准为推荐性行业标准；本次修订从本质上讲是对原标准的优化和补充，与原版标准的定位和作用是一致的，因此，建议标准仍作为推荐性行业标准发布实施。

十、标准宣贯的要求和措施建议

本标准发布后，建议由国家局统一组织行业内的推荐和宣贯工作，并尽快组织相关卷烟工业企业、滤棒生产企业准确掌握标准要求和检测方法，投入实际应用，促进行业特种滤棒质量水平不断提高。

十一、废止现行有关标准的建议

本标准是对YC/T223.1-2007、YC/T223.2-2007的修订，建议发布新标准时，同步废止2007版标准

十二、其他应予以说明的事项

无。

《特种滤棒》行业标准修订项目组

2013年12月22日