JG

ICS XXXXX

Q XX

备案号：XXXXX-XXXX

中华人民共和国建筑工业行业标准

XXXXX-XXXX

混凝土结构加固用聚合物砂浆

Polymer mortar for strengthening concrete structure

（征求意见稿）

xxxx-xx-xx 发布                            xxxx-xx-xx实施

中华人民共和国住房和城乡建设部     发布

前   言

本标准为首次提出。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑工程标准技术归口单位归口。

本标准起草单位：中国建筑科学研究院、建研建材有限公司、湖南固特邦土木技术发展有限公司、北京雷诺威建筑工程技术有限公司、北京中冶欧德建筑技术有限公司、中交路桥（北京）科技有限公司

本标准主要起草人：

混凝土结构加固用聚合物砂浆

- 1  范围

本标准规定了混凝土结构加固用聚合物砂浆的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于在混凝土结构加固工艺中使用的聚合物砂浆。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 8076  混凝土外加剂

GB/T 17671  水泥胶砂强度检验方法

GB 50367-2006  混凝土结构加固设计规范

DL/T 5126-2001 聚合物改性水泥砂浆试验规程

JC 474 砂浆、混凝土防水剂

JC/T 603  水泥胶砂干缩试验方法

JGJ 70  建筑砂浆基本性能试验方法

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

混凝土结构加固用聚合物砂浆 polymer mortar for strengthening concrete structure

将聚合物与水泥、细骨料、添加剂等按适当比例调配用于混凝土结构加固的水泥砂浆，称之为混凝土结构加固用聚合物砂浆。

- 4  分类和标记

4.1  分类

产品按聚合物砂浆中使用聚合物材料的状态分为干粉类（powder）和乳液类（emulsion）。

4.2  标记

产品标记由名称、代号和类别组成。

示例：聚合物材料为干粉类的聚合物砂浆标记为：

聚合物砂浆  PM/powder

- 5  要求

5.1  外观

聚合物材料为干粉类产品应均匀一致，无结块；乳液类产品经搅拌后状态均匀，无结块、沉淀。

5.2  产品技术性能

- 混凝土结构加固用聚合物水泥砂浆的基本性能应符合表1的要求

表1混凝土结构加固用聚合物砂浆基本性能技术指标

| 检验项目 | 技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 |  | Ⅱ级 |  |
| 凝结时间 | 初凝/min | ≥45 | 初凝/min | ≥45 |
|  | 终凝/h | ≤24 | 终凝/h | ≤24 |
| 抗压强度（MPa） | 7d | ≥35 | 7d | ≥30 |
|  | 28d | ≥55 | 28d | ≥45 |
| 抗折强度（MPa） | 7d | ≥8 | 7d | ≥7 |
|  | 28d | ≥12 | 28d | ≥10 |
| 正拉粘结强度*（MPa） | 28d | ≥1.8，且为混凝土内聚破坏 |  |  |
| 抗渗压力（MPa） | 28d | ≥1.5 |  |  |
| 氯离子渗透量 | 不降低（相对普通砂浆） |  |  |  |
| 收缩率（%） | 0.15 |  |  |  |

- 6  试验方法

6.1  凝结时间

干粉类聚合物砂浆凝结时间试验按GB/T 1346试验方法执行，试样采用被检验的混凝土结构加固用聚合物砂浆取代该标准的水泥。

乳液类聚合物砂浆凝结时间试验按DL/T 5126-2001中第5.3条试验方法执行。

6.2  抗压强度

抗压强度试验按照GB/T 17671试验方法执行。

6.3  抗折强度

抗折强度试验按照GB/T 17671试验方法执行。

6.4  正拉粘结强度

正拉粘结强度按照GB50367-2006 附录F试验方法执行。

6.5  抗渗压力

抗渗压力按照JC 474试验方法执行。

6.6  氯离子渗透量

氯离子渗透量依据DL/T 5126试验方法执行。

6.7  收缩率

收缩率按照JC/T 603试验方法执行。

- 7  检验规则

7.1  检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

7.1.1 出厂检验

生产厂按照本标准的规定，对每批产品进行出厂检验。检验项目为外观、7d抗压强度、7d抗折强度。

7.1.2 型式检验

型式检验项目为第5章全部性能技术指标。有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品试制定型鉴定；

b) 正产生产时，每年进行一次；

- 正常生产后，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

d) 产品长期停产后，恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

f) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

7.2  组批和抽样

7.2.1 组批

生产厂根据产量和生产设备条件，将产品分批编号，每一批号为50t；每批不足50t的按一个批量计。

7.2.2 抽样

从每批产品中随机抽取试样，充分混合均匀后分成两等份，一份按5.2中规定的基本指标进行性能检验。另一份密封保存3个月，以备有疑问时提交国家指定的检验机构进行复验或仲裁。

7.3  判定规则

7.3.1 抽样产品的各项指标检测结果均符合要求判定为合格；若性能指标中有一项达不到本标准规定要求，允许在该批样品中抽取相同数量样品进行单项复验。若复验达到本标准要求，则判该批产品合格。若仍达不到规定要求，则判该批产品不合格。

- 8  标志、包装、运输和贮存

8.1  标志

产品包装应标明下列内容：

a）产品名称和牌（型）号；

b）产品标记；

c）生产日期或批号；

d）净重；

e）贮存期；

f）生产商名称及地址。

8.2  包装

8.2.1干粉型聚合物砂浆应采用有塑料膜衬里的防潮包装袋包装。乳液型聚合物砂浆应采用密封性好的塑料桶或金属桶包装。

8.2.2 生产商应随货提供产品使用说明书及产品合格证。产品说明书中应有产品的使用方法、贮存条件、有效期及注意事项等。

8.3  运输和贮存

若生产商无特别说明，产品应贮存于5℃以上干燥室内环境，远离火源。产品贮存期为6个月。产品在运输与贮存时不得受潮。